PAGE  
63
CAPÍTULO 4 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA



4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo, serão abordados conceitos fundamentais que definem e relacionam as grandezas básicas de deformação e de tensão no comportamento elástico e plástico dos metais. Serão também apresentados alguns critérios de escoamento, bem como as principais características das operações de conformação de chapas metálicas, destacando-se o embutimento profundo e o ironing. Finalizando, será descrito o método de elementos finitos.
4.1 Tensão e Deformação

O estudo de qualquer processo de conformação mecânica demanda a compreensão dos princípios de tensão e deformação, bem como as suas relações básicas.

4.1.1 Tensão

Para que um objeto esteja em equilíbrio estático, mesmo que esteja sujeito a um conjunto de forças externas, é necessária a ação de forças internas para contrabalançar o efeito das forças externas. Tais forças internas agem sobre várias seções superficiais planas do objeto. Essas forças internas podem ser decompostas em duas componentes: uma perpendicular ao plano da seção superficial plana, chamada de componente perpendicular, e a outra contida nesse plano, chamada de componente paralela. 
Pode-se definir tensão normal em um ponto pela razão entre a componente perpendicular da força, agindo em uma seção superficial plana, e a área dessa seção no limite infinitesimal. Da mesma forma, pode-se definir a tensão de cisalhamento em um ponto pela razão entre a componente paralela da força, agindo em uma seção superficial plana, e a área dessa seção no limite infinitesimal.

Representando as seções infinitesimais de um objeto segundo as direções ortogonais, tem-se um cubo infinitesimal, onde agem as forças, que, decompostas e aplicadas às definições de tensão anteriores, resultam em nove componentes de tensão.
No sistema de referência ortonormal genérico, a tensão será completamente definida e representada através de uma grandeza tensorial que comporta nove componentes de tensão do infinitesimal. 

É possível estabelecer um sistema de referência ortonormal específico de forma que as tensões de cisalhamento sejam todas nulas. Nesse sistema, o tensor de tensões apresentará somente as tensões normais ou perpendiculares para cada direção, ou seja, será um tensor diagonal. Essas tensões em cada direção são chamadas de principais. Através delas, as expressões matemáticas que definem os estados de tensão terão uma forma e apresentação simplificada.

O estado de tensão total pode ser dividido em duas componentes tensoriais: hidrostática e desviadora. A componente tensorial hidrostática ou média será responsável por estados de tensão normais (somente tração ou compressão) que levam à variação volumétrica elástica, sem deformação plástica. Medidas experimentais mostram que a tensão de escoamento dos metais é independente da componente hidrostática, embora a deformação na fratura seja fortemente influenciada por essa componente. A componente tensorial desviadora ou de desvio será responsável por estados de tensão cisalhantes que levam à mudança de forma na geração de deformação plástica. Essa componente é importante na formulação das teorias de escoamento (DIETER, 1981; CADDELL & HOSFORD, 1993).
4.1.2 Deformação

Um objeto quando submetido à ação de uma força pode apresentar regiões que se deslocam. Pode-se quantificar a deformação do objeto a partir das distâncias entre duas regiões antes e após a aplicação de esforços.

A deformação nominal ou de engenharia pode ser definida pela razão entre a variação linear de dois pontos sucessivos de uma região durante o deslocamento e a distância linear inicial desses pontos. Para uma descrição mais geral da deformação, onde seja necessário que as deformações parciais possam ser somadas consistentemente, pode-se definir a deformação verdadeira como o logaritmo da razão entre a distância final e a inicial de dois pontos sucessivos de uma região durante o deslocamento.

Da mesma forma que na tensão, define-se o tensor de deformação a partir da razão de deslocamentos infinitesimais. O tensor deformação total pode também ser decomposto em duas componentes: volumétrica (ou hidrostática) e desviadora (DIETER, 1981).
4.1.3 Tensão e Deformação Efetiva

Para analisar e comparar estados gerais de tensão, define-se um parâmetro simples chamado de tensão efetiva. Esse parâmetro será útil no estabelecimento dos critérios de escoamento.

Em um argumento análogo, para estados gerais de deformação, considerando o trabalho plástico, define-se o parâmetro chamado de deformação efetiva.

4.2 Comportamento Elástico e Plástico
Qualquer objeto sólido quando submetido a um esforço externo sofre uma deformação. Se após a retirada dos esforços externos, o objeto recuperar suas dimensões originais, pode-se dizer que o objeto foi deformado elasticamente (deformação reversível), ou seja, ficou sujeito a um regime ou estado de tensão-deformação elástico.

Caso contrário, ou seja, quando não ocorre recuperação das dimensões originais após os esforços externos serem retirados, pode-se dizer que o objeto foi deformado plasticamente (deformação irreversível), ou seja, ficou sujeito a um regime ou estado de tensão-deformação plástico.

Para o regime elástico, pode-se estabelecer uma relação linear básica entre a tensão e a deformação. Essa relação é conhecida como lei de Hooke e para o estado de tensão-deformação unidimensional, estabelece-se uma constante de proporcionalidade entre a tensão e a deformação, chamada de módulo de Young ou de elasticidade.
O estudo de um determinado material de um objeto inicia-se geralmente pela análise ou resultados obtidos do ensaio de tração. Nesse ensaio, uma amostra apropriada do objeto é submetida a um esforço uniaxial de tração até a sua ruptura. Tanto os esforços quanto o deslocamento do objeto são medidos durante o ensaio e em seguida dispostos em um gráfico, tensão em função da deformação. A partir desse gráfico, é possível observar as regiões ou condições de comportamento ou regime elástico e plástico do material, assim como associar a elas certos parâmetros ou grandezas relacionadas ao material, como por exemplo, o módulo de Young, o endurecimento por deformação (encruamento), o limite de escoamento, o limite de resistência, a região de deformação elástica, a região de deformação plástica uniforme, a região de deformação plástica não-uniforme e fratura (DUARTE, 1997). A parte desse gráfico correspondente ao regime plástico é chamada curva de escoamento ou de fluxo do material.
Deve-se enfatizar que o material do objeto é sensível à taxa de deformação durante o ensaio de tração. Portanto, é necessário que a influência da taxa de deformação seja estabelecida ao analisar a curva de escoamento de um material, sendo que diversos pesquisadores definem expressões para que esse parâmetro seja estabelecido. Geralmente, os metais apresentam pequena sensibilidade à taxa de deformação à temperatura ambiente (CADDELL & HOSFORD, 1993; ALTAN et al, 1999).
4.3 Anisotropia

Um material isotrópico é aquele que apresenta as mesmas propriedades para qualquer direção escolhida. No entanto, devido aos processos de fabricação, os materiais tendem a apresentar propriedades que são dependentes da direção escolhida. Esses materiais são chamados de anisotrópicos.

Uma característica importante apresentada pelas chapas laminadas é a anisotropia normal. Essa anisotropia é causada principalmente pela textura cristalográfica. Esta orientação pode ser modificada por recristalização durante recozimento do metal. Mas dificilmente pode ser completamente eliminada do material (CADDELL & HOSFORD, 1993). O grau de anisotropia é estritamente relacionado à estrutura cristalina do metal ou liga. Em geral, a anisotropia desenvolve-se mais fortemente em metais com estrutura hexagonal do que em metais com estrutura de cúbica de face centrada ou cúbica de corpo centrado. 

Para determinar o índice de anisotropia de uma determinada chapa, deve-se realizar um ensaio de tração em amostras retiradas na direção de laminação, 45º e 90º em relação a essa direção. A figura 4.1 procura retratar como são retirados os corpos de prova de uma chapa.
Uma determinada chapa pode apresentar anisotropia planar, determinada pela razão entre a deformação na largura 
[image: image237.png]Raio

Raio




 e a deformação na espessura 
[image: image2.wmf](

)

t

e

, figura 4.2:
                                                           
[image: image3.wmf](

)

(

)

ln

ln

o

w

to

ww

R

tt

e

e

==

                                                    (4.1)

[image: image4.jpg]



Figura 4.1 – Retirada dos corpos de prova da chapa.
[image: image5.jpg]



Figura 4.2 – Deformações ao longo do corpo de prova.
Um material ideal para a estampagem seria aquele que apresentasse um valor de R igual ao infinito. Ou seja, a deformação ocorreria só na largura e no comprimento. Ligas de titânio comercial apresentam valores de R que variam de 3 a 7 (CADDELL & HOSFORD,1993). Já os materiais isotrópicos apresentariam R igual a 1.

O valor de R geralmente varia com a direção em relação à direção de laminação. É comum caracterizar-se um material pelo coeficiente de anisotropia normal médio, 
[image: image6.wmf]R

-

. (CADDELL & HOSFORD, 1993):

                                                          
[image: image7.wmf]04590

2

4

RRR

R

-

++

=

                                                      (4.2)
Uma outra característica importante observada em chapas laminadas é o aparecimento de “orelhas” nas bordas de copos embutidos. Esse fenômeno se deve à diferença do valor de R para cada direção da chapa que originou o copo (OTTO, 2000). CADDELL e HOSFORD (1993) afirmam que nas direções que apresentam um valor de R menor ocorrerá um maior engrossamento da chapa durante o embutimento. Assim, a altura do copo para aquela região será menor. Os tamanhos das orelhas apresentadas e a direção em que elas se formam estão relacionados com o coeficiente de anisotropia planar, ∆R (OTTO, 2000), e pode ser definido por: 

                                                         
[image: image8.wmf]09045

2

2

RRR

R

+-

D=

                                                    (4.3)
Chapas com valores positivos de ∆R, formam orelhas a zero grau e a noventa graus em relação à direção de laminação, e chapas com valores negativos de ∆R formam orelhas a 
[image: image9.wmf]±

 45º. Quanto maior for o módulo de ∆R, maior será o tamanho das orelhas (CADDELL & HOSFORD, 1993).

4.4 Critérios de Escoamento

Para um estado de tensão uniaxial, o início da deformação plástica é comumente estabelecido pelo limite de escoamento, 
[image: image10.wmf]y

s

, a partir do ensaio de tração uniaxial. É usual também estabelecer-se o limite de escoamento para um estado de tensão cisalhante puro considerando o ensaio de torção (DIETER, 1984) ou ensaio de cisalhamento simples (RAUCH, 1992, 1994; JOHNSON et al, 1990). Para outros estados de tensão, critérios de escoamento serão estabelecidos matematicamente (ROSA, 2003).

A aplicação desses critérios é muito variada e, dependendo dos materiais e das condições dos esforços, pode não ser válida. No entanto, algumas considerações gerais são feitas, as quais tornam a aplicação desses critérios mais consistente. A não ocorrência de escoamento em um material sólido contínuo está associada a esforços hidrostáticos (DIETER, 1981).

4.4.1 Critério de Tresca

O critério de Tresca ou de máxima tensão de cisalhamento, para escoamento isotrópico, define que irá ocorrer o escoamento quando a tensão de cisalhamento máxima atingir um valor crítico (CADDELL & HOSFORD, 1993).

Em termos de tensão efetiva, o critério de Tresca é expresso por:

                                                                  
[image: image11.wmf]_

13

sss

=-

                                                          (4.4)
Em que 
[image: image12.wmf]1

s

e 
[image: image13.wmf]3

s

são respectivamente as tensões principais máxima e mínima para um determinado estado de tensão e 
[image: image14.wmf]s

 é a tensão efetiva. A deformação efetiva segundo o critério de Tresca, tem pouca aplicação.

4.4.2 Critério de von Mises

O critério de Von Mises, ou de máxima energia de distorção, para escoamento isotrópico, estabelece que o escoamento irá ocorrer quando o segundo invariante do tensor de tensão atingir um valor crítico ( HILL, 1950).

No que se refere à tensão efetiva, o critério de von Mises pode ser expresso como (CADDELL & HOSFORD, 1993):

                                         
[image: image15.wmf](

)

(

)

(

)

1

_

222

2

122331

1

2

sssssss

éù

=-+-+-

ëû

                          (4.5)
Em que 
[image: image16.wmf]12

,

ss

e 
[image: image17.wmf]3

s

são as tensões principais para um determinado estado de tensão e 
[image: image18.wmf]s

 é a tensão efetiva.

Pode-se expressar, para esse critério, a deformação efetiva como:
                                     
[image: image19.wmf](

)

(

)

(

)

_

222

122331

2

3

ddddddd

eeeeeee

éù

=-+-+-

ëû

                    (4.6)
Em que 
[image: image20.wmf]d

e

é a variação da deformação efetiva e 
[image: image21.wmf]12

,

dd

ee

 e 
[image: image22.wmf]3

d

e

são as variações das deformações principais.

Ressalta-se que quando a tensão efetiva é igual ao limite de escoamento, os critérios de Tresca e von Mises têm a mesma previsão de escoamento para estados de tensão de tração uniaxial, de compressão uniaxial e de tração biaxial balanceada.

4.4.3 Critério de Hill (1948)
Um critério de escoamento baseado na anisotropia plástica dos materiais foi proposto por Hill (1948), embora não se considerasse o fator cristalográfico. Conforme foi demonstrado, esse critério pode ser expresso como (CADDELL & HOSFORD, 1993):

                       
[image: image23.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

222

2

023903109012900

1

y

RRRRRR

sssssss

-+-+-=-

                (4.7)
Esse critério, no caso especial de isotropia planar 
[image: image24.wmf]04590

RRRR

===

 e estado plano de tensão 
[image: image25.wmf](

)

3

0

s

=

 para R=1, reduz-se ao de von Mises e, para valores maiores de R, implica um aumento da resistência ao escoamento sob tração biaxial balanceada 
[image: image26.wmf](

)

12

0

ss

=>

.

4.4.4 Critério de Hill (1979)
Esse critério de escoamento anisotrópico (HILL, 1979) é bastante geral e expresso na seguinte forma:


[image: image27.wmf]233112123231312

2221

MMMMMM

fghabc

sssssssssssssss

-+-+-+--+--+--=


(4.8)

Em que os parâmetros a,b,c,f,g e h são constantes que caracterizam a anisotropia, e M é um expoente que depende do material. Por regras de fluxo demonstra-se que

                                                        
[image: image28.wmf]1

1

22

22

M

M

ahbc

R

agbc

-

-

++-

=

+-+

                                                  (4.9)
Esse critério não é recomendável para avaliar os efeitos de R nos processos de conformação, visto que mudanças de textura alteram tanto R quando M (LIAN et al, 1989).

4.4.5 Critério de Logan e Hosford

Esse critério de escoamento está baseado nos sistemas de escorregamento e na cristalografia dos metais com estruturas cúbica de fase centrada (CCC) e cúbica de faces centradas (CFC) (LOGAN & HOSFORD, 1980) e pode ser expresso para o estado plano de tensão, como:

                              
[image: image29.wmf](

)

023903109012900

1

aaa

a

y

RRRRRR

sssssss

-+-+-=-

            (4.10)
em que a é um expoente maior ou igual a dois. Para a=2, esse critério é equivalente ao de Hill 1948, e maiores valores tornam-se mais adequados, tais como a=6, para metais CCC, e a=8 para metais CFC.

4.4.6 Critério de Barlat e Lian
Este modelo foi desenvolvido por BARLAT & LIAN (1989) para o modelamento de chapas sobre um estado plano de tensões. O critério de escoamento anisotrópico de Barlat e Lian para tensões planas é definido por:

                                          
[image: image30.wmf]12122

22

mmm

m

y

aKKaKKcK

fs

=++-+=

                       (4.11)
em que 
[image: image31.wmf]y

s

é a tensão de escoamento e 
[image: image32.wmf]1,2

i

K

=

são tensões, que podem ser determinadas por: 

                                                           
[image: image33.wmf]1

2

xy

h

K

ss

-

=

                                                          (4.12)
                                                
[image: image34.wmf]2

22

2

2

xy

xy

h

Kp

ss

t

-

æö

=+

ç÷

èø

                                              (4.13)
As constantes de anisotropia a, c, h e p são obtidas através dos índices de anisotropia 
[image: image35.wmf]045

,

RR

 e 
[image: image36.wmf]90

R

:

                                                 
[image: image37.wmf]09090

090

22

11

RRR

a

RR

-

=-

++

                                                  (4.14)
                                                                 
[image: image38.wmf]2

ca

=-

                                                             (4.15)
                                                        
[image: image39.wmf]090

090

1

1

RR

h

RR

+

=

+

                                                      (4.16)
O parâmetro anisotrópico p é calculado implicitamente. De acordo com Barlat e Lian (1989), o valor de R para qualquer ângulo 
[image: image40.wmf]q

 pode ser calculado:

                                                          
[image: image41.wmf]2

1

m

y

xy

m

R

q

f

s

dfdf

s

dsds

=-

æö

+

ç÷

ç÷

èø

                                          (4.17)
em que 
[image: image42.wmf]f

s

 é a tensão uniaxial na direção 
[image: image43.wmf]f

. Essa expressão pode ser usada para calcular iterativamente o valor de p. Tomando-se 
[image: image44.wmf]45

f

=

o

, podemos definir a função g como:

                                                     
[image: image45.wmf](

)

45

2

1

m

y

xy

m

gpR

f

s

dfdf

s

dsds

=--

æö

+

ç÷

ç÷

èø

                                  (4.18)
A expressão anterior é utilizada em cada iteração para encontrar o valor de p.
Para metais CFC, adota-se o valor de m=8, e para CCC, m=6 deve ser usado.

Utilizando-se m=1, o critério de Barlat e Lian reduz-se ao critério de Tresca. Para m=2 ou 4, reduz-se ao critério de Von Mises.
4.5 Análise de Conformação de Chapas Metálicas
Muitos produtos metálicos usados corriqueiramente obtidos por meio da conformação mecânica das chapas. Esse tipo de conformação se caracteriza pelo estado permanente de deformação da chapa metálica. Esse estado permanente ou deformado plasticamente é atribuído à aplicação de uma força externa à chapa metálica. Essa força deve ser suficientemente alta para assegurar que, depois de removida, haja uma conservação da forma desejada. 
Segundo KOBAYASHI et al. (1989), em uma operação de conformação mecânica, o projeto consiste essencialmente em:

· Estabelecer as relações cinemáticas (formas geométricas, velocidades, taxas de deformação e deformações) entre a parte não deformada e a parte deformada;

· Estabelecer os limites de conformabilidade, isto é, determinar se é possível executar a operação de conformação sem causar algum defeito de superfície ou interno (afinamentos, enrugamentos, fraturas, etc.);

· Prever as forças e tensões necessárias para executar a operação de conformação. Essa informação é necessária para o projeto da ferramenta e para selecionar o equipamento apropriado, com força adequada e capacidade de energia para executar a operação de conformação.
A figura 4.3 mostra as principais variáveis no processo de conformação de metais e suas inter-relações. O processo requer a especificação das leis de escoamento do metal, tensões, transferência de calor, condições de lubrificação, técnicas de aquecimento e resfriamento, manuseio do material, projeto da matriz e equipamento de conformação.


[image: image46.wmf]D

a

d

o

s

 

s

o

b

r

e

 

a

m

a

t

é

r

i

a

-

p

r

i

m

a

V

e

l

o

c

i

d

a

d

e

 

d

e

c

o

n

f

o

r

m

a

ç

ã

o

-

 

G

e

o

m

e

t

r

i

a

-

 

V

o

l

u

m

e

-

 

E

s

p

e

s

s

u

r

a

-

 

T

e

m

p

e

r

a

t

u

t

r

a

 

d

a

 

m

a

t

r

i

z

-

 

A

q

u

e

c

i

m

e

n

t

o

-

 

R

e

s

f

r

i

a

m

e

n

t

o

-

 

I

n

t

e

r

f

a

c

e

-

 

L

u

b

r

i

f

i

c

a

ç

ã

o

C

o

n

d

i

ç

õ

e

s

 

e

c

o

e

f

i

c

i

e

n

t

e

 

d

e

a

t

r

i

t

o

D

i

s

t

r

i

b

u

i

ç

ã

o

 

d

e

 

t

e

m

p

e

r

a

t

u

r

a

T

e

m

p

o

 

d

e

 

c

o

n

t

a

t

o

s

o

b

 

p

r

e

s

s

ã

o

T

a

x

a

 

d

e

 

d

e

f

o

r

m

a

ç

ã

o

-

T

e

n

s

ã

o

 

d

e

 

e

s

c

o

a

m

e

n

t

o

-

 

C

o

n

f

o

r

m

a

b

i

l

i

d

a

d

e

-

 

E

s

c

o

a

m

e

n

t

o

 

d

o

 

m

e

t

a

l

-

 

F

o

r

ç

a

 

d

e

 

c

o

n

f

o

r

m

a

ç

ã

o

-

 

E

n

e

r

g

i

a

 

d

e

 

c

o

n

f

o

r

m

a

ç

ã

o


Figura 4.3 – Iteração entre variáveis significativas no processo de conformação dos metais (KOBAYASHI et al., 1989).

Sem o conhecimento da influência de variáveis tais como condições de atrito, propriedades do material e geometria da peça na mecânica do processo, não seria possível projetar as matrizes e equipamentos necessários adequadamente, ou prever e prevenir o surgimento de defeitos. Logo, a modelagem do processo para a simulação computacional tem sido uma grande preocupação na tecnologia de conformação metálica moderna. A figura 4.4 indica o papel da modelagem do processo com alguns detalhes.
Um grande número de métodos aproximados de análise tem sido desenvolvido e aplicado em vários processos de conformação. Os métodos mais conhecidos são o método dos blocos, o método do limite superior e inferior, o método de Hill e, mais recentemente, o método de elementos finitos (KOBAYASHI et al., 1989), cujo desenvolvimento e aplicação possibilitou um dos mais significativos avanços em análise e simulação de processos de conformação de metais nos últimos anos. Essa tecnologia possibilita uma análise do comportamento do material ao longo do processo com grande acurácia, justificando seu emprego.


[image: image47.wmf]P

a

r

â

m

e

t

r

o

s

 

G

e

o

m

é

t

r

i

c

o

s

-

 

G

e

o

m

e

t

r

i

a

 

d

a

 

p

e

ç

a

-

 

G

e

o

m

e

t

r

i

a

 

d

a

 

f

e

r

r

a

m

e

n

t

a

P

a

r

â

m

e

t

r

o

s

 

d

o

 

P

r

o

c

e

s

s

o

-

 

M

o

v

i

m

e

n

t

o

 

d

a

 

m

a

t

r

i

z

/

p

u

n

ç

ã

o

-

 

T

e

m

p

e

r

a

t

u

r

a

-

 

L

u

b

r

i

f

i

c

a

ç

ã

o

-

 

M

a

t

e

r

i

a

l

P

a

r

â

m

e

t

r

o

s

 

d

o

 

M

a

t

e

r

i

a

l

-

 

E

n

c

r

u

a

m

e

n

t

o

-

 

S

e

n

s

i

b

i

l

i

d

a

d

e

 

à

 

t

a

x

a

 

d

e

 

d

e

f

o

r

m

a

ç

ã

o

-

 

A

n

i

s

o

t

r

o

p

i

a

-

 

T

e

m

p

e

r

a

t

u

r

a

R

e

q

u

i

s

i

t

o

s

P

r

i

m

á

r

i

o

s

 

d

o

 

P

r

o

d

u

t

o

-

 

L

i

m

i

t

e

s

 

d

e

 

c

o

n

f

o

r

m

a

ç

ã

o

E

q

u

i

p

a

m

e

n

t

o

s

-

 

L

i

m

i

t

e

s

 

d

e

 

c

a

p

a

c

i

d

a

d

e

R

e

q

u

i

s

i

t

o

s

 

S

e

c

u

n

d

á

r

i

o

s

d

o

 

P

r

o

d

u

t

o

-

 

T

o

l

e

r

â

n

c

i

a

s

-

 

P

r

o

p

r

i

e

d

a

d

e

s

 

s

u

p

e

r

f

i

c

i

a

i

s

D

e

t

e

r

m

i

n

a

ç

ã

o

 

d

a

 

g

e

o

m

e

t

r

i

a

 

d

o

 

p

r

o

c

e

s

s

o

e

 

c

o

n

d

i

ç

õ

e

s

 

d

e

 

d

e

s

e

m

p

e

n

h

o

 

d

o

 

p

r

o

c

e

s

s

o

M

O

D

E

L

A

G

E

M

 

D

O

 

P

R

O

C

E

S

S

O

S

a

í

d

a

P

a

r

â

m

e

t

r

o

s

 

G

e

o

m

é

t

r

i

c

o

s

-

 

G

e

o

m

e

t

r

i

a

 

d

a

 

p

e

ç

a

-

 

G

e

o

m

e

t

r

i

a

 

d

a

 

f

e

r

r

a

m

e

n

t

a

E

n

t

r

a

d

a

R

e

s

t

r

i

ç

õ

e

s

A

n

á

l

i

s

e

 

d

o

 

P

r

o

c

e

s

s

o

 

e

 

O

t

i

m

i

z

a

ç

ã

o

C

a

r

r

e

g

a

m

e

n

t

o

,

 

e

n

e

r

g

i

a

,

 

t

e

n

s

ã

o

,

 

d

e

f

o

r

m

a

ç

ã

o

,

 

t

e

m

p

e

r

a

t

u

r

a

,

 

f

l

u

x

o

 

d

o

 

m

e

t

a

l


Figura 4.4 – Diagrama de blocos para o projeto e controle do processo na conformação dos metais (KOBAYASHI et al.,1989).
Segundo KEELER (1968), um bom entendimento da conformabilidade dos metais é essencial para a produção de peças de qualidade. Não há qualquer índice que permita que a conformação de um material específico seja previsível para todas as condições de produção. Um material que é facilmente conformado por um determinado processo pode vir a falhar quando se mudam as condições de contorno, tais como velocidade, ferramentas desalinhadas, deficiência na lubrificação e variação das propriedades da matéria prima.

Os processos de conformação de chapas metálicas dividem-se basicamente em (KOBAYASHI et al., 1989):
· Dobramento de chapas e calandragem;
· Estampagem;
· Embutimento ou estampagem profunda;
· Estiramento de chapas; 

· Hidroconformação e conformação por elastômeros;
· Conformação a vácuo, eletromagnética e por explosão;
· Outros.

Suas características básicas são: 

· A peça trabalhada é uma chapa ou uma peça fabricada a partir de uma chapa metálica.

· As deformações usualmente causam mudanças significativas no formato, mas não nas secções transversais da chapa.

· Em alguns casos, as magnitudes das deformações plástica e elástica são comparáveis;

· Suas diferenças baseiam-se no modo como as deformações se compõem, ou seja, pela predominância de deformações de tração ou de compressão ou combinações de ambas.
Um processo de conformação é viável quando a geometria dos componentes é moderadamente complexa e o volume de produção é muito grande, de modo a amortizar os custos do ferramental, como por exemplo, em peças da indústria automobilística. A seguir, serão descritos os processos de dobramento, estiramento, estampagem e embutimento ou estampagem profunda.
4.5.1 Dobramento

É um dos processos mais simples de se conformar uma chapa. Consiste em se realizar nela uma dobra linear. A deformação plástica ocorre apenas na região da dobra; o material restante não é dobrado. Analisando-se a peça, verifica-se que a parte externa é tracionada, e a interna, comprimida.

Para este tipo de conformação, espera-se que o material apresente uma boa ductilidade, para evitar rupturas que ocorrem na parte externa da dobra; mas, essa não é a maior dificuldade, e sim, a obtenção de uma maior precisão no dobramento, pois o retorno elástico nesse processo de conformação é considerável. Além disso, a deformação e o retorno elástico aumentam com a diminuição do raio de curvatura. Se for desprezada a variação da espessura, a linha neutra permanecerá na fibra central, e a deformação trativa na superfície externa será igual à deformação compressiva na superfície interna (DIETER, 1981). Na figura 4.5 são mostrados alguns mecanismos de dobramento de chapa.
[image: image1.wmf](

)

w

e

[image: image231.png]



[image: image232.png]


(a)                                                                                    (b)
[image: image233.png]


    
                   (c)







(d)
Figura 4.5 – (a) Dobramento por ferramenta (b) Dobramento com a chapa soldada (c) Dobramento em matriz na forma de “V” (d) Dobramento por rolos. (MARCINIAK & DUNCAN, 2002).
Um outro ponto a ser destacado é que, caso o dobramento não ocorra linearmente ou a chapa a ser conformada não seja plana, deformações plásticas ocorrerão não só na dobra, mas também nas juntas das chapas. Na figura 4.6 são mostradas possíveis situações de dobramento. Na figura 4.6 (a) observa-se que quando a aresta é menor do que a aba, no dobramento da aba, esta pode vir a se sobrepor; ou se o comprimento da aba aumentar, fendas podem surgir na aba, figura 4.6 (b). A figura 4.6 (c) mostra a situação em que a chapa é curvada próxima à aba, ou em que tanto a chapa como a aba são curvadas. A aba pode, então, estirar-se ou comprimir-se (MARCINIAK & DUNCAN, 2002).
[image: image234.png]


[image: image235.png]/ Rolos





[image: image236.png]Raio



                                   (a)





     (b)





  
        (c)

Figura 4.6 – Possíveis defeitos de dobramento em determinadas situações (MARCINIAK & DUNCAN, 2002).

4.5.2 Estiramento

Em algumas situações, o estiramento refere-se à tração uniaxial. No entanto, na manufatura de peças, normalmente ocorre estiramento biaxial, ocorrendo deformações positivas em todas as direções, no plano da chapa, e diminuição na espessura da mesma. As tensões são trativas e a razão entre a tensão menor e a maior 
[image: image48.wmf]3

1

s

a

s

æö

=

ç÷

èø

varia entre 0,5 e 1,0 (CADDELL & HOSFORD, 1993).
O estiramento é melhor descrito quando uma chapa é empurrada por um punção metálico, de borracha, ou diretamente por óleo a alta pressão, para dentro da cavidade da matriz, enquanto suas extremidades são firmemente fixadas, utilizando-se prensa-chapas com freio. Durante o estiramento, a deformação circunferencial é zero nas extremidades da chapa e cresce em direção ao centro da mesma, como mostrado na figura 4.7.
[image: image49.png]



Figura 4.7 – Processo de estiramento.
4.5.3 Estampagem
Consiste em um punção, uma matriz inferior em forma de anel e um prensa-chapa. O princípio é similar ao do estiramento, mas com a diferença de que ao flange (parte externa) é permitido ser estampado para dentro, sob a limitação de garantir ao material a forma desejada. Uma outra diferença é que na estampagem, o afinamento da espessura é menor, e a razão entre as tensões menor e maior varia entre -1,0 e 0,4.
Uma chapa estampada pode ter áreas conformadas por modos diferentes, e a deformação de uma região pode influenciar em outra (DIETER, 1984). Portanto, o sucesso ou falha de uma região depende também da região vizinha. Após a estampagem, o flange externo é rebarbado, pois a peça desejada não é fabricada em uma única operação.
4.5.4 Embutimento ou Estampagem Profunda

O embutimento é um dos mais importantes processos de conformação de chapas metálicas. É comumente usado na produção em série de peças ocas no parque industrial automotivo, entre outros.

O processo de embutimento consiste na aplicação de uma força compressiva sob uma chapa fina, a qual é forçada a transpassar por uma matriz aberta, de forma desejada, em um dos lados. A parede do copo tem que suportar uma tensão axial de tração requerida para puxar a chapa para dentro da cavidade da matriz. O uso de um prensa-chapa, na parte superior da chapa, durante o processo de embutimento, evita o enrugamento no flange da peça. A figura 4.8 mostra a classificação do processo de embutimento, conforme a norma DIN 8584 (1970).

[image: image50.wmf]E

m

b

u

t

i

m

e

n

t

o

E

m

b

u

t

i

m

e

n

t

o

c

o

m

F

e

r

r

a

m

e

n

t

a

s

E

m

b

u

t

i

m

e

n

t

o

c

o

m

 

M

e

i

o

s

 

P

r

e

s

s

u

r

i

z

a

d

o

s

E

m

b

u

t

i

m

e

n

t

o

c

o

m

 

M

e

i

o

s

E

n

e

r

g

é

t

i

c

o

s

E

m

b

u

t

i

m

e

n

t

o

c

o

m

 

 

F

e

r

r

a

m

a

n

t

a

s

R

í

g

i

d

a

s

E

m

b

u

t

i

m

e

n

t

o

c

o

m

 

 

F

e

r

r

a

m

e

n

t

a

s

E

l

á

s

t

i

c

a

s

 

E

m

b

u

t

i

m

e

n

t

o

c

o

m

 

P

u

n

ç

ã

o

E

l

á

s

t

i

c

o

E

m

b

u

t

i

m

e

n

t

o

c

o

m

 

 

M

a

t

r

i

z

E

l

á

s

t

i

c

a

E

m

b

u

t

i

m

e

n

t

o

c

o

m

 

M

e

i

o

 

d

e

 

A

t

i

v

a

ç

ã

o

d

e

 

F

o

r

ç

a

E

m

b

u

t

i

m

e

n

t

o

c

o

m

 

M

e

i

o

 

d

e

 

A

t

i

v

a

ç

ã

o

d

e

 

E

n

e

r

g

i

a

E

m

b

u

t

i

m

e

n

t

o

c

o

m

 

M

e

i

o

 

d

e

 

A

t

i

v

a

ç

ã

o

 

d

e

 

F

o

r

ç

a

p

o

r

 

E

l

e

m

e

n

t

o

s

L

í

q

u

i

d

o

s

E

m

b

u

t

i

m

e

n

t

o

c

o

m

 

M

e

i

o

 

d

e

 

A

t

i

v

a

ç

ã

o

 

d

e

 

F

o

r

ç

a

p

o

r

 

E

l

e

m

e

n

t

o

s

G

a

s

o

s

o

s

E

m

b

u

t

i

m

e

n

t

o

c

o

m

 

M

e

i

o

 

d

e

 

A

t

i

v

a

ç

ã

o

 

d

e

 

F

o

r

ç

a

p

o

r

 

E

l

e

m

e

n

t

o

s

S

ó

l

i

d

o

s

 

G

r

a

n

u

l

a

r

e

s

E

m

b

u

t

i

m

e

n

t

o

c

o

m

 

M

e

i

o

 

d

e

 

A

t

i

v

a

ç

ã

o

 

d

e

 

E

n

e

r

g

i

a

p

o

r

 

E

l

e

m

e

n

t

o

s

L

í

q

u

i

d

o

s

E

m

b

u

t

i

m

e

n

t

o

c

o

m

 

M

e

i

o

 

d

e

 

A

t

i

v

a

ç

ã

o

 

d

e

 

E

n

e

r

g

i

a

p

o

r

 

E

l

e

m

e

n

t

o

s

S

ó

l

i

d

o

s

E

m

b

u

t

i

m

e

n

t

o

c

o

m

 

M

e

i

o

 

d

e

 

A

t

i

v

a

ç

ã

o

 

d

e

 

E

n

e

r

g

i

a

p

o

r

 

E

l

e

m

e

n

t

o

s

G

a

s

o

s

o

s


Figura 4.8 – Classificação dos processos de embutimento (DIN 8584, 1970).

O processo de embutimento de uma peça cilíndrica é mostrado nas figuras 4.9, 4.10 e 4.11. Essas mostram sucessivos passos de uma chapa plana até a forma final do copo. O primeiro passo consiste na aplicação de um determinado lubrificante sob a chapa. O segundo passo é o fechamento com o prensa-chapa. O terceiro passo consiste no processo de embutimento até o punção alcançar a posição inferior, o retorno desse punção e a retirada do prensa-chapa.

[image: image51.png]Lubrificante —

atriz





Figura 4.9 – Posicionamento e lubrificação da chapa.

[image: image52.png]Forga do Prensa Chapa For¢a do Prensa Chapa





Figura 4.10 – Fechamento com o prensa-chapa.
[image: image53.png]Forga do Prensa Chapa Forga do Prensa Chapa





Figura 4.11 – Processo de embutimento profundo.
Durante o processo de embutimento, o copo pode ser dividido em quatro zonas distintas, com diferentes estados de tensão e deformação, conforme a figura 4.12:
        [image: image54.png]Forga do Prensa Chapa

transmisséo da
Forga

Zona de Aplicagdo da For¢a




Figura 4.12 – Zonas de tensão e deformação.
4.5.4.1 Análise de tensões durante o embutimento
Durante o embutimento, a chapa é submetida a tensões que variam de acordo com o posicionamento, conforme mostrado na figura 4.13, em diferentes zonas.
[image: image55.png]



Figura 4.13 – Esforços atuantes nas diversas regiões do copo.
Se um determinado elemento está localizado na aba ou flange, há uma tensão radial a que esse elemento é submetido, provocada pelo punção, este quando empurra a chapa para dentro da cavidade da matriz, por uma tensão compressiva exercida pelo prensa-chapa e por uma tensão compressiva circunferencial induzida. Se um determinado elemento encontra-se na parte cilíndrica do copo, esse elemento é submetido a uma tensão trativa axial, resultante da força exercida no fundo do copo e da força atuante do prensa-chapa na aba do copo, na qual é responsável pelo estiramento da parede do copo e por uma tensão trativa circunferencial proveniente da restrição do material pelo punção. Para o elemento localizado no fundo do copo, é submetido apenas às forças trativas, associada à força do punção sobre a chapa.
4.5.4.2 Força de embutimento

A partir de uma análise das forças em equilíbrio durante a formação de um copo metálico por estampagem profunda, diversas equações de diferentes autores, foram desenvolvidas para determinar a força total do punção em função do diâmetro do blanque, a qualquer instante do processo. Nesta seção, serão apresentadas e descritas quatro relações analíticas para predizer a força máxima de embutimento. Em se tratando de um método analítico, é essencial adotar hipóteses simplificadoras, para garantir a solução das equações. Essas hipóteses simplificadoras são apresentadas e adotadas, com base na teoria descrita por CADDELL e HOSFORD (1993).
· Toda a energia gasta no processo é usada para deformar o material na aba. O trabalho devido às forças de atrito e o trabalho para dobrar e desdobrar a chapa são inicialmente desconsiderados, e serão considerados na etapa final do processo com a introdução de um fator de eficiência 
[image: image56.wmf]h

;

· O material é considerado perfeitamente plástico (n=0);

· A espessura da chapa permanece constante durante o processamento;

· O material da chapa possui isotropia planar e anisotropia normal;

· Posteriormente será assumido que variações angulares podem ser manipuladas usando o coeficiente de anisotropia normal médio;

· O escoamento do material é descrito pelo critério de Hill (1948).

Considerando a deformação da aba (figura 4.14) e assumindo a condição de deformação plana, 
[image: image57.wmf]0

z

d

e

=

, a constância de volume da chapa implica seguinte relação:

[image: image58]
Figura 4.14 – Ilustração esquemática de um copo parcialmente embutido, mostrando o sistema de coordenadas (CADDELL e HOSFORD, 1993).

                                                   
[image: image59.wmf]22

10

2

rh

prppr

+==

constante                                          (4.19)
em que 
[image: image60.wmf]0

,,

r

rr

 e 
[image: image61.wmf]h

 estão definidos na figura 4.14. Derivando-se a equação 4.19, e considerando-se 
[image: image62.wmf]y

dd

err

=

 obtém-se:
                                                    
[image: image63.wmf]2

1

xy

dddrdh

eerrr

=-=-=

                                     (4.20)
em que 
[image: image64.wmf]1

r

 é o raio do punção, e 
[image: image65.wmf]dh

 é a distância incremental movida pelo punção. Baseado nessas condições, o trabalho incremental, 
[image: image66.wmf]dW

, feito em um elemento da chapa, será (CADDELL e HOSFORD, 1993; FERESHTCH-SANICE e MONTAZERAN, 2003):

                                                 
[image: image67.wmf](

)

2

1

2

xy

dWedrdh

prrssr

=-

                                      (4.21)
Assim, a força de embutimento, 
[image: image68.wmf]d

F

, que deve ser igual ao trabalho total realizado pelo deslocamento incremental do punção deve ser:

                                      
[image: image69.wmf]1

1

1

2

2ln

r

y

dy

r

ed

dWr

Fre

dhr

psr

ps

r

æö

===

ç÷

èø

ò

                                (4.22)
A força de embutimento é máxima quando 
[image: image70.wmf]0

rr

=

. Portanto essa força máxima é dada pela expressão:
                                       
[image: image71.wmf]00

max11

11

2ln2ln

yy

rd

Frere

rd

psps

æöæö

==

ç÷ç÷

èøèø

                                     (4.23)
em que 
[image: image72.wmf]0

d

 é o diâmetro do blanque, 
[image: image73.wmf]1

d

 é o diâmetro do punção e 
[image: image74.wmf]y

s

 é a tensão de fluxo do material da chapa. A equação acima é válida para 
[image: image75.wmf]1

h

=

 e 
[image: image76.wmf]1

R

=

. No entanto, se for considerado o trabalho de atrito, a anisotropia normal e o trabalho para dobrar e desdobrar a chapa através de um fator de eficiência, 
[image: image77.wmf]h

, que varia de 0,74 a 0,79. Essa equação pode ser escrita como (CADDELL e HOSFORD, 1993):
                                                          
[image: image78.wmf]1

0

max

1

2

ln

y

re

d

F

d

ps

h

æö

=

ç÷

èø

                                             (4.24)
Siebel (BARATA DA ROCHA e DUARTE, 1992), utilizando a teoria da plasticidade, propôs a seguinte expressão para a força de embutimento máxima:
                          
[image: image79.wmf]{

max0

2

max012

max0

2

1,1ln.

2

pc

mff

B

md

ACD

F

de

Fdee

dder

mp

m

pss

p

éù

êú

=++

êú

êú

ëû

14424431424314243

                             (4.25)
Nessa equação, o termo A corresponde ao trabalho requerido para deformação homogênea, o termo B é o gasto de energia com o atrito no raio de quina da matriz. O termo C é devido ao trabalho necessário para superar o atrito entre a chapa e a matriz e entre a chapa e o prensa-chapa, e o termo D está relacionado ao gasto de energia necessário para dobrar e desdobrar a chapa no raio de quina da matriz. Além disso, 
[image: image80.wmf]m

d

 é o diâmetro médio e é igual a 
[image: image81.wmf]10

de

-

; 
[image: image82.wmf]max

d

 é o diâmetro da aba quando a força de embutimento torna-se máxima. É mostrado que 
[image: image83.wmf]max

d

é aproximadamente igual a 0,77
[image: image84.wmf]0

d

, em que 
[image: image85.wmf]0

d

é o diâmetro do blanque (FERESHTCH-SANICE e MONTAZERAN, 2003). 
[image: image86.wmf]0

,,

pc

eF

m

 e 
[image: image87.wmf]D

r

 são a espessura do blanque, o coeficiente de atrito, a força normal exercida pelo prensa-chapa e o raio de quina da matriz, respectivamente. 
[image: image88.wmf]1

f

s

 é a tensão de fluxo média na aba, e 
[image: image89.wmf]2

f

s

 é a tensão de fluxo média no raio de quina da matriz. 
[image: image90.wmf]1

f

s

 é aproximadamente igual a 1,35
[image: image91.wmf]ruptura

s

, em que 
[image: image92.wmf]ruptura

s

 é o limite de resistência do material da chapa. Também pode se determinar
[image: image93.wmf]2

f

s

 utilizando-se a equação (FERESHTCH-SANICE e MONTAZERAN, 2003):
                                                    
[image: image94.wmf]0

2

ln1

n

f

p

e

K

r

s

æö

=+

ç÷

ç÷

èø

                                                     (4.26)
em que K é o coeficiente de resistência, n o expoente de encruamento e 
[image: image95.wmf]p

r

 é o raio do punção.
O ponto no qual ocorre a força de embutimento máxima é influenciado pelos raios de concordância do punção e da matriz, pela lubrificação e outra pela folga existente entre o punção e a matriz. Se essa folga for reduzida, o ponto da força de embutimento máxima pode ocorrer no final do processo, sendo ocasionado pelo aumento da espessura da chapa em suas bordas superiores. Se a folga for igual à espessura inicial da chapa, ocorre nesta região o fenômeno de estiramento, responsável pelo aumento da força de embutimento.

Para simplificar o cálculo da força máxima, Siebel e Beisswänger (FERESHTCH-SANICE e MONTAZERAN, 2003) propuseram a seguinte fórmula, em que o fator de eficiência, 
[image: image96.wmf]h

, varia de 0,50 a 0,70:
                                          
[image: image97.wmf]1

0

max0

1

..1,1ln0,25

f

m

d

Fde

d

s

p

h

éù

æö

=-

êú

ç÷

èø

ëû

                                      (4.27)
CADDELL e HOSFORD (1993) propõem uma fórmula na qual se faz o uso dos índices de anisotropia, mas não se considera o efeito de encruamento da chapa durante todo o processo de conformação em que o fator de eficiência, 
[image: image98.wmf]h

, varia de 0,74 a 0,79:
                                                   
[image: image99.wmf]max01

1

....

2

mf

R

Fde

psh

-

æö

+

ç÷

=

ç÷

èø

                                           (4.28)
Oehler e Kaiser (BARATA DA ROCHA & DUARTE,1992) propuseram a seguinte expressão para o cálculo da força de embutimento máxima para peças cilíndricas:
                                                   
[image: image100.wmf]0

max1001

1

5()ln

f

d

Fdee

d

s

æö

=-

ç÷

èø

                                          (4.29)
Uma representação empírica para a força máxima do punção foi proposta por Mienik (COLGAN e MONAGHAN,2003) em que o fator de eficiência, 
[image: image101.wmf]h

, varia de 0,74 a 0,79,como sendo:
                                                         
[image: image102.wmf]011

0

max

1

ln

2

f

ed

d

F

d

ps

h

æö

=

ç÷

èø

                                             (4.30)
4.5.4.3 Força do Prensa-Chapa

As tensões tangenciais de compressão são responsáveis pelo enrugamento nas abas. A utilização do prensa-chapa consiste em exercer uma pressão para evitar esse enrugamento (LANGE, 1987). Se a área de contato entre a chapa e o prensa-chapa for 
[image: image103.wmf]pc

A

, a força do prensa-chapa, 
[image: image104.wmf]pc

F

, é dada por:
                                                              
[image: image105.wmf].

pcpcpc

FAP

=

                                                          (4.31)
em que 
[image: image106.wmf]pc

P

é a pressão do prensa-chapa.

A pressão necessária para evitar a formação de rugas depende do material da chapa, da espessura e da relação de embutimento (LANGE, 1987).
Sibel e Beisswänger (LANGE, 1987) propõem que a pressão necessária do prensa-chapa pode ser calculada através da seguinte equação:
                                               
[image: image107.wmf](

)

3

3

0

0

0,005

10..1.

pcruptura

d

PC

e

bs

éù

=-+

êú

ëû

                               (4.32)
em que C varia entre 2 e 3; 
[image: image108.wmf]0

e

 é a espessura inicial do blanque;, 
[image: image109.wmf]0

d

é o diâmetro do blanque; 
[image: image110.wmf]b

 é a relação de embutimento; e 
[image: image111.wmf]ruptura

s

 é a tensão de limite de resistência do material.
4.5.4.4 Diagrama de Força de Embutimento

A figura 4.15 apresenta o diagrama típico da força de embutimento em função do curso do punção. Se a folga entre o punção e a matriz for demasiadamente pequena, a chapa, que tinha tendência para aumentar de espessura nos topos da peça (devido às tensões tangenciais de compressão), vai ser impossibilitada pela ferramenta de efetuar esse aumento de espessura, sendo reduzida novamente por ironing. Esse estiramento faz com que a força de embutimento máxima (linha tracejada, B) ocorra mais tarde do que no caso do embutimento sem ironing (LANGE, 1987).
Para explicar o diagrama qualitativamente, adotar-se-a a equação 4.27, proposta por Siebel e Beisswänger (FERESHTCH-SANICE e MONTAZERAN, 2003).


[image: image112.wmf]Fmax

B

Força de Embutimento

Curso

ln

d

1

/d

m

s

f1

s

f1

e

ln

d

1

/d

m


Figura 4.15 – Diagrama típico da força de embutimento em função do curso do punção (LANGE, 1987).
Verifica-se que a tensão de escoamento, 
[image: image113.wmf]1

f

s

, aumenta continuamente com a deformação devido ao encruamento, enquanto que a aba da peça diminui de dimensão, da mesma forma que a relação 
[image: image114.wmf]0

ln

m

d

d

æö

ç÷

èø

 decresce continuamente até atingir o valor zero correspondente 
[image: image115.wmf]0

ln10

m

dd

=Þ=

 (LANGE, 1987).
O produto dessas duas parcelas 
[image: image116.wmf]1

f

s

 e 
[image: image117.wmf]0

ln

m

d

d

æö

ç÷

èø

 apresenta um máximo que é atingido quando a relação entre o diâmetro exterior da aba e o diâmetro inicial da chapa atinge o seguinte valor de 
[image: image118.wmf]0

0,77

dd

»

(LANGE, 1987).
4.5.4.5 – Análise da espessura do copo embutido
A análise teórica do processo de embutimento profundo do copo está definida na literatura em vários trabalhos (EARY & REED, 1958; ROSSI, M., 1979). Durante o embutimento de um copo, ocorrem variações na espessura das paredes previstas teoricamente e verificadas experimentalmente. Os trabalhos teóricos de CADDELL e HOSFORD (1993) prevêem as variações de espessura com afinamento das regiões do copo próximas ao raio de curvatura do punção e espessamento nas regiões próximas do topo do copo (aba). A figura 4.16 representa esquematicamente a variação da espessura de um copo embutido (EARY & REED, 1958). Esse espessamento da parede do copo pode levar a uma condição de ironing ao final do processo de embutimento, desde que a folga entre o punção e a matriz não seja suficiente. Essa condição é semelhante a do processo de trefilação.
CADDELL e HOSFORD (1993) propõem uma equação para determinar aproximadamente o espessamento no topo do copo embutido, em função dos índices de anisotropia. Para isto algumas considerações devem ser feitas:

· O estado de tensão na aba do blanque é uniaxialmente compressivo, na direção y (figura 4.14);

· As tensões compressivas 
[image: image119.wmf]z

s

 são negligenciadas (figura 4.14);

· São assumidas deformações compressivas em qualquer região ao longo do topo de copo; então 
[image: image120.wmf](

)

10

ln

y

dd

e

=

.


[image: image121.wmf]Espessura inicial do 

blanque

Espessura final do copo

Perfil do copo embutido


Figura 4.16 – Desenho esquemático da variação da espessura de um copo embutido (EARY & REED, 1958).

A deformação na espessura na direção de laminação 
[image: image122.wmf]q

 é então 
[image: image123.wmf](

)

90

1

zy

R

qq

ee

+

=-+

, onde 
[image: image124.wmf]90

R

q

+

é o valor de R medido na no ensaio de tração uniaxial. A partir dessas considerações, a espessura no topo do copo pode ser escrita:

                                  
[image: image125.wmf]90

1

1

0

000

901

expexp

1

R

y

z

d

eeee

Rd

q

qq

q

e

e

+

+

+

-

æö

æö

===

ç÷

ç÷

+

èø

èø

                           (4.33)

em que 
[image: image126.wmf]e

q

é a espessura no topo do copo, na direção de laminação a ser estudada.
4.5.5 Embutimento sucessivo ou direto

Para atingirmos diâmetros menores e alturas maiores, deve-se recorrer ao embutimento sucessivo, que nada mais é que múltiplas passagens dos recipientes por ferramentas adequadas (figura 4.17). Como pode-se observar, o punção, passando pela matriz com raio 
[image: image127.wmf]2

r

 e auxiliado pelo sujeitador interno que previne indesejáveis enrugamentos, leva do raio original 
[image: image128.wmf]1

r

 para o objetivado
[image: image129.wmf]2

r

 . Também para essa operação, devemos respeitar uma relação entre raios (FADANELLI, 2001).
                                                                  
[image: image130.wmf]21

0,8

rr

>

                                                            (4.34)
[image: image131.png]Sujeitador




Figura 4.17 – Embutimento sucessivo de um copo cilíndrico (MARCINIAK, 2002).
Deve-se considerar o grau de encruamento da chapa metálica, em algumas situações é necessário realizar tratamento térmico de recozimento. A relação entre diâmetro e profundidade do embutimento, para que seja possível uma única fase, depende da forma do objeto, da espessura, do tipo e qualidade da chapa, das características da ferramenta, do lubrificante e do equipamento utilizado (FADANELLI, 2001).
Conforme pode ser visto na figura 4.17, existem duas operações de dobramento e duas de desdobramento no embutimento sucessivo, onde a força para este tipo de operação será (MARCINIAK, 2002):
                                                        
[image: image132.wmf]1

2

2

2ln

y

r

e

Fre

r

ps

r

æö

=+

ç÷

èø

                                             (4.35)
Essa equação mostra que a força para o reembutimento aumenta para altas reduções e com pequenas taxas de dobramento 
[image: image133.wmf]e

r

.

4.5.6 Embutimento duplo ou reverso

Para maximizar o resultado do embutimento quando existe a necessidade de grandes profundidades para pequenos diâmetros, pode-se usar o embutimento reverso. Trata-se de ferramentas especiais aplicadas em máquinas denominadas de “ação tripla” (FADANELLI, 2001), conforme a figura 4.18. 

[image: image134.png]



Figura 4.18 – Embutimento reverso de um copo cilíndrico (MARCINIAK & DUNCAN, 2002).
A força do embutimento duplo ou reverso é dada por (MARCINIAK & DUNCAN, 2002):

                                                     
[image: image135.wmf]1

2

2

2ln

2

y

r

e

Fre

r

ps

r

æö

=+

ç÷

èø

                                              (4.36)
O embutimento reverso requer pequena força ao punção se a diferença entre o raio inicial e o raio final for maior, e se essa diferença for comparada com a espessura da chapa. Se essa diferença for menor, a razão do raio da matriz e da espessura também será menor, aumentando a tensão no dobramento.
4.6 Relação de Embutimento
A relação de embutimento pode ser definida pela equação (LANGE, 1987):

                                                                
[image: image136.wmf]0

1

d

d

b

=

                                                                 (4.37)
em que 
[image: image137.wmf]0

d

 é o diâmetro inicial do blanque, e 
[image: image138.wmf]1

d

o diâmetro do punção.
Como foi visto, a força de embutimento se localiza na zona de transmissão de força, isto é, nas paredes verticais da peça a ser embutida. Caso o limite de estampabilidade seja excedido, a partir de um valor máximo, 
[image: image139.wmf]max

b

, ocorrerá a ruptura nas paredes ou no raio do fundo da peça embutida (DOEGE et al, 1997).
Existem dois modos distintos de ruptura no embutimento:

· Ruptura durante a formação do fundo da peça.
· Ruptura posterior à formação do fundo da peça.
O primeiro tipo de ruptura é denominado ruptura prematura e ocorre sempre na região do raio de concordância do punção. O segundo tipo de ruptura é denominado ruptura efetiva e pode ocorrer, ou na região do raio de concordância do punção, ou na transição entre esse raio de concordância e as paredes verticais.

Para o cálculo de 
[image: image140.wmf]max

b

, Siebel e Beisswänger (GRÜNING, 1973) determinaram aproximadamente que o valor máximo, com um rendimento de 0,7, é:

                                                           
[image: image141.wmf]0

max

1

max

2,1

d

d

b

æö

==

ç÷

èø

                                                (4.38)
Observa-se que o valor máximo da relação de embutimento não pode exceder, do ponto de vista teórico, o valor limite de 2,1 (LANGE,1987).

Se o material não pode escoar com suficiente rapidez, a movimentação do material não é uniforme, e pode ocorrer uma estricção localizada na folga entre o estampo e a matriz, o que pode ocasionar rasgamento imediato (GRÜNING, 1973).
A velocidade deve ser ajustada, sempre que possível, de tal forma a ser mínima quando o estampo incidir sobre o material, aumentando progressivamente durante a conformação. Quanto menor for a velocidade da prensa, tanto maior será o coeficiente de embutimento β que se poderá obter (GRÜNING, 1973).
Como valores orientativos para a velocidade de embutimento, valem os seguintes dados (tabela 4.1):
Tabela 4.1 – Velocidade de embutimento para diversos tipos de material (GRÜNING, 1973).

	Material
	Velocidade de Embutimento

	Alumínio
	30 m/min

	Latão
	45 m/min

	Aço Inoxidável
	12 m/min

	Aço Carbono
	18 m/min

	Zinco
	22 m/min


4.7 Atrito no Embutimento Profundo
Quando dois corpos estão em contato, e ocorre um movimento relativo entre eles, surge o atrito. No embutimento profundo, o atrito é originário do contato entre as ferramentas e a chapa, conforme assinalado por SCHEY (1970). Este destacou um total de seis regiões de atrito. Essas regiões são mostradas na figura 4.19.
As regiões 1 e 2 são regiões de contato entre chapa/prensa-chapa, e entre matriz/chapa, respectivamente. Essas duas regiões juntas são chamadas de região do flange. Na região do flange, as deformações são preferencialmente pequenas. A pressão nominal é baixa. O atrito nessas regiões tem uma parcela importante o processo (SCHEY, 1970). A região 3 representa o contato entre o raio da matriz e a chapa. Nessa região, a chapa é dobrada e desdobrada. Altas pressões nominais na ordem de 100 MPa ocorrem nessa região (SCHEY, 1970). Comparando-se com as demais regiões, é nesta onde ocorrem as maiores deformações (SCHEY, 1970). O atrito também nessa região influencia no processo. Se o atrito nessas regiões for muito alto, acarretará uma força de embutimento alta, aumentando a probabilidade de fratura do copo (SCHEY, 1970).
A região 4 compreende ao contato entre a borda do punção e a chapa. A chapa nessa região é estirada, mas não ocorre um contato real, fator que não influencia significativamente no processo de embutimento. Na região 5, ocorre contato entre o raio do punção e a chapa. O atrito nessa região deve ser suficientemente alto para garantir que a chapa acompanhe o movimento do punção. O aumento do atrito nessa região aumenta o limite de estampabilidade (SCHEY, 1970).
[image: image142.png]Forga do Prensa Chapa Forga do Prensa Chapa





Figura 4.19 – Regiões de atrito no embutimento profundo segundo SCHEY (1970).
Já a região 6, que compreende o fundo do punção e a chapa, esta está sujeita a um pequeno estiramento. O atrito nessa região não influencia no processo. BACKOFEN (1972) afirma que nessa região pode ocorrer ou não uma pequena variação da espessura no fundo do copo, em relação à espessura inicial da chapa.
4.8 Tipos de Atrito 
Denomina-se atrito de contato o mecanismo através do qual se desenvolvem forças na superfície de dois corpos em contato, ocorrendo uma resistência ao deslizamento de um corpo sobre o outro. Ainda que essas forças que se desenvolvem durante o processo de deslizamento se encontrem sempre presentes, quaisquer que sejam os materiais em contato, os mecanismos físico-químicos responsáveis por elas parecem depender da natureza de tais materiais (CETLIN e HELMAN,1993).

A causa fundamental da existência das forças de atrito entre superfícies metálicas parece residir em forças de atração (chamadas forças de adesão) entre as pequenas regiões em contato das superfícies deslizantes. Essas superfícies apresentam irregularidades microscópicas que chegam a constituir uma solda no estado sólido, devido a uma deformação plástica localizada. As forças de atrito parecem ter sua origem na resistência ao cisalhamento dessas uniões. Essas forças podem também originar-se como resultado de um processo de sulcamento que as saliências do metal mais duro realizam sobre a superfície do metal mais macio (CETLIN e HELMAN, 1993).
Na conformação mecânica dos metais, o atrito está presente em todos os processos, sendo geralmente considerado nocivo. Entre os aspectos relevantes da conformação mecânica mais diretamente ligados ao atrito, pode-se assinalar (CETLIN e HELMAN, 1993):

· Alteração, geralmente desfavorável, dos estados de tensão necessários para a deformação;

· Produção de fluxos irregulares de metal durante o processo de conformação;

· Aparecimento de tensões residuais no produto;

· Elevação da temperatura do material em níveis capazes de comprometer-lhe as propriedades mecânicas;

· Aumento do desgaste das ferramentas;
· Aumento do consumo de energia necessária à deformação.

Portanto, as condições de atrito na interface matriz/ferramental têm influência no escoamento do metal, formação de defeitos superficiais e internos, tensões e forças atuantes no processo. Tais condições dependem basicamente do tipo de lubrificação adotada (ALTAN et al.(1983), KOBAYASHI et al (1989):

· Sob condições a seco, nenhum lubrificante é utilizado na interface, e somente as camadas de óxido estão presentes na matriz e na matéria prima. Nesse caso, o atrito é alto, situação desejável apenas em pequeno número de operações de conformação;

· Condições hidrodinâmicas existem quando uma espessa camada de lubrificante está presente entre as matrizes e a peça. Nesse caso, as condições de atrito são governadas pela viscosidade do lubrificante e pela velocidade relativa entre a matriz e a peça. Em operações de conformação em alta velocidade, a condição hidrodinâmica existe somente dentro de um certo regime de velocidades, onde as temperaturas nas interfaces são relativamente baixas;

· O uso de filme lubrificante é a situação mais comum encontrada em conformação dos metais. O aumento de temperatura na interface e as altas pressões de contato normalmente não possibilitam a presença da condição hidrodinâmica em regime. O uso de filmes lubrificante, por outro lado, não possibilita uma análise confiável. Conseqüentemente, muito do conhecimento de lubrificação em conformação é empírico, com poucas informações baseadas em formulação adequada do problema.
Existem dois modelos básicos para simular o problema de atrito entre sólidos, segundo AGELET DE SARACIBAR e OÑATE (1991): o modelo de atrito cinemático e o modelo de atrito de Coulomb. No modelo cinemático, as forças de atrito são independentes da pressão de contato. No modelo de Coulomb, produz-se um deslizamento relativo entre sólidos quando as tensões tangenciais alcançam um certo limite, que é proporcional à pressão de contato, onde 
[image: image143.wmf]m

é o coeficiente de atrito. Essa hipótese significa que os efeitos de atrito são incluídos de modo muito simplificado.
A figura 4.20 mostra a relação entre a força de atrito F e a força normal N. Pode-se observar que quando a área real 
[image: image144.wmf](

)

Ar

 de contato aproxima-se da área aparente 
[image: image145.wmf](

)

A

, a força de atrito alcança um valor máximo e depois se estabiliza (www.dimeg.unipd.it/didattica/tecmec3).
[image: image146.png]Forga de Atrito, F

Forjamento, Extrusdo

it Trefilagdo, Laminagdo
Embutimento Profundo
Dobramento Usinagem

Forga Normal, N




Figura 4.20 – Relação da força de atrito em função da força normal (www.dimeg.unipd.it/didattica/tecmec3).
A segunda e a terceira região são encontradas no processo de conformação dos metais, devido à alta pressão de contato que é desenvolvida entre as superfícies deslizantes.

4.9 Ironing
O processo de ironing pode ser descrito como uma combinação dos processos de estampagem e trefilação. Nele, um copo previamente embutido é forçado, por um punção, a passar por um anel cônico, que faz diminuir a espessura da parede do copo e aumentar o seu comprimento. Este processo pode ser repetido seguidas vezes até que se consiga uma parede bastante fina. (OTTO, 2000)
O processamento por ironing pode ser classificado como estágio simples (figura 4.21) ou de múltiplos estágios (figura 4.22).
     [image: image147.png]



Figura 4.21 – Processo de ironing com um único anel.
[image: image148.png]oy

Copo

/
Anéis de —

Ironing \




Figura 4.22 – Processo de ironing com três anéis.
Como se pode observar na figura 4.23, um copo de diâmetro externo inicial 
[image: image149.wmf]1

r

, e espessura 
[image: image150.wmf]1

e

 é forçado a passar por uma matriz cônica de semi-ângulo α. A folga existente entre a matriz e o punção é menor que a espessura inicial da parede do copo. A redução da espessura da parede está compreendida entre 20 e 70% (SCHÜNEMANN et al, 1996).

Segundo Oehler (GRÜNING, 1973), a redução de espessura obtenível num passe é da ordem de 35%, ou seja:
                                                            
[image: image151.wmf]01

0

.10035%

ee

e

-

£

                                                   (4.39)
[image: image152.png]



Figura 4.23 – Variação da espessura e da velocidade no processo de ironing.
Como o punção permanece em contato com a base do fundo do copo, a velocidade de saída do material é a mesma da velocidade do punção. Durante o processo de ironing, como não há variação de volume, a taxa de material que entra na matriz é igual à taxa de material que a deixa, portanto:


[image: image153.wmf]101112

22

revrev

pp

=


Ou

                                                                    
[image: image154.wmf]1

12

0

e

vv

e

=

                                                         (4.40)
em que 
[image: image155.wmf]1

v

 é a velocidade de entrada do material, 
[image: image156.wmf]2

v

 é a velocidade de saída do material, 
[image: image157.wmf]0

e

é a espessura inicial do copo, 
[image: image158.wmf]1

e

 é a espessura final do copo depois do passe de ironing, 
[image: image159.wmf]1

r

compreende ao somatório do raio do punção e da espessura inicial do copo e 
[image: image160.wmf]2

r

é o raio do punção.
No processo de ironing, o punção move-se mais rápido que o material de entrada, e a força de atrito entre o punção e o material é descendente. Para que esse atrito auxilie no processo, deve-se utilizar um alto valor de coeficiente de atrito para o punção (
[image: image161.wmf]p

m

); por essa razão, deve-se utilizar um punção áspero, o que é comprovado em diversos estudos (MARCINIAK & DUNCAN, 2002). Por outro lado, a força de atrito entre o anel e o copo opõe-se ao processo, exigindo um baixo valor de coeficiente de atrito para a matriz (
[image: image162.wmf]m

m

), através de uma boa lubrificação ou do revestimento do anel. Um baixo valor de coeficiente de atrito implica na diminuição da carga e uma melhoria no acabamento superficial da peça. 
Se a tensão na parede do copo for maior do que a tensão de escoamento do material, ocorrerá a ruptura no raio do punção, determinando assim uma zona crítica, conforme figura 4.24 (MARCINIAK & DUNCAN, 2002).
[image: image163.png]Se¢do critica




Figura 4.24 – Localização da seção crítica no processo de ironing (MARCINIAK & DUNCAN, 2002).
Para descrever o processo de ironing, um modelo pode ser idealizado (figura 4.25), no qual o ferramental é considerado rígido, e o material a ser deformado, perfeitamente plástico; isto é, a tensão de escoamento 
[image: image164.wmf]y

Y

s

=

 permanece constante durante todo o processo de conformação (MARCINIAK & DUNCAN, 2002). Empregando-se o critério de escoamento proposto por Tresca e admitindo-se as tensões atuantes na parede interna do copo, onde as tensões axiais são nulas (igual a
[image: image165.wmf]Y

-

), tem-se:
                                                                 
[image: image166.wmf]y

qY

s

=-=

                                                       (4.41)
[image: image167.png]



Figura 4.25 – Forças atuantes em um elemento no anel de ironing (MARCINIAK & DUNCAN, 2002).
Na saída, a tensão axial deverá ser menor que a tensão de escoamento em tração uniaxial, para assegurar que a deformação ocorra dentro da matriz. Na figura 4.25, esta tensão é mY, onde m<1. A tensão na saída será: 
[image: image168.wmf]()

saida

YmY

s

=--

.
A pressão média de contato é:

                                                     
[image: image169.wmf](

)

_

11

1

22

m

m

qYY

+-

æö

==-

ç÷

èø

                                          (4.42)
As forças na zona de deformação são mostradas na figura 4.25. A equação de equilíbrio das forças na direção vertical é:

                                         
[image: image170.wmf]___

2

cos

tan

pm

eee

mYeqqqsen

sensen

mmaa

aaa

DDD

+=+

                  (4.43)
Substituindo-se a equação anterior, obtem-se:

                                                      
[image: image171.wmf](

)

2

21

.

2

1

tan

pm

em

em

mm

a

D

=

-

éù

-

-

êú

êú

ëû

                                        (4.44)
Para a condição limite, isto é, quando m=1, a maior redução de espessura será dada por:

                                                      
[image: image172.wmf](

)

2

max

1

1

tan

pm

e

e

mm

a

æDö

=

ç÷

éù

-

èø

-

êú

êú

ëû

                                          (4.45)
KAWAI et al (1989-1) apresentam resultados demonstrando que a região onde ocorre o atrito matriz/material é responsável pela quase totalidade da carga do processo.
O processo de ironing tem sido estudado por diversos grupos de cientistas em trabalhos experimentais. KAWAI et al (1989-1) construíram uma máquina de teste de ironing capaz de medir a carga na ponta do punção, separada da carga no corpo desse punção. Nessa ferramenta, eles fizeram uma série de estudos e investigaram o efeito do atrito na carga de conformação e nas marcas superficiais (KAWAI et al, 1989-1, KAWAI et al 1989-2); o efeito das marcas superficiais na ruptura do copo (KAWAI et al, 1989-3); o efeito da afinidade entre o material do copo e do anel de ironing (KAWAI e DOHDA, 1990) e, por último, o efeito do atrito na conformabilidade de chapas de alumínio no processamento por ironing (KAWAI et al, 1992).
Continuando o trabalho começado com KAWAI et al (1992), WANG et al (1995-1,1995-2) desenvolveram outro aparato de testes para estudo das influências do atrito no acabamento superficial da peça pronta. Nesses trabalhos, eles se preocuparam com a obtenção de superfícies espelhadas pelo processo de ironing. Em ambos os trabalhos, o acabamento superficial melhorou com uma maior redução de área e com a diminuição do atrito entre o copo e o anel.
Nos processos industriais de ironing, geralmente contínuos, alimenta-se a máquina com um disco, e vê-se, na saída, o produto acabado. Isso pode ser exemplificado pelo processo de obtenção da latinha de cerveja. A figura 4.26 ilustra o processo. Nele, o blanque inicial passa pelo processo de embutimento profundo, ironing, a formação de um fundo convexo, a preparação do topo do copo e finalmente a tampa (SCHÜNEMANN et al, 1996).
[image: image173.jpg]Copo embutido /

Reembutimento

Fundo convexo




Figura 4.26 – Embutimento e ironing (SCHÜNEMANN et al, 1996).
DANCKERT (2002) mostrou que o processo de ironing deve ser criterioso com os anéis convencionais, pois o processo pode vir a se tornar instável, com uma pequena inclinação do anel. Esta instabilidade acarreta uma diferença de altura no copo, conforme a figura 4.27. 
[image: image174.png]Copo
Final





Figura 4.27 – Efeito da inclinação do anel no processo de ironing (DANCKERT, 2002).
DANCKERT (2002) propôs ainda a construção de um anel de formato circular, alegando que o copo produzido não seria afetado mesmo se o anel apresentasse uma determinada inclinação (figura 4.28).
[image: image175.png]Copo Copo Final

nel de Raio da Matriz

ITroning




Figura 4.28 – Anel de ironing cônico (DANCKERT, 2002).
MURTY e SEKHAR (1984) apresentam uma variação do processo do ironing bastante interessante. Nela, o punção metálico é substituído por um punção de borracha. Um esquema desse processo pode ser observado na figura 4.29 (OTTO, 2000).

[image: image176.png]Sujeitador

Borracha

Anel de
Ironing




Figura 4.29 – Processo de ironing com punção de borracha (MURTY & SEKHAR, 1984).
O diâmetro interno do punção é um pouco menor que o diâmetro interno do copo. Quando a carga é aplicada, a borracha dilata-se axialmente, pressionando o copo contra o anel. Isso ajuda o processo pela compressão do copo contra o anel e pelo aumento do atrito entre o copo e o punção, permitindo maiores reduções da área. Outras vantagens do processo são a diminuição do tempo de preparação da ferramenta, a eliminação do problema de marcas superficiais e a fratura da parede. Como desvantagens, pode-se citar que o processo deve ser utilizado somente para materiais não-ferrosos e que a ferramenta (borracha) apresenta um desgaste muito grande (OTTO, 2000).
Segundo OTTO (2000), Murty e Sekhar apresentam, entre outras, as seguintes conclusões:

· O processo de ironing com punção de borracha é viável para materiais não-ferrosos e com espessura entre 2 e 4 mm;

· O aumento do atrito entre o punção e o copo, no processo de ironing, diminui a tensão na parede do copo e facilita a conformação com grandes reduções de área;

· Como o diâmetro do punção é menor que o do copo, o problema de retirada do copo do punção e as marcas superficiais internas são eliminados completamente;

· A dureza do punção de borracha influencia muito no processo;

· Teórica e experimentalmente, o ângulo ótimo para o anel de ironing foi de aproximadamente 12º;

· O processo pode ser combinado com uma operação de bojamento.

A última conclusão é a mais interessante, no que diz respeito ao uso diferenciado do processo de ironing. Através do bojamento no final do processo, pode-se conseguir peças não cilíndricas ou, até mesmo, peças axisimétricas, conforme a figura 4.30 (MURTY & SEKHAR, 1984). 
[image: image177.png]Retentor





Figura 4.30 – Processo de ironing com punção de borracha seguido do bojamento (MURTY & SEKHAR, 1984).
4.9.1 Força e Tensão
Com base na teoria elementar da plasticidade, a equação empregada na trefilação de tubos com mandril móvel (GRÜNING, 1977) tem sido utilizada com sucesso, no cálculo da força no processo de ironing, conforme figura 4.31.

                                             
[image: image178.wmf]11max

2

1

3

q

f

FAtg

tg

m

sea

a

éù

æö

=++

êú

ç÷

èø

ëû

                                  (4.46)

em que 
[image: image179.wmf]0

max

1

ln

A

A

e

æö

=

ç÷

èø

. Nessa última equação 
[image: image180.wmf]0

A

 é a área da seção transversal antes da trefilação e 
[image: image181.wmf]1

A

 é área de seção transversal após a trefilação; 
[image: image182.wmf]a

, o semi-ângulo da fieira, 
[image: image183.wmf]1

f

s

, a tensão média de escoamento; e 
[image: image184.wmf]q

m

o coeficiente de atrito entre material/fieira.

LANGE (1987), em seu livro, faz algumas considerações importantes sobre o processo de ironing:

· A força de ironing aumenta com o número de anéis;

· O ângulo 2α afeta a força no fundo do copo para grandes reduções;
· A força que age no fundo do material é reduzida com a diminuição do ângulo do(s) anel (anéis), aproximando de zero para pequenos ângulos. A maioria dos trabalhos cita um ângulo ótimo de aproximadamente 12º.

[image: image185.png]Fieira




Figura 4.31 – Trefilação de tubo com mandril passante.
Para o processo de ironing multi-estágio, JIANJUM (1994) utiliza para os dois primeiros passes de ironing um ângulo de 12º, e para o último, 7º. Porém, não justifica o porquê dessa escolha. YARAN et al (1995) encontraram um ângulo ótimo de 14º, enquanto ODELL (1978) encontrou um ângulo ótimo de 5º, o que demonstra divergências sobre qual deve ser o ângulo ótimo a ser utilizado no anel de ironing.

4.10 Aço Livre de Intersticiais

A idéia de se criarem laminados a frio de aços LI (livre de intersticiais) teve sua origem no Japão, em 1960, quando durante testes efetuados para o desenvolvimento de chapas grossas, observou-se que ligas com baixo teor de carbono e nitrogênio apresentavam valores de limite de escoamento inferiores ao esperado. O desenvolvimento desse produto no Japão resultou no seu patenteamento em 1966, sendo que o início de sua comercialização se deu em 1977 (RENÓ et al, 1997).

Os chamados aços LI têm sido adotados com sucesso nos últimos anos na fabricação de painéis para carrocerias de automóveis. Eles apresentam níveis muito altos de estampabilidade em função de seus baixos teores de átomos intersticiais, como C e N, que são menores que 0,003 e 0,004%, respectivamente. Essa condição lhes proporciona baixo limite de escoamento e alta resistência à redução de espessura durante a deformação a frio. Os aços LI também não sofrem envelhecimento, uma vez que o carbono está totalmente combinado na forma de precipitados (REGONE, 2001).

Os aços LI são constituídos basicamente por ferro e elementos de liga. Na sua produção e elaboração, os elementos químicos como silício, manganês, enxofre e titânio são adicionados intencionalmente. Os átomos desses elementos dissolvem-se no cristal de forma substitucional, onde um átomo de silício substitui um de ferro no cristal, ou de forma intersticial, como exemplo, o átomo de carbono que se aloja entre átomos de ferro, ou seja, nos interstícios da rede cristalina. Assim, uma maneira de se conseguir reduzir ainda mais o nível dos solutos intersticiais é adicionar Ti e/ou Nb, pois átomos de carbono que ainda encontram-se no interstício do cristal de ferro são removidos ou capturados pela adição do titânio, que atua como formador de carbonetos (REGONE, 2001).

Em geral, os aços LI são classificados em função do elemento químico utilizado como formador de carboneto. Existem três tipos: aços LI com adição de titânio (LI-Ti), aços LI com adição de nióbio (LI-Nb) e aços LI com adições de nióbio e titânio (LI-Nb+Ti). Desses três, os aços LI-Ti são os mais sensíveis às variações de composição e de processamento (REGONE, 2001).

Os aços LI foram a grande solução para o problema de obtenção de laminados de alta estampabilidade com o processo de recozimento contínuo, muito empregado no Japão desde 1972. O rápido crescimento da produção dos aços LI no Japão foi ocasionado pela indústria automobilística devido às vantagens de sua maior estampabilidade em relação aos aços comuns acalmados ao alumínio. As chapas galvanizadas de aços LI produzidos apenas com adição de titânio apresentam falta de aderência do revestimento quando conformados, o que não ocorre com aços produzidos com titânio e nióbio (RENÓ et al, 1997).

4.11 Método de Elementos Finitos 

Desde o surgimento do método de elementos finitos (MEF), no ano de 1950, esse método vem se tornando muito popular e largamente aplicado à engenharia. O método em si consiste na subdivisão de um corpo contínuo em um determinado número finito de elementos. Ou seja, faz-se a representação aproximada de um corpo contínuo. Essa subdivisão é chamada de discretização geométrica ou espacial.

No MEF, os elementos individuais são conectados entre si por nós, procurando acompanhar a geometria a ser estudada. Esse conjunto de elementos recebe o nome de malha.

Na prática, a análise por elementos finitos consiste em três passos (ZIENKIEWICZ, 1989):

a) Pré-processamento
Consiste na construção do modelo a ser analisado. Nessa construção, a geometria é subdivida em um número discreto de elementos e na aplicação das condições de contorno nos nós, tais como carga aplicada e fixação desses nós. ZIENKIEWICZ (1989) relata que é nesse primeiro passo que consome mais tempo, principalmente para a definição da melhor malha. Não existe uma metodologia definida para a geração da melhor malha em uma estrutura contínua, pois leva-se em conta o número e o tipo de elemento a ser empregado.

Observou-se que na maioria das simulações realizadas em diversos estudos foram empregados os elementos quadrados e os hexaedros, por apresentarem um baixo custo computacional. Entretanto, os elementos triangulares e tetraedros podem ser utilizados em geometrias complexas na análise linear.

b) Análise
Os dados preparados no pré-processamento são usados para alimentar a construção e a resolução dos sistemas lineares ou não-lineares. A solução é baseada em um algoritmo numérico que visa solucionar da maneira mais rápida e acurada uma equação diferencial com condições de contorno e/ou condições iniciais impostas pelo modelo.

c) Pós-processamento 
Nessa última etapa, analisa-se, interpreta-se e verifica-se a coerência dos dados gerados da solução da equação diferencial que descreve o fenômeno em estudo.
Para os problemas mecânicos, os dados gerados podem se apresentar por:

· Deslocamentos nodais;

· Deformações da geometria;

· Gradientes de tensão;
· Gradientes de temperatura;

· Taxa de deslocamentos nodais;
· Freqüências naturais e modos de vibrar da estrutura.
O processo de análise por elementos finitos é esquematizado na figura 4.32 (BATHE, 1996).
Idealiza-se o problema físico por um modelo matemático através de hipóteses que conduzem a um conjunto de equações diferenciais que governam esse modelo. Sendo o método de elementos finitos um modelamento matemático constituído também por um conjunto de procedimentos baseados em métodos numéricos, é necessário considerar-se a acuracidade da solução.

4.11.1 Aplicação de elementos finitos nos processos de conformação de metais

Em processos industriais de conformação, um certo número de operações (pré-formação) é necessário para transformar uma geometria “simples” inicial em uma geometria “complexa” final, mantendo-se as propriedades e tolerâncias desejadas. Para isso, um método de análise que possa tratar das condições de contorno de matrizes é necessário para aproveitar completamente as vantagens do método dos elementos finitos (MORENO, 2000).

A formulação ou abordagem de integração no tempo é a principal característica de distinção entre os vários programas, comerciais ou não, utilizados na simulação numérica do processo de conformação. Essa formulação ou abordagem dita a estrutura geral do programa. Os desenvolvimentos nesse campo têm estado diretamente ligados aos progressos em nível dos sistemas computacionais (BELYTSCHKO, 1980).
A seguir, será apresentada uma breve descrição dos principais métodos de análise existentes, a partir do trabalho de MAKINOUCHI (1996).
4.11.1.1 Formulação Rígido-Plástica ou Rígido-Viscoplástica

Nessa condição assumida (considerando-se o material rígido-plástico ou rígido-viscoplástico), a tensão de escoamento existirá em função da deformação, da taxa de deformação e da temperatura, sendo que a resposta elástica do material será desprezada. Esse tipo de formulação é bem razoável na conformação, pois a porção elástica, na maioria das vezes, é desprezada.


[image: image186.wmf]P

r

o

b

l

e

m

a

 

F

í

s

i

c

o

M

u

d

a

n

ç

a

 

d

o

 

P

r

o

b

l

e

m

a

 

F

í

s

i

c

o

M

o

d

e

l

o

 

M

a

t

e

m

á

t

i

c

o

G

o

v

e

r

n

a

d

o

 

p

o

r

 

e

q

u

a

ç

õ

e

s

 

d

i

f

e

r

e

n

c

i

a

i

s

G

e

o

m

e

t

r

i

a

C

i

n

e

m

á

t

i

c

a

C

r

i

t

é

r

i

o

 

d

e

 

E

s

c

o

a

m

e

n

t

o

P

r

o

p

r

i

e

d

a

d

e

s

 

d

o

 

M

a

t

e

r

i

a

l

C

a

r

r

e

g

a

m

e

n

t

o

s

C

o

n

d

i

ç

õ

e

s

 

d

e

 

C

o

n

t

o

r

n

o

M

e

l

h

o

r

a

r

 

o

 

M

o

d

e

l

o

M

a

t

e

m

á

t

i

c

o

S

o

l

u

ç

ã

o

 

p

o

r

 

E

l

e

m

e

n

t

o

s

 

F

i

n

i

t

o

s

T

i

p

o

 

d

e

 

E

l

e

m

e

n

t

o

D

e

n

s

i

d

a

d

e

 

d

a

 

M

a

l

h

a

P

a

r

â

m

e

t

r

o

s

 

d

e

 

S

o

l

u

ç

ã

o

R

e

f

i

n

a

m

e

n

t

o

 

d

a

 

M

a

l

h

a

,

P

a

r

â

m

e

t

r

o

s

 

d

e

 

S

o

l

u

ç

ã

o

,

 

e

t

c

.

E

s

t

a

b

e

l

e

c

i

m

e

n

t

o

 

d

a

 

A

c

u

r

a

c

i

d

a

d

e

 

d

a

 

S

o

l

u

ç

ã

o

p

o

r

 

E

l

e

m

e

n

t

o

s

 

F

i

n

i

t

o

s

 

d

e

 

M

o

d

e

l

o

 

M

a

t

e

m

á

t

i

c

o

I

n

t

e

r

p

r

e

t

a

ç

ã

o

 

d

o

s

 

R

e

s

u

l

t

a

d

o

s

R

e

f

i

n

a

m

e

n

t

o

 

d

a

 

A

n

á

l

i

s

e

M

e

l

h

o

r

i

a

s

 

d

e

 

P

r

o

j

e

t

o

 

O

t

i

m

i

z

a

ç

ã

o

 

E

s

t

r

u

t

u

r

a

l

S

o

l

u

ç

ã

o

 

p

o

r

E

l

e

m

e

n

t

o

s

 

F

i

n

i

t

o

s

d

o

 

M

o

d

e

l

o

 

M

a

t

e

m

á

t

i

c

o


Figura 4.32 – Processo de análise por elementos finitos (BATHE,1996).
A utilização da formulação rígido-viscoplástica apresenta vantagens práticas significativas:

· Reduz o tempo e o processamento computacional para a simulação do escoamento do material.

· Estimam-se as tensões, deformações, taxas de deformação, velocidades e temperatura com boa precisão para propósitos industriais.

4.11.1.2 Formulação Elasto-Plástica

Para esse tipo de formulação, destacam-se:

4.11.1.2.1 Abordagem dinâmica explícita

Para esse tipo de abordagem, as equações de equilíbrio dinâmico são a base da formulação. Têm como principal vantagem a não necessidade da montagem e da fatoração da matriz rigidez, obtendo-se assim a solução para um determinado passo ou incremento temporal (time step) mais rapidamente que em uma abordagem estática. Para se obter a solução nesse tipo de abordagem, o incremento de tempo deve ser limitado de maneira que a amplitude da onda de dilatação não ultrapasse nenhum elemento. É muito comum utilizar-se um passo ou incremento temporal (time step) de 
[image: image187.wmf]6

10

-

 segundos. Para reduzir-se o tempo de cálculo, a simulação é feita aumentando-se a velocidade do ferramental, chegando-se a 100 vezes a velocidade real, o que pode conduzir a resultados não realísticos. 
Nessa formulação, os programas usam a equação de movimento de Cauchy como base para a formulação dos elementos finitos. O equilíbrio dinâmico de um corpo pode ser escrito da seguinte forma (ZIENKIEWICZ, 1977; DUARTE, 1997; ASSAN, 1999):

                                                                 
[image: image188.wmf]~

..

bx

x

s

r

®

¶

+=

¶

r

r

                                                       (4.47)
E a equação de movimento será dada por:

         
[image: image189.wmf]~~..

0

S

c

Tr

VVVV

V

dVxudVbudVfbudVfudSfudS

sderdrdddd

®

+----=

òòòòòò

rrrurrrurruuruur

     (4.48)
onde


[image: image190.wmf]~

s

 representa o tensor tensão de Cauchy;

[image: image191.wmf]b

r

 é o vetor força do corpo por unidade de massa;

[image: image192.wmf]f

ur

 é a força de superfície por unidade de área;

[image: image193.wmf]T

f

uur

 é o vetor força de atrito por unidade de área;

[image: image194.wmf]x

r

 é o vetor de posição;

[image: image195.wmf]r

 é a massa específica;

[image: image196.wmf]u

d

r

 é o vetor deslocamento virtual;

[image: image197.wmf]r

u

d

r

 é o vetor deslocamento virtual na superfície de contato;

[image: image198.wmf]~

1

2

T

dudu

dxdx

de

éù

æö

êú

=+

ç÷

êú

èø

ëû

rr

rr

 é o tensor incremento de deformação;
A equação de movimento anterior pode ser escrita sob a forma de “elementos finitos” como (DUARTE, 1997):

                                                         
[image: image199.wmf]0

c

PMüFF

®

+--=

ururuur

                                                  (4.49)
onde 


[image: image200.wmf]~~

T

V

PBdV

s

=

ò

ur

 é o vetor da força interna;

[image: image201.wmf]~~

TT

V

V

FNbdVNfdS

r

=+

òò

urrur

 é a força do corpo mais a força de superfície;

[image: image202.wmf]~

c

T

cT

S

FNfdS

=

ò

uuruur

 é a força de contato devida ao atrito;

[image: image203.wmf]~~

T

V

MNNdV

r

=

ò

 é a matriz de massa (matriz diagonal);

[image: image204.wmf]u

r

 é o deslocamento nodal;

[image: image205.wmf]~

N

é a função de forma dos deslocamentos;

[image: image206.wmf]~

B

é a função de forma das deformações.
A solução da equação de movimento na forma de elementos finitos é obtida usando-se um esquema de integração explícita do tempo. Conhecida a solução na etapa m, a solução na etapa m+1 é obtida por (ZIENKIEWICZ, 1977; DUARTE, 1997):
                                       
[image: image207.wmf]11

22

(2)

m

mcm

mmm

MM

uFFPuu

tt

+-

=+-+-

DD

rurururrr

                               (4.50)
onde 
[image: image208.wmf]t

D

é o incremento temporal (time step). Para a estabilidade da solução, 
[image: image209.wmf]t

D

 tem de ser limitado, para elementos de casca, por (HALLQUIST, 1983, 1990, 1998):
                                                                  
[image: image210.wmf]min

s

L

t

v

D=

                                                           (4.51)
onde 
[image: image211.wmf]min

L

é o comprimento característico da menor aresta dos elementos, e 
[image: image212.wmf]s

v

 é a velocidade do som no material, que para elementos de casca é expressa por (HALLQUIST, 1983, 1990, 1998):

                                                               
[image: image213.wmf](

)

2

1

s

E

v

v

r

=

-

                                                   (4.52)
onde E é o módulo de Young, ρ é a massa e 
[image: image214.wmf]v

 é o coeficiente de Poison.

Para se obter um estado de equilíbrio estático do sistema de equilíbrio dinâmico é introduzido um termo artificial C
[image: image215.wmf]ü

®

 na equação de movimento na forma de elementos finitos (ZIENKIEWICZ, 1977: DUARTE, 1997; ASSAN, 1999):

                                                           
[image: image216.wmf]0

c

PMüCüFF

®®

++--=

ururuur

                                        (4.53)
A abordagem explícita apresenta limitações no nível da distribuição das deformações e tensões da solução final. Além disso, nesse tipo de abordagem, o conjunto de equações diferenciais pode ser resolvido com a utilização do método das diferenças centrais.

4.11.1.2.2 Abordagem estática explícita

Para solucionar a questão da convergência dos resultados, resolvem-se as equações da matriz de rigidez sem iterações em cada passo de integração no tempo, limitando-se o tamanho de cada passo, de modo a ser muito pequeno. Um grande número de incrementos é necessário para completar todo o processo de conformação sem acúmulo de erro devido à pequena contribuição dos termos de ordem elevada na integração no tempo.

Nessa formulação, é negligenciado o termo de inércia da equação de movimento de Cauchy, obtendo-se (DUARTE, 1997; HALLQUIST, 1998):
                                                                
[image: image217.wmf]~

0

b

x

s

r

¶

+=

¶

r

r

                                                        (4.54)
Sendo a forma incremental da equação de elementos finitos dada por 

                                                            
[image: image218.wmf]0

c

PFF

D-D-D=

ururuur

                                                  (4.55)
que é resolvida explicitamente para um incremento de deslocamento
[image: image219.wmf]u

D

r

sem iteração. Isso significa que a equação linear fornece a solução do problema. Na equação abaixo, k representa a matriz de rigidez, de forma que:

                                                             
[image: image220.wmf]c

kuFF

D=D+D

ruruur

                                                    (4.56)
De modo a garantir uma relação linear durante cada etapa e manter a força residual muito pequena, é necessário:

· Limitar os incrementos de tensão, deformação e rotação dentro de valores pequenos;

· Manter o estado de deformação (elástico e plástico) inalterado dentro de cada incremento;

· Manter as condições de contato e atrito sem alterações em cada incremento.
4.11.1.2.3 Abordagem estática implícita

Nessa abordagem considera-se o processo de conformação livre de impacto, isto é, assume-se uma condição de equilíbrio quase estático para o processo. O esquema estático implícito de integração no tempo satisfaz esse requerimento, desde que as condições de equilíbrio sejam asseguradas em cada passo de integração no tempo. Contudo, devido à não linearidade da condição de atrito entre o ferramental e a chapa, esse tipo de abordagem apresenta problemas na simulação.

Esse tipo de abordagem tem como principal problema a obtenção de convergência do processo iterativo. Defeitos que ocorrem na conformação, tal como o desenvolvimento de pregas, podem criar problemas de convergência (ROSA, 2000).
Nesta formulação, a chapa está em equilíbrio na etapa m e por isso (ZIENKIEWICZ, 1977; DUARTE, 1977; HALQUIST, 1988)

                                                           
[image: image221.wmf]0

m

mmc

PFF

--=

ururur

                                                    (4.57)
Em seguida, é procurado o incremento de deslocamento 
[image: image222.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image223.wmf]1

nn

uxx

+

D=-

rrr

, que deverá satisfazer o equilíbrio na etapa n+1, de forma que:

                                                         
[image: image224.wmf]1

11

0

m

mmc

PFF

+

++

--=

ururur

                                                (4.58)
De modo a encontrar uma solução para 
[image: image225.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image226.wmf]..

u

D

r

 que satisfaça a equação anterior, é utilizada a equação linearizada a seguir:

                                                              
[image: image227.wmf]1

i

i

i

KduR

+

=

rur

                                                          (4.59)
onde 
[image: image228.wmf]i

K

 é a matriz de rigidez na iteração, i.

Essa equação é resolvida iterativamente de modo a que:

                                                           
[image: image229.wmf]i

iiic

RPFF

=--

urururur

                                                     (4.60)
Na iteração, i torna-se tão pequeno, tal que, 
[image: image230.wmf]i

R

ur

< tolerância.

Para solução desses tipos de problemas, têm-se os métodos numéricos da iteração direta, o método de Newton-Raphson, o método da rigidez tangencial e o método da rigidez inicial (OWEN & HINTON, 1986).

Os problemas de análises não lineares podem, segundo ZIENKIEWICZ (1977), ser divididos:

· Pela não linearidade de material independente do tempo;

· Pela não linearidade de material dependente do tempo;

· Por problemas de campo não lineares.

4.11.2 Simulação Numérica na Conformação de Chapas

Na simulação numérica da conformação plástica de chapas pelo método dos elementos finitos, vários tipos de elementos têm sido utilizados (CHOU, 1996):

· Membrana

· Casca

· Sólidos

Os elementos ou modelos de membrana e de casca são os mais utilizados na simulação da conformação de chapa. Os elementos de membrana são os mais simples, contudo esses elementos não são aplicáveis em estampagem onde se desenvolvem dobramentos significativos porque desprezam esse efeito. Com esse modelo, obtêm-se bons resultados quando os modos de deformação são positivos. Numa estampagem em que se verifica o escorregamento da chapa entre o prensa-chapa e a matriz, verificando-se, por este fato, dobramentos da chapa, esse tipo de elemento não apresenta resultados com exatidão (TANG, 1990; CHOU, 1996).

Portanto, quando a operação de estampagem a simular apresenta regiões de dobramento da chapa, é habitual que se recorra aos elementos de casca ou sólidos (REBELO et al, 1989).

A utilização de elementos de casca reduz a “dimensão” o problema, em relação à utilização de elementos sólidos (CHOU, 1996). Esses elementos apresentam bons resultados em nível da distribuição das tensões e deformações, sendo normalmente a deformação segundo a espessura obtida através da lei de incompressibilidade (REBELO et al, 1989). Apresentam ainda ótimos resultados na previsão de alguns defeitos, tais como o enrugamento (“wrinkling”), que tem como causa principal a instabilidade resultante de esforços de compressão na chapa. A simulação da interação (contato e atrito) entre as ferramentas e a chapa é, no entanto, deficiente, sendo necessário recorrer a alguns artifícios. Um dos problemas associado a esse tipo de elementos está diretamente relacionado com a definição do “elemento da ferramenta” que se encontra em contato com a chapa, dado que a chapa é reduzida a uma única “superfície de espessura”, não sendo distinguidas fisicamente a superfície superior e inferior da chapa, ao contrário dos elementos sólidos que, representando as duas superfícies da chapa, permitem, desse modo, caracterizar de uma forma mais eficiente o contato e o atrito em cada uma das superfícies (ROSA, 2000).

Os modelos que utilizam elementos sólidos apresentam vantagens quando se pretende efetuar a simulação de interação entre as ferramentas e a chapa (KIAWKA, 1992) e a simulação do estado de tensão da chapa, que se encontra comprimida entre a matriz e o prensa-chapa. Esses modelos têm como principal desvantagem o fato de aumentarem drasticamente a dimensão do problema, e como conseqüência, aumentarem também os tempos de computação (CHOU, 1996).

Sendo de natureza estrutural, os elementos de casca e de membrana não acomodam segundo a espessura as tensões resultantes da compressão da chapa no interior da ferramenta (matriz/prensa-chapa). KAWKA & MAKINOUCHI (1995) tentam conciliar as vantagens dos elementos de casca e sólidos, criando um algoritmo que permite a utilização conjunta desses dois tipos de elementos. Os elementos sólidos são usados fundamentalmente nas regiões em que se verifica contato simultâneo das duas superfícies da chapa com a ferramenta.

Além do tipo de elemento utilizado, a dimensão e forma dos elementos influenciam de uma forma direta o resultado final:

· No tempo de computação, dado que este aumenta proporcionalmente com o número de elementos utilizados na discretização da chapa;

· Na precisão da solução final, que aumenta, de modo geral, proporcionalmente com o número de elementos utilizados.
Os elementos da casca são os mais utilizados atualmente na simulação dos processos de conformação plástica de chapas, principalmente pelo seu baixo tempo computacional e pela boa precisão nos resulatdos (BELYTSCHKO et al, 1979).

4.11.3 Dificuldades para simulação do processo de conformação

O desenvolvimento de métodos confiáveis para simular o processo de conformação dos metais tem como obstáculo o comportamento não linear do material. Tal comportamento ocorre devido às deformações de caráter inelástico, além de outros problemas, tais como: a natureza transitória desse tipo de processo, a presença de grandes deslocamentos, grandes rotações, deformações finitas e os efeitos derivados do contato e atrito entre a chapa e a matriz. Tais características tornam o processo tão complexo que requerem o uso de sofisticados algoritmos numéricos e necessidades de grandes recursos computacionais.

Autores como BATHE (1996) e AGELET DE SARACIBAR e OÑATE (1991) atribuem o comportamento não linear a três causas principalmente:

· Comportamento não linear do tipo cinemático devido a grandes deslocamentos, rotações e deformações que ocorrem no processo;

· Comportamento linear do tipo constitutivo, devido ao caráter inelástico (plástico, viscoplástico, desgaste) que caracteriza as deformações do material;
· Caráter não linear das condições de contorno devido à interação (contato e atrito) que se produz entre os sólidos que atuam no processo (lâmina, matriz, moldes) ao longo de uma superfície de contato que não é conhecida a priori e que varia ao longo do processo.

No contexto da análise por elementos finitos de processo de conformação de metais, pode-se considerar duas formas de se abordar o problema: a formulação de sólido ou a formulação de fluxo. A formulação de sólido é o caso mais geral, em que a porção elástica da deformação não é desprezada. Na formulação de fluxo, estabelece-se a hipótese de que as deformações elásticas são desprezíveis frente às deformações inelásticas. É um caso particular da formulação de sólido; no entanto, é aplicável em muitos processos de conformação de metais. Do ponto de vista de análise computacional, a formulação de fluxo é muito mais econômica que a de sólido.

O resultado final da simulação depende diretamente, além da estratégia de integração, dos seguintes fatores:

· Tipos de elementos a se utilizar nesse tipo de simulação (membrana, casca, sólidos);

· Métodos utilizados para a descrição ou representação das ferramentas (pontos, elementos finitos, superfícies paramétricas);

· Modelagem do comportamento mecânico da chapa (anisotropia, critérios de escoamento, leis de comportamento, potenciais plásticos);

· Modelagem da interação ferramenta-chapa (contato e atrito);

· Modelagem da conformabilidade dos materiais (fratura ou deformação localizada);

· Modelagem da influência dos freios no processo;

· Modelagem do retorno elástico (efeito mola ou “springback”).

O principal objetivo da investigação na área da simulação numérica do processo de conformação dos metais é o desenvolvimento de programas que apresentem como principais características a geração de resultados realistas, precisos, em tempos razoáveis e com custos computacionais aceitáveis, de maneira que os projetistas de ferramentas tenham ao seu dispor uma “ferramenta” capaz de prever defeitos (ruptura, estricção, rugas, deflexão superficial), evitando assim erros de projetos importantes que podem acarretar custos elevados na sua correção. A utilização dessa metodologia permite, além da detecção de possíveis defeitos, otimizar a geometria da peça e das ferramentas antes de qualquer investimento em ferramentas ou produção de protótipos ( BLAKE et al, 1996).

Os resultados obtidos pela simulação numérica exigem constante comparação com resultados experimentais de modo a identificar possíveis desvios nos resultados da simulação. Desse modo, a validação da simulação numérica tem um papel fundamental nesse campo de investigação. Para essa validação, têm sido propostos, nos congressos internacionais dedicados à simulação numérica, testes tipo “Benchmark”. Esses testes são desenvolvidos em nível experimental e em nível numérico, permitindo, desse modo, comparar:

· Os diversos resultados experimentais;

· Os resultados experimentais e os numéricos;
· Os diversos resultados numéricos.












x





y





z





x











e





z





y











d











1





0





r





r





r





h











d











1





0





r





r





r





h











 















































_1176018553.unknown

_1183729055.unknown

_1183906887.unknown

_1185084004.dwg

_1185121558.unknown

_1185384921.txt
EDGE Diagram File

Version 4.16



## Globals Section:



X 0

Y 945

Scale 109.053

Orientation 1

Paper 1

PaperWidth 2159

PaperLength 2794

PageMarginLeft 128

PageMarginTop 128

PageMarginRight 128

PageMarginBottom 128

PosterRows 1

PosterCols 1

Color1 255,255,255

Color2 192,192,192

Color3 130,130,130

Color4 0,0,0

Color5 0,255,255

Color6 0,0,255

Color7 0,0,160

Color8 128,0,128

Color9 255,128,0

Color10 255,0,0

Color11 128,0,64

Color12 128,64,0

Color13 0,255,0

Color14 0,128,0

Color15 128,128,255

Color16 205,114,203

GridX 50

GridY 50

SnapX 50

SnapY 50

SnapConPtsCentersEdges TRUE

ShadowColor 130,130,130

ShadowX 5

ShadowY 5

ShowGrid TRUE

AlignToGrid FALSE

AlignToGridConPts FALSE

AttachMode 1

SBarWidth 128

SBarFigCols 2

SBarLblCols 2

SBarConCols 2

SBarFigHeight 34

SBarLblHeight 20

SBarConHeight 20

Parent ""

LargeDropMenus FALSE

LastEnd "null"

LastEndLen 36

EnableConPts TRUE

ConPointMarks 1

CornerRadius 43

FigMarginMode 0

FigMarginTop 12

FigMarginBottom 12

FigMarginLeft 12

FigMarginRight 12

Template "Flowchart.EDG"

TypeSize 7

TypeWeight 400

TypeFace "Times New Roman"

ConnectorJogs TRUE

ConnectorJogRadius 13

JunctionDots FALSE

FigLblPrimarySector 8

SelfReferenceRadius 64

OversizeTextRect FALSE

LineSpacingMode 0

LineSpacingValue 0



DevMode 756

{

4850205053432037353000000000000000000000000000000000000000000000

010400059C00580243FF800701000100EA0A6F08640001000F002C0101000100

2C01020001004C65747465720000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000010000000000000002000000

0200000001000000020100000000000000000000000000000000000044494E55

2200000034022400F40C86D10000000000000000000000000200000000000000

0000000000000000150000000000000000000000000000000000000001000000

0000010000000000000002000200020002000200010000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000024000000981924020100000000000000

0000000000000000240000009819240201000000

}



DevNames 56

{

080012001E00010077696E73706F6F6C0000485020505343203735300000444F

54345F303031000000000000000000000000000000000000

}



Preview 3190

{

FC424DF6A20600FF360300FF280300FF700300FF7C0300FD0100180500F6C0A2

00001F0D00001F0D0A007FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF

7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF

7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF64FF4E007FFF7FFF04FF030048FF03007FFF7FFF04FF

030048FF66007FFF20FF0300B8BF7474DFFFFF3F489C663E5FA89C748F9C9C89

4874C4BFA79C749CDFFFDF66489CBF9C74DFFFFFA89C9C66489C483F74894835

664888A89C7400489CDFBF7489749CA89C8889749C0300FDFFFFBF03005AFF03

007FFF1DFF060048FF030060FF030033FF6F00F0BF7474DFFFFF00489C663548

A89C74A8039CCB749CDFFFDF66489CBF9C74DFFFFFA89C9C66489C483F748948

35664888A89C7400489CDFBF7489749CA89C8889749C744888FFFFBF030060FF

030033FF030069FF030048FF030003FF03005AFF030033FF030069FF0300BBBF

7474DFFFFF3F489CC4A774A89C9C66489C897474004888DFBF74A89C9C66489C

C4BF8F74489CDFFFBF66489C744874DFFFBF00489CDFBF74A89C9CC4BFBF8974

9CDFBFA703FF39002AFF030033FF030069FF030048FF030033FF03002AFF0300

33FF030069FF030048FF030033FF03002AFF030033FF030069FF4E0033FF0300

2AFF030033FF03007FFF6BFF03002AFF030033FF03007FFF6BFF03002AFF0300

33FF03007FFF6BFF03002AFF030033FF03007FFF6BFF03002AFF030033FF0300

7FFF6BFF03002AFF030033FF03007FFF6BFF03002AFF030033FF03007FFF6BFF

03002AFF030033FF03007FFF6BFF03002AFF030033FF030009FF3C007FFF08FF

3C000FFF030033FF030009FF030036FF03007FFF08FF030036FF03000FFF0300

33FF030009FF030036FF03007FFF08FF030036FF03000FFF030033FF030009FF

030036FF03007FFF08FF03000FFFF4DFFFFF89749CC4BFA7A89C9C03DFF7C4BF

BF9C749CFFFFDF0FFF03000FFF030033FF030009FF0300D3BF9C9CDFFFFF8974

9C897488664888A89C749CC4DF894848DFDFC4A89C9C89749CA89C8889749C9C

7488FFFFDF09FF03007FFFFEFFFF030003FF030036FF03000FFF030033FF0300

09FF030036FF7F000E0003FFEBDFFFFFA89C9C89749C748988894848DFDFC4A8

9C9C03DFEBA89C9C89749CC4BFA7BF9C9CDFFFFF89749CBF9C8806FF03000FFF

030033FF030009FF0300DFBF9C9CDFFFFFA89C9C89749CC4BFA7A89C9C74899C

894848897488A89C88BF9C9C15FF03007FFF08FF030036FF03000FFF030033FF

030009FF030036FF03007FFF08FF030006FFDCDFFFFF3F489C89655F89748889

7488DFDFC4A89C9C89749CA89C88DFBFBFDFFFFFBF9C9C0CFF03000FFF030033

FF030009FF030036FF03007FFF08FF030036FF03000FFF030033FF030009FF03

0036FF03007FFF08FF030036FF03000FFF030033FF030009FF3C007FFF08FF3C

000FFF030033FF03007FFF68FF06002AFF030033FF03007FFF68FF06002AFF03

0033FF03007FFF6BFF03002AFF030033FF03002DFF7F0041002AFF030033FF03

002DFF03007FFF68FF030033FF03002DFF03007FFF68FF030033FF03002DFF03

007FFF68FF030033FF030009FF4B003CFF3C004BFF030033FF030009FF030045

FF03003CFF030036FF03004BFF030033FF030009FF030045FF03003CFF030036

FF03004BFF030033FF030009FF0300EBBF9C9CDFFFFF66489CA89C7488A8BF89

4848A89C8803DFEB89749C004888A8744889749CC4BFA79C749CFFFFDF18FF03

003CFF030036FF03004BFF030033FF030009FF030045FF030039FF060009FFD9

DFFFFFC4BFBFA89C9C00489C660035A89C74A89C9C89749CC4BFA789749CA89C

889C749CFFFFDF06FF03004BFF030033FF030009FF0300EBBF9C9CBFFFFF6600

74897474897488A89C88A89C9C03DFEE00489CA8744889749CC4BFA79C749CFF

FFDF1BFF420036FF3C0012FF030033FF030009FF030045FF03003CFF0300EEDF

FFFF00489CDFA866C4BFBFC4BFBFA89C9C03DFE566489C897474DFDFC4A89C9C

89749C9C7488DFFFDF89749CBF9C8806FF030036FF030012FF030033FF030009

FF0300FDBF9C9C03FFE13F74BFA8885F00489C660035A89C74A89C9C89749CC4

BFA789749CC4BFA7A8039CE6749CDFFFDF89749C9C7488DFFFDF00489C895748

C4BFA7A89C9C03DF03003CFF030036FF030036FF030012FF030033FF030009FF

030045FF03003CFF030036FF030036FF030012FF030033FF030009FF030045FF

03003CFF030036FF030036FF030012FF030033FF030009FF4B003CFF3C0036FF

030012FF030033FF03007FFF2FFF06004EFF030012FF030033FF03007FFF2FFF

06004EFF030012FF030033FF03007FFF2FFF030051FF030012FF030033FF0300

27FF7F000B0051FF030012FF030033FF030027FF03007FFF59FF030012FF0300

33FF030027FF03007FFF59FF030012FF030033FF030027FF030066FF3C0036FF

030012FF030033FF03000CFF39004BFF030036FF030036FF030012FF030033FF

03000CFF030033FF03004BFF030036FF030036FF030012FF030033FF03000CFF

0300DFA89C9C3F489CA7A774660074A89C74C4BFBFC4BFBF89749CA89C889C74

9CFFFFDF12FF03004BFF030036FF030036FF030012FF030033FF03000CFF0300

33FF03004BFF030009FFDCDFFFFFACBFBF48205FBFFFA7660074A89C74A89C9C

C4BFBFC4BFBF89749C9C7488FFFFDF09FF030036FF030012FF030033FF0C0003

FF0300EBBF9C9C0074BF895748C4BFA789749C004888BF74481EFF510036FF03

0036FF030012FF030042FF030033FF030048FF060003FFCD3F74BFA8885F0048

9C6600359C7474DFFFDF89749CBF9C88DFFFFFA89C9C89749C897488C4BFA789

749CC4BFA79C749CFFFFDF030036FF030012FF030042FF0300E8A89C9C00489C

A8744889749C004888A87448C4BFBFA89C9C03DFFA9C749CFFFFDF12FF03004B

FF030036FF030036FF030012FF030042FF030033FF03004BFF030036FF030036

FF030012FF030042FF030033FF03004BFF030036FF030036FF030012FF030042

FF030033FF03004BFF030036FF030036FF030012FF030042FF39004BFF3C0036

FF030012FF03007FFF62FF060051FF030012FF03007FFF65FF030051FF030012

FF03007FFF65FF030051FF030012FF03005DFF7F000B0051FF030012FF03005D

FF03007FFF59FF030012FF03005DFF03007FFF59FF06000FFF030042FF39001E

FF3C0063FF030012FF030042FF030033FF03001EFF030036FF030042FF450036

FF030033FF03001EFF030036FF030042FF03003FFF030036FF030033FF03001E

FF030036FF030042FF03003FFF030036FF030006FFD9DFFFFFA89C9C89749C5F

668889483E897488A89C8800489C895748A89C8889749C9C7488FFFFDF06FF03

001EFF030006FFDCDFFFFF89749C748988894848897488A89C8800489C895748

A89C8889749C9C7488FFFFDF0CFF030042FF03003FFF030036FF030033FF2400

36FF4800D9BF9C9CDFFFFF3F489C89655F5F668889483E897488A89C8800489C

895748664888DFDFA8C4BFBF03DFF489749C897488897488BF9C8809FF030036

FF030006FFF10074BFA87448C4BFBF89749CA89C8803DFEB89749C8974888974

88BF9C88DFFFFF89749CBF9C8806FF030018FF030003FF03000CFFEB3F74BF89

655FA89C889C749CDFFFDF89749CBF9C8815FF03003FFF0600C1BF9C9C3F74BF

A8885F89749CC4BFA789749C9C7488DFFFDF89749CBF9C88DFFFFFA89C9CC4BF

BFA89C9C89749C897488004888A8744889749CC4BFA79C749C030036FF030033

FF03001EFF030036FF030042FF03003FFF030036FF030033FF03001EFF030036

FF030042FF03003FFF030036FF030033FF03001EFF030036FF030042FF03003F

FF030036FF030033FF03001EFF030036FF030042FF03003FFF030036FF39001E

FF3C0042FF45007FFF7FFF2EFF06007FFF7FFF4CFF03007FFF7FFF4FFF03007F

FF7FFF4FFF03007FFF7FFF4FFF03007FFF7FFF4FFF030057FF39007FFF3EFF03

0057FF030033FF03007FFF3EFF030057FF030033FF03007FFF3EFF030057FF03

0033FF03007FFF3EFF030057FF030003FFEEDFFFFF00489C895748C4BFA7A89C

9CA89C9C03DFF489749C8F9C88660074A89C7403DFF700489C9C5748FFFFDF03

FF03007FFF3EFF030057FF030033FF7F00440057FF030003FFD3DFFFFF00489C

895748897488897488DFBFA7DFFFFFC4BFBF89749C664888A89C74BF9C9CDFFF

FF9C749CFFFFDF03FF03007FFF7FFF19FF030033FF03007FFF7FFF19FF030033

FF03007FFF7FFF19FF030033FF03007FFF7FFF19FF39007FFF7FFF7FFF7FFF7F

FF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7F

FF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7EFF00

}



## Graphics Section:



## Figure Symbols Section:



FigureSymbol "home base"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 64

  Width 80

  TextBox >100,>100,<900,<750

  Fill

  {

    Polygon 6 0,0 1000,0 1000,<700 500,1000 0,<700 0,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 6 0,0 1000,0 1000,<700 500,1000 0,<700 0,0

  }

  Hot 6 0,0 1000,0 1000,<700 500,1000 0,<700 0,0

}



FigureSymbol "process"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,<898.438,<898.438 0,0,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

}



FigureSymbol "internal sub"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>195.313,<898.438,<898.438 0,>100,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line 0,>100 1000,>100

  }

  MiniOutline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line 0,200 1000,200

  }

}



FigureSymbol "input/output"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >195.313,>93.75,<796.875,<898.438 >200,0,<800,1000 1 0 1 0

  Fill

  {

    Polygon 5 >200,0 1000,0 <800,1000 0,1000 >200,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 >200,0 1000,0 <800,1000 0,1000 >200,0

  }

  Hot 5 >200,0 1000,0 <800,1000 0,1000 >200,0

}



FigureSymbol "decision"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  OversizeText TRUE

  TextBox 200,255,800,750

  TextBox 800,375,950,625

  TextBox 425,750,575,1000

  TextBox 50,375,200,625

  TextBox 425,0,575,250

  Fill

  {

    Polygon 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

  }

  Hot 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

}



FigureSymbol "decision2"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  OversizeText TRUE

  TextBox 125,225,875,775

  TextBox 875,375,1000,625

  TextBox 425,750,575,1000

  TextBox 0,375,125,625

  TextBox 425,0,575,250

  Fill

  {

    Polygon 41 60,360 38,386 20,418 8,450 0,484 0,516 8,550 20,582-

     38,614 60,640 395,955 414,973 438,986 462,995 488,1000 512,1000-

     537,995 561,986 585,973 605,955 940,640 962,614 980,582 992,550-

     1000,516 1000,484 992,450 980,418 962,386 940,360 605,45 585,27-

     561,13 537,4 512,0 488,0 462,4 438,13 414,27 395,45-

     60,360

  }

  Outline

  {

    Polyline 41 60,360 38,386 20,418 8,450 0,484 0,516 8,550 20,582-

     38,614 60,640 395,955 414,973 438,986 462,995 488,1000 512,1000-

     537,995 561,986 585,973 605,955 940,640 962,614 980,582 992,550-

     1000,516 1000,484 992,450 980,418 962,386 940,360 605,45 585,27-

     561,13 537,4 512,0 488,0 462,4 438,13 414,27 395,45-

     60,360

  }

  MiniOutline

  {

    Polyline 41 60,360 38,386 20,418 8,450 0,484 0,516 8,550 20,582-

     38,614 60,640 360,940 386,964 418,982 450,994 484,1000 516,1000-

     550,994 582,982 614,964 640,940 940,640 962,614 980,582 992,550-

     1000,516 1000,484 992,450 980,418 962,386 940,360 640,60 614,36-

     582,18 550,6 516,0 484,0 450,6 418,18 386,36 360,60-

     60,360

  }

  Hot 41 60,360 38,386 20,418 8,450 0,484 0,516 8,550 20,582-

   38,614 60,640 395,955 414,973 438,986 462,995 488,1000 512,1000-

   537,995 561,986 585,973 605,955 940,640 962,614 980,582 992,550-

   1000,516 1000,484 992,450 980,418 962,386 940,360 605,45 585,27-

   561,13 537,4 512,0 488,0 462,4 438,13 414,27 395,45-

   60,360

}



FigureSymbol "sort"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  Fill

  {

    Polygon 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

    Line 0,500 1000,500

  }

  Hot 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

}



FigureSymbol "auxiliary"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,<898.438,<898.438 0,0,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

}



FigureSymbol "core"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >195.313,>195.313,<898.438,<898.438 >100,>100,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line >100,0 >100,1000

    Line 0,>100 1000,>100

  }

  MiniOutline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line >250,0 >250,1000

    Line 0,>250 1000,>250

  }

}



FigureSymbol "merge"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox 250,100,750,600

  Fill

  {

    Polygon 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

  }

  Hot 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

}



FigureSymbol "extract"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox 250,400,750,900

  Fill

  {

    Polygon 4 0,1000 500,0 1000,1000 0,1000

  }

  Outline

  {

    Polyline 4 0,1000 500,0 1000,1000 0,1000

  }

  Hot 4 0,1000 500,0 1000,1000 0,1000

}



FigureSymbol "collate"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  Fill

  {

    Polygon 4 0,0 1000,0 500,500 0,0

    Polygon 4 0,1000 1000,1000 500,500 0,1000

  }

  Outline

  {

    Polyline 4 0,0 1000,0 500,500 0,0

    Polyline 4 0,1000 1000,1000 500,500 0,1000

  }

  Hot 7 500,500 0,0 1000,0 500,500 0,1000 1000,1000 500,500

}



FigureSymbol "predefined"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >195.313,>93.75,<796.875,<898.438 >100,0,<900,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line >100,0 >100,1000

    Line <900,0 <900,1000

  }

  MiniOutline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line 100,0 100,1000

    Line 880,0 880,1000

  }

}



FigureSymbol "preparation"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >148.438,>93.75,<843.75,<898.438 >150,0,<850,1000 1 0 1 0

  Fill

  {

    Polygon 7 >200,0 <800,0 1000,500 <800,1000 >200,1000 0,500 >200,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 7 >200,0 <800,0 1000,500 <800,1000 >200,1000 0,500 >200,0

  }

  Hot 7 >200,0 <800,0 1000,500 <800,1000 >200,1000 0,500 >200,0

}



FigureSymbol "manual operation"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >195.313,>93.75,<796.875,<898.438 >200,0,<800,1000 1 0 1 0

  Fill

  {

    Polygon 5 0,0 1000,0 <800,1000 >200,1000 0,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 0,0 1000,0 <800,1000 >200,1000 0,0

  }

  Hot 5 0,0 1000,0 <800,1000 >200,1000 0,0

}



FigureSymbol "connector"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox 100,100,900,900

  Fill

  {

    Ellipse 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Ellipse 0,0,1000,1000

  }

  Hot 17 599,1000 783,924 924,783 1000,599 1000,402 924,218 783,77 599,1-

   402,1 218,77 77,218 1,402 1,599 77,783 218,924 402,1000-

   599,1000

}



FigureSymbol "terminal"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox >200,>100,<800,<900

  Fill

  {

    Rect >500,0,<500,1000

    Ellipse 0,0,>999,1000

    Ellipse <1,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Line >500,0 <500,0

    Line >500,1000 <500,1000

    Arc 0,0,>999,1000 >500,0 >500,1000

    Arc <1,0,1000,1000 <500,1000 <500,0

  }

  Hot 17 >401,1 >217,77 >77,218 >1,402 >1,599 >77,783 >217,924 >401,1000-

   <599,1000 <783,924 <923,783 <999,599 <999,402 <923,218 <783,77 <599,1-

   >401,1

}



FigureSymbol "punched card"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,<898.438,<898.438 0,0,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Polygon 6 >250,0 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250 >250,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 6 >250,0 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250 >250,0

  }

  MiniOutline

  {

    Polyline 6 250,0 1000,0 1000,1000 0,1000 0,400 250,0

  }

  Hot 6 >250,0 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250 >250,0

}



FigureSymbol "card file"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>171.875,<796.875,<898.438 0,>75,<900,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Polygon 6 >300,>75 <900,>75 <900,1000 0,1000 0,>375 >300,>75

  }

  Outline

  {

    Polyline 6 >300,>75 <900,>75 <900,1000 0,1000 0,>375 >300,>75

    Polyline 3 <700,0 1000,0 1000,>250

  }

  MiniOutline

  {

    Polyline 6 250,150 900,150 900,1000 0,1000 0,500 250,150

    Polyline 3 700,0 1000,0 1000,500

  }

  Hot 6 >300,>75 <900,>75 <900,1000 0,1000 0,>375 >300,>75

}



FigureSymbol "combined"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 192

  Width 192

  TextBox >100,>100,<900,<900

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Ellipse 0,0,1000,1000

  }

}



FigureSymbol "card deck"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >171.875,>171.875,<898.438,<898.438 >75,>75,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Polygon 8 1000,1000 1000,>75 <925,0 >300,0 0,>300 0,<925 >75,1000 1000,1000

  }

  Outline

  {

    Polyline 8 1000,1000 1000,>75 <925,0 >300,0 0,>300 0,<925 >75,1000 1000,1000

    Polyline 4 >75,1000 >75,>375 >375,>75 1000,>75

    Line 0,>300 >75,>375

    Line >300,0 >375,>75

  }

  MiniOutline

  {

    Polyline 8 1000,1000 1000,150 900,0 250,0 0,250 0,900 100,1000 1000,1000

    Polyline 4 100,1000 100,400 400,150 1000,150

    Line 0,250 100,400

    Line 250,0 400,150

  }

  Hot 7 >375,0 1000,0 1000,<925 <900,1000 0,1000 0,>375 >375,0

}



FigureSymbol "document"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,<898.438,<742.188 0,0,1000,<750 0 0 0 1

  Fill

  {

    Polygon 26 1000,<900 1000,0 0,0 0,<900 14,<928 39,<955 86,<976 146,<992-

     215,1000 286,1000 355,<992 415,<976 462,<955 487,<928 500,<900 514,<873-

     539,<846 586,<825 646,<809 715,<801 786,<801 855,<809 915,<825 962,<846-

     987,<873 1000,<900

  }

  Outline

  {

    Polyline 26 1000,<900 1000,0 0,0 0,<900 14,<928 39,<955 86,<976 146,<992-

     215,1000 286,1000 355,<992 415,<976 462,<955 487,<928 500,<900 514,<873-

     539,<846 586,<825 646,<809 715,<801 786,<801 855,<809 915,<825 962,<846-

     987,<873 1000,<900

  }

  Hot 26 1000,<900 1000,0 0,0 0,<900 14,<928 39,<955 86,<976 146,<992-

   215,1000 286,1000 355,<992 415,<976 462,<955 487,<928 500,<900 514,<873-

   539,<846 586,<825 646,<809 715,<801 786,<801 855,<809 915,<825 962,<846-

   987,<873 1000,<900

}



FigureSymbol "punched tape"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>250,<898.438,<742.188 0,>250,1000,<750 0 1 0 1

  Fill

  {

    Polygon 47 0,<900 0,>100 14,>128 39,>155 86,>176 146,>192 215,>200 286,>200-

     355,>192 415,>176 462,>155 487,>128 500,>100 514,>73 539,>46 586,>25-

     646,>9 715,0 786,0 855,>9 915,>25 962,>46 987,>73 1000,>100-

     1000,<900 987,<873 962,<846 915,<825 855,<809 786,<801 715,<801 646,<809-

     586,<825 539,<846 514,<873 500,<900 487,<928 462,<955 415,<976 355,<992-

     286,1000 215,1000 146,<992 86,<976 39,<955 14,<928 0,<900

  }

  Outline

  {

    Polyline 47 0,<900 0,>100 14,>128 39,>155 86,>176 146,>192 215,>200 286,>200-

     355,>192 415,>176 462,>155 487,>128 500,>100 514,>73 539,>46 586,>25-

     646,>9 715,0 786,0 855,>9 915,>25 962,>46 987,>73 1000,>100-

     1000,<900 987,<873 962,<846 915,<825 855,<809 786,<801 715,<801 646,<809-

     586,<825 539,<846 514,<873 500,<900 487,<928 462,<955 415,<976 355,<992-

     286,1000 215,1000 146,<992 86,<976 39,<955 14,<928 0,<900

  }

  Hot 47 0,<900 0,>100 14,>128 39,>155 86,>176 146,>192 215,>200 286,>200-

   355,>192 415,>176 462,>155 487,>128 500,>100 514,>73 539,>46 586,>25-

   646,>9 715,0 786,0 855,>9 915,>25 962,>46 987,>73 1000,>100-

   1000,<900 987,<873 962,<846 915,<825 855,<809 786,<801 715,<801 646,<809-

   586,<825 539,<846 514,<873 500,<900 487,<928 462,<955 415,<976 355,<992-

   286,1000 215,1000 146,<992 86,<976 39,<955 14,<928 0,<900

}



FigureSymbol "manual input"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>250,<898.438,<898.438 0,250,1000,1000 0 1 0 0

  Fill

  {

    Polygon 5 0,>250 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 0,>250 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250

  }

  Hot 5 0,>250 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250

}



FigureSymbol "drum"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >289.063,>93.75,<851.563,<898.438 >200,0,<950,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect >100,0,<900,1000

    Ellipse 0,0,>200,1000

    Ellipse <800,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Line >100,0 <900,0

    Line >100,1000 <900,1000

    Ellipse 0,0,>200,1000

    Arc <800,0,1000,1000 <900,1000 <900,0

  }

  MiniOutline

  {

    Line 100,0 950,0

    Line 100,1000 900,1000

    Ellipse 0,0,200,1000

    Arc 800,0,1000,1000 900,1000 900,0

  }

  Hot 17 >81,1 >44,77 >16,218 >1,402 >1,599 >16,783 >44,924 >81,1000-

   <920,1000 <957,924 <985,783 <1000,599 <1000,402 <985,218 <957,77 <920,1-

   >81,1

}



FigureSymbol "disk"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>343.75,<898.438,<890.625 0,>350,1000,<900 0 1 0 1

  Fill

  {

    Rect 0,>100,1000,<900

    Ellipse 0,0,1000,>200

    Ellipse 0,<800,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Line 0,>100 0,<900

    Line 1000,>100 1000,<900

    Ellipse 0,0,1000,>200

    Arc 0,<800,1000,1000 0,<900 1000,<900

    Arc 0,>50,1000,>250 0,>150 1000,>150

    Arc 0,>100,1000,>300 0,>200 1000,>200

  }

  MiniOutline

  {

    Line 0,200 0,800

    Line 1000,100 1000,900

    Ellipse 0,0,1000,400

    Arc 0,600,1000,1000 0,800 1000,800

  }

  Hot 17 1,>81 77,>44 218,>16 402,>1 599,>1 783,>16 924,>44 1000,>81-

   1000,<920 924,<957 783,<985 599,<1000 402,<1000 218,<985 77,<957 1,<920-

   1,>81

}



FigureSymbol "magtape"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox >150,>150,<850,<850

  Fill

  {

    Ellipse 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Ellipse 0,0,1000,1000

    Line 500,1000 1000,1000

  }

  Hot 17 599,1000 783,924 924,783 1000,599 1000,402 924,218 783,77 599,1-

   402,1 218,77 77,218 1,402 1,599 77,783 218,924 402,1000-

   599,1000

}



FigureSymbol "offline storage"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox 250,100,750,600

  Fill

  {

    Polygon 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

    Line 375,750 625,750

  }

  Hot 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

}



FigureSymbol "online storage"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >242.187,>93.75,<750,<898.438 >150,0,<850,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Polygon 27 >150,0 >129,1 >88,42 >52,119 >24,228 >6,359 0,500 >6,642-

     >24,773 >52,882 >88,959 >129,1000 >150,1000 1000,1000 <979,1000 <938,959-

     <902,882 <874,773 <856,642 <850,500 <856,359 <874,228 <902,119 <938,42-

     <979,1 1000,0 >150,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 27 >150,0 >129,1 >88,42 >52,119 >24,228 >6,359 0,500 >6,642-

     >24,773 >52,882 >88,959 >129,1000 >150,1000 1000,1000 <979,1000 <938,959-

     <902,882 <874,773 <856,642 <850,500 <856,359 <874,228 <902,119 <938,42-

     <979,1 1000,0 >150,0

  }

  Hot 27 >150,0 >129,1 >88,42 >52,119 >24,228 >6,359 0,500 >6,642-

   >24,773 >52,882 >88,959 >129,1000 >150,1000 1000,1000 <979,1000 <938,959-

   <902,882 <874,773 <856,642 <850,500 <856,359 <874,228 <902,119 <938,42-

   <979,1 1000,0 >150,0

}



FigureSymbol "display"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >398.438,>93.75,<796.875,<898.438 >400,0,<800,1000 1 0 1 0

  Fill

  {

    Ellipse <800,0,1000,1000

    Polygon 6 0,500 >400,0 <900,0 <900,1000 >400,1000 0,500

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 <900,1000 >400,1000 0,500 >400,0 <900,0

    Arc <800,0,1000,1000 <900,1000 <900,0

  }

  Hot 12 <920,1000 <957,924 <985,783 <1000,599 <1000,402 <985,218 <957,77 <920,0-

   >400,0 0,500 >400,1000 <920,1000

}



FigureSymbol "comment"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,995.536,<898.438 0,0,1000,1000 0 0 1 0

  Outline

  {

    Polyline 4 1000,0 0,0 0,1000 1000,1000

  }

}



FigureSymbol "process:1"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,<898.438,<898.438 0,0,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

}



## End Symbols Section:



EndSymbol "block"

{

  LineTo 100

  Fill

  {

    Polygon 4 500,500 1000,300 1000,700 500,500

  }

  Outline

  {

    Polyline 4 500,500 1000,300 1000,700 500,500

  }

}



EndSymbol "stick"

{

  Outline

  {

    Line 500,500 1000,300

    Line 500,500 1000,700

  }

}



## Figure Styles Section:



FigureStyle "Label"

{

  Label TRUE

  Height 64

  Width 128

  Description "An annotation or comment"

  TextFormat 0x0044

  Behavior 0x018241E1

  Symbol "lbl"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Title"

{

  Label TRUE

  Height 64

  Width 128

  Description "A heading or title"

  TextFormat 0x0044

  Behavior 0x018241E1

  Symbol "lbl"

  TypeSize 12

  TypeWeight 700

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Process"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  Description "A process, operation, or function"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Input/Output"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  Description "An input or output operation"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "input/output"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Decision"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  Description "A branch of control based on a conditional expression"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x05024E12

  Symbol "decision"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Decision2"

{

  Height 128

  Width 224

  Description "A branch of control based on a conditional expression"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x05024E12

  Symbol "decision2"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Auxiliary Operation"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 128

  Description "An operation carried out offline"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "auxiliary"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Preparation"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "preparation"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Predefined Process"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  Description "A process (such as a subroutine) that has been defined elsewhere"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "predefined"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Manual Operation"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  Description "An operation performed offline by hand"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "manual operation"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Merge"

{

  Height 128

  Width 224

  Description "Two or more files to be merged together"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "merge"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Extract"

{

  Height 128

  Width 224

  Description "Data removed from (a file)"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "extract"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Terminal"

{

  HasButton TRUE

  Height 51

  Width 224

  Description "A beginning, end, or interruption point"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "terminal"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Connector"

{

  HasButton TRUE

  Height 64

  Width 64

  Description "A symbol for connecting two parts of a flowchart"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "connector"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Off-page Connector"

{

  HasButton TRUE

  Height 64

  Width 64

  Description "A symbol for connecting two parts of a flowchart on different pag-

es"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "home base"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Manual Input"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "manual input"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Internal Subroutine"

{

  Height 128

  Width 224

  Description "An internal subroutine or procedure"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "internal sub"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Document"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  Description "Data output in the form of a document"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "document"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Disk"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "disk"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Display"

{

  Height 128

  Width 224

  Description "Output to a display device"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "display"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Sort"

{

  Height 128

  Width 128

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "sort"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Collate"

{

  Height 128

  Width 128

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "collate"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Punched Card"

{

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "punched card"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Card Deck"

{

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "card deck"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Card File"

{

  InMenu FALSE

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "card file"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Combined Operation"

{

  Height 128

  Width 128

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "combined"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Online Storage"

{

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "online storage"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Magnetic Tape"

{

  Height 128

  Width 128

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "magtape"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Core"

{

  Height 128

  Width 128

  Description "I/O operation using primary storage"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "core"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Offline Storage"

{

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "offline storage"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Punched Tape"

{

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "punched tape"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Magnetic Drum"

{

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "drum"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Comment"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  Description "Explanatory notes"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "comment"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "yes"

{

  Label TRUE

  HasButton TRUE

  Height 0

  Width 0

  Description "True decision branch"

  DefaultText "yes"

  BorderWidth 3

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0044

  Behavior 0x00A241E1

  Symbol "lbl"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "no"

{

  Label TRUE

  HasButton TRUE

  Height 0

  Width 0

  Description "False decision branch"

  DefaultText "no"

  BorderWidth 3

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0044

  Behavior 0x00A241E1

  Symbol "lbl"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



## Connector Styles Section:



ConnectorStyle "No Arrow"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "No Arrow - Dashed"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Stick Arrow"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "stick"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Stick Arrow - Dashed"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "stick"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Solid Arrow"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Solid Arrow - Dashed"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Outline Arrow"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  End2FillColor 255,255,255

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Outline Arrow - Dashed"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  End2FillColor 255,255,255

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "No Arrow - Dashed Rnd"

{

  InMenu FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000010

}



ConnectorStyle "No Arrow - Rnd"

{

  InMenu FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000010

}



ConnectorStyle "Solid Arrow - Rnd"

{

  InMenu FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000010

}



ConnectorStyle "Solid Arrow - Dashed Rnd"

{

  InMenu FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000010

}



## Figures & Connectors Section:



Figure 1

{

  Style "Process"

  Text "\i1 Dados sobre a\line matéria-prima"

  Bounds 201,204,425,332

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 2

{

  Style "Process"

  Text "\i1 Velocidade de\line conformação"

  Bounds 201,400,425,528

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 3

{

  Style "Process"

  Text "\i1 - Geometria\line - Volume\line - Espessura"

  Bounds 201,601,425,729

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0024

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 4

{

  Style "Process"

  Text "\i1 - Temperatutra da matriz\line - Aquecimento\line - Resfriamen-

to"

  Bounds 200,800,472,928

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0024

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 5

{

  Style "Process"

  Text "\i1 - Interface\line - Lubrificação"

  Bounds 199,1001,423,1129

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0024

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 6

{

  Style "Process"

  Text "\i1 Condições e\line coeficiente de\line atrito"

  Bounds 922,1001,1151,1129

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 7

{

  Style "Process"

  Text "\i1 Distribuição de \line temperatura"

  Bounds 703,800,927,928

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 8

{

  Style "Process"

  Text "\i1 Tempo de contato\line sob pressão"

  Bounds 701,604,925,732

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 9

{

  Style "Process"

  Text "\i1 Taxa de \line deformação"

  Bounds 527,400,751,528

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 10

{

  Text ""

  Bounds 1126,261,1141,276

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 11

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 1

  Figure2 10

  EndPoint1 425,268

  EndPoint2 1133,268

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 12

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 10

  Figure2 37

  EndPoint1 1133,268

  EndPoint2 1133,398

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 13

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 2

  Figure2 9

  EndPoint1 425,464

  EndPoint2 527,464

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 14

{

  Text ""

  Bounds 301,547,316,562

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 15

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 2

  Figure2 14

  EndPoint1 309,528

  EndPoint2 308,554

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 16

{

  Text ""

  Bounds 806,547,821,562

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 17

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 14

  Figure2 16

  EndPoint1 308,554

  EndPoint2 813,554

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 18

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 16

  Figure2 8

  EndPoint1 813,554

  EndPoint2 813,604

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 19

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 3

  Figure2 8

  EndPoint1 425,666

  EndPoint2 701,667

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 20

{

  Text ""

  Bounds 301,746,316,761

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 21

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 3

  Figure2 20

  EndPoint1 309,729

  EndPoint2 308,753

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 22

{

  Text ""

  Bounds 808,746,823,761

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 23

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 20

  Figure2 22

  EndPoint1 308,753

  EndPoint2 815,753

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 24

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 22

  Figure2 7

  EndPoint1 815,753

  EndPoint2 815,800

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 25

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 4

  Figure2 7

  EndPoint1 472,864

  EndPoint2 703,864

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 26

{

  Text ""

  Bounds 329,958,344,973

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 27

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 4

  Figure2 26

  EndPoint1 336,928

  EndPoint2 336,965

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 28

{

  Text ""

  Bounds 1029,958,1044,973

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 29

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 26

  Figure2 28

  EndPoint1 336,965

  EndPoint2 1036,965

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 30

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 28

  Figure2 6

  EndPoint1 1036,965

  EndPoint2 1036,1001

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 31

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 5

  Figure2 6

  EndPoint1 423,1065

  EndPoint2 922,1065

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 32

{

  Text ""

  Bounds 141,658,156,673

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 33

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 3

  Figure2 32

  EndPoint1 201,665

  EndPoint2 148,665

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 34

{

  Text ""

  Bounds 141,1274,156,1289

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 35

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 32

  Figure2 34

  EndPoint1 148,665

  EndPoint2 148,1281

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 36

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 34

  Figure2 38

  EndPoint1 148,1281

  EndPoint2 559,1281

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 37

{

  Style "Process"

  Text "\i1 -Tensão de escoamento\line - Conformabilidade"

  Bounds 1007,398,1259,526

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0024

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 38

{

  Style "Process"

  Text "\b1\i1 - Escoamento do metal\line - Força de conformação\line - E-

nergia de conformação"

  Bounds 559,1218,844,1346

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0024

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 39

{

  Text ""

  Bounds 1126,857,1141,872

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 40

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 7

  Figure2 39

  EndPoint1 927,864

  EndPoint2 1133,864

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 41

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 39

  Figure2 37

  EndPoint1 1133,864

  EndPoint2 1133,526

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 42

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 9

  Figure2 37

  EndPoint1 751,463

  EndPoint2 1007,463

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 43

{

  Text ""

  Bounds 1029,1251,1044,1266

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 44

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 6

  Figure2 43

  EndPoint1 1036,1129

  EndPoint2 1036,1258

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 45

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 43

  Figure2 -1

  EndPoint1 1036,1258

  EndPoint2 844,1258

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 46

{

  Text ""

  Bounds 1195,1298,1210,1313

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 47

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 -1

  Figure2 46

  EndPoint1 1202,525

  EndPoint2 1202,1305

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 48

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 46

  Figure2 -1

  EndPoint1 1202,1305

  EndPoint2 844,1305

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



## Staples Section:



## Groups Section:




_1185389371.dwg

_1188412345.unknown

_1188456270.unknown

_1188456309.unknown

_1185393999.txt
EDGE Diagram File

Version 4.16



## Globals Section:



X 0

Y 1080

Scale 109.053

Orientation 1

Paper 1

PaperWidth 2159

PaperLength 2794

PageMarginLeft 128

PageMarginTop 128

PageMarginRight 128

PageMarginBottom 128

PosterRows 1

PosterCols 1

Color1 255,255,255

Color2 192,192,192

Color3 130,130,130

Color4 0,0,0

Color5 0,255,255

Color6 0,0,255

Color7 0,0,160

Color8 128,0,128

Color9 255,128,0

Color10 255,0,0

Color11 128,0,64

Color12 128,64,0

Color13 0,255,0

Color14 0,128,0

Color15 128,128,255

Color16 205,114,203

GridX 32

GridY 32

SnapX 32

SnapY 32

SnapConPtsCentersEdges TRUE

ShadowColor 130,130,130

ShadowX 5

ShadowY 5

ShowGrid FALSE

AlignToGrid TRUE

AlignToGridConPts FALSE

AttachMode 1

SBarWidth 128

SBarFigCols 2

SBarLblCols 2

SBarConCols 2

SBarFigHeight 34

SBarLblHeight 20

SBarConHeight 20

Parent ""

LargeDropMenus FALSE

LastEnd "null"

LastEndLen 36

EnableConPts TRUE

ConPointMarks 1

CornerRadius 43

FigMarginMode 0

FigMarginTop 12

FigMarginBottom 12

FigMarginLeft 12

FigMarginRight 12

Template "Flowchart.EDG"

TypeSize 8

TypeFace "Times New Roman"

ConnectorJogs TRUE

ConnectorJogRadius 16

JunctionDots FALSE

FigLblPrimarySector 8

SelfReferenceRadius 64

OversizeTextRect FALSE

LineSpacingMode 0

LineSpacingValue 0



DevMode 756

{

4850205053432037353000000000000000000000000000000000000000000000

010400059C00580243FF800701000100EA0A6F08640001000F002C0102000100

2C01020001004C65747465720000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000010000000000000002000000

0200000001000000010100000000000000000000000000000000000044494E55

2200000034022400F40C86D10000000000000000000000000100000000000000

0000000000000000150000000100000000000000000000000000000001000400

0000010003000100000002000200020002000200010000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000024000000981924020100000000000000

0000000000000000240000009819240201000000

}



DevNames 56

{

080012001E00010077696E73706F6F6C0000485020505343203735300000444F

54345F303031000000000000000000000000000000000000

}



Preview 3875

{

FC424DF6A20600FF360300FF280300FF700300FF7C0300FD0100180500F6C0A2

00001F0D00001F0D0A007FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF

7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF

7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF28FF3C007FFF7FFF16FF

030036FF03007FFF7FFF13FF0600FDC48F5703DFD000489CDFA866A89C9C8974

9CA89C8889749C9C7488DFFFDF3F489CC4A774C4BFBFA89C9C89749CC4BFA789

749CA89C880300FDDFBFA77FFF7FFFFFFF150036FF63007FFF23FF030009FFFA

DFFFFF00489C0300F1A89C9CC4BFBF89749C897488A89C8803DFDC89749CDFBF

A7DFFFFF89749CBF9C88DFFFFF3F489CA8885F5F669CDFBF88A89C9CC4BFBF03

00FDFFFFDF5AFF03007FFF23FF03000FFF030036FF03005DFF03007FFF23FF03

000FFF3C005DFF03007FFF23FF03007FFF29FF03007FFF23FF03007FFF29FF03

007FFF23FF03007FFF29FF03007FFF23FF03007FFF29FF03007FFF23FF03007F

FF29FF03007EFF48007FFF08FF03007EFF030042FF03007FFF08FF03007EFF03

0042FF03000FFF3F0039FF030075FFF7DFFFFF89749C6648880300BEA89C9C74

899C660048A89C74A89C9CC4BFBF89749CA89C8889749C744888DFFFBF66489C

664874DFBF8FDFFFFF3F489CA8885FC4BFBF66489CC4BF8FC4BFBF89749C1800

CD894848DFDFC489749C897488004888A8744889749CC4BFA79C749CDFFFDF89

749C9C7488BFFFDF660074897474897488C4BFA703DF330009FF03007EFF0300

42FF030012FF3C002DFF030009FF03007EFF030042FF03007BFF030009FF0300

7EFF48007BFF030009FF03007FFF23FF03007FFF1DFF030009FF03007FFF23FF

06007FFF1AFF030009FF03005AFF240003FF030003FF030003FF120003FF1800

03FF030003FF030003FF240003FF030003FF030003FF240003FF030003FF0300

03FF0C0006FF030009FF03005AFF030045FF03007FFF17FF030003FF030009FF

03005AFF030045FF03007FFF17FF030003FF030009FF03005AFF030045FF0300

7FFF17FF030003FF030009FF03005AFF030045FF03007FFF17FF030003FF0300

09FF03005AFF03000FFF6C0063FF030003FF030009FF03005AFF03000FFF0300

66FF030063FF030003FF030009FF03005AFF0300F1660074897474BF9C88DFFF

FF3F489C0300EBA89C9C00489CA8744889749CC4BFA789749CDFBFA703FFB2DF

FFFF3F489CDFC48989749CDFDFC4C4BFBF89749CDFBFA7DFFFFF89749CBF9C88

DFFFFF00489CA8740089749C897488A89C88C4BFBF9C749CDFFFDF00489CA874

0089749CC4BFA7A89C9C00489C0300FDC4BFA703DFFFA8039CFB749CFFFFDF5A

FF030009FF03006CFF030066FF3C002AFF030003FF030009FF03005AFF030003

FFF4DFFFFF3F489CC4A774C4BFBF0300F1664888A89C74C4BFBFA89C9CA89C9C

03DFD000489CDFBF74A89C9C89749CC4BFA79C749CDFFFDF89749C9C7488BFFF

DF660074A89C7489749CA89C8889749CA89C8803DFDF89749C897488897488BF

9C88DFFFFF89749C9C7488DFFFDF89749C897488C4BFA70300F4A89C8889749C

9C7488FFFFDF2AFF030030FF030009FF03006CFF030066FF030036FF03002AFF

030003FF030009FF03005AFF03000FFF6C0036FF030030FF030009FF03007FFF

23FF030069FF060027FF030003FF030009FF03005AFF030045FF060066FF0300

2AFF030003FF030009FF03005AFF030045FF030069FF03002AFF030003FF0300

09FF03005AFF030045FF030045FF4B0006FF030003FF030009FF03005AFF0300

45FF030045FF030045FF030006FF030003FF030009FF03005AFF030045FF0300

3FFFFADFFFFF3F489C0300BBA89C8889749C004888A87448C4BFBFA89C9C8974

9CDFBFA7DFFFFF89749CBF9C88DFFFFF89749C897488C4BFA789749CA89C8889

749C747488FFBFA7DFFFFFA89C9CC4BFBF0300FDFFDFDF03FF030003FF030009

FF030015FFBBDFFFFF66489C744874DFFFBF00489C894800664888664874A89C

74C4BFBF74489CDFFFBF00489C894800897488C4BFA7A89C9C00489CDFBF7489

749CC4BFA7C4BFBFA89C9C0300FDFFFFBF42FF030045FF030045FF030006FF03

0003FF030009FF03005AFF03001BFF54001EFF0300BE66489C748974894848DF

DFC489749C897488004888A8744889749CC4BFA79C749CDFFFDF89749C9C7488

DFFFDF00489CA8740089749CC4BFA789749C747488FFBFA703FF030006FF0300

03FF030009FF03001BFFC4DFFFFF3F489CC4A774A89C9C00489CDFBF74A89C9C

66489CC4BF8F66489CDFBF8FDFFFFF00489CDFBF74C4BFBF66489CC4BF8FC4BF

BF66489CDFBF8F03FF03001BFF03004EFF03001EFF030045FF030006FF030003

FF030009FF03005AFF03001BFF03004EFF03001EFF4B0006FF030003FF030009

FF030027FFDCDFFFFF66489C664874C4BF8F66489CA89C7489749C7448889CDF

BF660048664874BF9C740FFF03001BFF030003FFE7DFFFFF3F489C89655FA89C

8889749C004888A87448C4BFBFA8039CD4749CDFFFDFDFBFBFDFFFFF89749CBF

9C88DFFFFF89749C897488C4BFA789749CA89C8889749C9C7488FFFFDF03FF03

0075FF030009FF030078FF03004EFF030042FF03002AFF030003FF030009FF03

005AFF03001BFF030006FFF1DFFFFF00489CA8744889749CC4BFA703DFD08974

9C8974889C7488DFFFDFBF9C9CDFFFFF89749C9C7488DFFFDF00489CA8740089

749CC4BFA789749C9C7488FFFFDF06FF030042FF030030FF030009FF030078FF

03004EFF030003FF03003CFF03002AFF030003FF030009FF03005AFF03001BFF

03000FFFCD3F74BFBFC4896600749C7474DFFFDF89749CBF9C88DFFFFF3F489C

C4A774A89C9C00489CA8744889749CC4BFA79C749CFFFFDF0CFF480030FF0300

09FF030078FF03004EFF03006FFF030003FF030009FF03005AFF03001BFF0300

4EFF03006FFF030003FF030009FF03005AFF03001BFF03004EFF03006FFF0300

03FF030009FF03005AFF030015FFFADFFFFF66489C0300B2C4BF8F66489CA89C

7489749C7448889CDFBF660048664874BF9C74DFFFFF3F489CC4A774A89C9C00

489CDFBF74A89C9C66489CC4BF8F66489CDFBF8FDFFFFF00489CC48F5766489C

C4BF8FC4BFBF0300FDDFBF8F6CFF030003FF030009FF03005AFF03001BFF0300

4EFF03006FFF030003FF030009FF03005AFF03001BFF03004EFF03006FFF0300

03FF030009FF03005AFF03001BFF54006FFF030003FF030009FF03005AFF0300

45FF03007FFF17FF030003FF030009FF03005AFF030045FF06007FFF14FF0300

03FF030009FF03005AFF060003FF240003FF030003FF030003FF2D0003FF0300

03FF030003FF240003FF030003FF030003FF240003FF030003FF030003FF0600

03FF030009FF03007FFF23FF03007FFF1DFF030009FF03007FFF23FF03007FFF

1DFF030009FF030072FF60006FFF030009FF030072FF03005AFF03006FFF0300

09FF030072FF03005AFF03006FFF030009FF030072FF03005AFF03006FFF0300

09FF030072FF03005AFF03006FFF030009FF030072FF03005AFF03006FFF0300

09FF030072FF03005AFF03006FFF030009FF030072FF0300BBDFFFFF3F489C89

655F897488897488DFDFC4A89C9C89749CA89C88DFBFBFDFFFFF89749CBF9C88

DFFFFF3F489C89655F897488C4BFA789749CA89C8889749C9C7488FFFFDF15FF

03006FFF030009FF030072FF03005AFF03001EFF33001EFF030009FF030072FF

0300D6DFFFFF3F489C89655FA89C88A89C9CA89C9C89749C897488004888A874

4889749CC4BFA789749CDFBFA730FF03001EFF03002DFF03001EFF030009FF03

0072FF03005AFF030003FF030018FF030003FFE5DFFFFF00489CA8740089749C

C4BFA7A89C9C00489C895748C4BFA703DFFFA8039CFB749CFFFFDF03FF030003

FF030018FF030009FF030072FF0300EEDFFFFF3F489CA8885F74749C660065A8

9C7403DFD0A89C9C89749C897488897488A89C88DFBFBFDFFFFF89749C9C7488

DFFFDF00489CA8740089749CC4BFA7A89C9CA89C9C03DFFA89749CDFBFA70CFF

24002DFF240009FF030072FF03005AFF030018FFFADFFFFF00489C0300D3A89C

9CC4BFBF89749C897488A89C8889749CBF9C88DFFFFF9C749CDFFFDF00489CA8

740089749C897488A89C880300FA9C749CFFFFDF24FF030072FF0300F7DFFFFF

3F489CA8885F03DFF7C4BFBFA89C9CA89C9C03DFD09C749CDFFFDF89749CBF9C

88DFFFFF3F489CC4A774A89C9C89749C897488004888A8744889749CC4BFA79C

749CFFFFDF12FF03001EFF03002DFF03002AFF030072FF03005AFF03001EFF33

002AFF030072FF0300E8DFFFFF3F489CDFC48989749CA89C8800489C895748C4

BFA703DFFFA8039CFB749CFFFFDF36FF03007BFF030072FF03005AFF03007BFF

030072FF0300E8DFFFFF00489CA8744889749C004888A87448C4BFBFA89C9C03

DFFA9C749CFFFFDF39FF03007BFF030072FF03005AFF03007BFF030072FF0300

5AFF03007BFF030072FF03005AFF03007BFF030072FF0300A6DFFFFF00489C89

5748897488A89C88A89C9C89749C8974888974889C7488BFFFDF660074897474

BF9C88DFFFFFA89C9C89749C897488897488A89C8889749CA89C88DFBFBFDFFF

FF89749C9CC4C4894848A89C88A89C9CA89C9C0300FDA89C8803DFF789749CDF

DFC4DFBFBF6CFF030072FF03005AFF03007BFF030072FF0300BEDFFFFF00489C

894800664888664874A89C74C4BFBF74489CDFFFBF00489C894800897488C4BF

A7A89C9C00489CDFBF7489749CC4BFA7C4BFBFA89C9C74489CFFFFBF18FF0300

7BFF030072FF03005AFF03007BFF030072FF03005AFF03007BFF030072FF6000

7BFF03007FFF23FF03007FFF29FF03007FFF23FF06007FFF26FF03007FFF23FF

03007FFF29FF03007FFF23FF03004BFF3F001EFF03007FFF23FF03004BFF0300

39FF03001EFF03007FFF0BFF300003FF030030FF030003FFD9DFFFFF3F489CA8

885F89749C664888C4BF8FA89C9C00489C9C5748DFFFDF3F489CC4A774C4BFBF

03DFFFA8039CFB749CFFFFDF03FF030003FF030018FF03007FFF08FFFDDFFFFF

0300D6A8885F66489C664874C4BF8FA89C9C00489CDFBF749C749CDFFFDF0048

9CA87448C4BFBFC4BFBFA89C9C3C0039FF24007FFF0BFF300036FF030006FFF4

DFFFFF00489CA8740089749C0203897488EEA89C889C749CDFFFDF89749C9C74

88FFFFDF0CFF03007FFF7FFF13FF030039FF03007FFF7FFF13FF3F007FFF7FFF

7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF

7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF

65FF00

}



## Graphics Section:



## Figure Symbols Section:



FigureSymbol "home base"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 64

  Width 80

  TextBox >100,>100,<900,<750

  Fill

  {

    Polygon 6 0,0 1000,0 1000,<700 500,1000 0,<700 0,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 6 0,0 1000,0 1000,<700 500,1000 0,<700 0,0

  }

  Hot 6 0,0 1000,0 1000,<700 500,1000 0,<700 0,0

}



FigureSymbol "process"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >75,>75,<918.75,<918.75 0,0,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

}



FigureSymbol "internal sub"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >75,>175,<918.75,<918.75 0,>100,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line 0,>100 1000,>100

  }

  MiniOutline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line 0,200 1000,200

  }

}



FigureSymbol "input/output"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >200,>75,<793.75,<918.75 >200,0,<800,1000 1 0 1 0

  Fill

  {

    Polygon 5 >200,0 1000,0 <800,1000 0,1000 >200,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 >200,0 1000,0 <800,1000 0,1000 >200,0

  }

  Hot 5 >200,0 1000,0 <800,1000 0,1000 >200,0

}



FigureSymbol "decision"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  OversizeText TRUE

  TextBox 200,255,800,750

  TextBox 800,375,950,625

  TextBox 425,750,575,1000

  TextBox 50,375,200,625

  TextBox 425,0,575,250

  Fill

  {

    Polygon 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

  }

  Hot 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

}



FigureSymbol "decision2"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  OversizeText TRUE

  TextBox 125,225,875,775

  TextBox 875,375,1000,625

  TextBox 425,750,575,1000

  TextBox 0,375,125,625

  TextBox 425,0,575,250

  Fill

  {

    Polygon 41 60,360 38,386 20,418 8,450 0,484 0,516 8,550 20,582-

     38,614 60,640 395,955 414,973 438,986 462,995 488,1000 512,1000-

     537,995 561,986 585,973 605,955 940,640 962,614 980,582 992,550-

     1000,516 1000,484 992,450 980,418 962,386 940,360 605,45 585,27-

     561,13 537,4 512,0 488,0 462,4 438,13 414,27 395,45-

     60,360

  }

  Outline

  {

    Polyline 41 60,360 38,386 20,418 8,450 0,484 0,516 8,550 20,582-

     38,614 60,640 395,955 414,973 438,986 462,995 488,1000 512,1000-

     537,995 561,986 585,973 605,955 940,640 962,614 980,582 992,550-

     1000,516 1000,484 992,450 980,418 962,386 940,360 605,45 585,27-

     561,13 537,4 512,0 488,0 462,4 438,13 414,27 395,45-

     60,360

  }

  MiniOutline

  {

    Polyline 41 60,360 38,386 20,418 8,450 0,484 0,516 8,550 20,582-

     38,614 60,640 360,940 386,964 418,982 450,994 484,1000 516,1000-

     550,994 582,982 614,964 640,940 940,640 962,614 980,582 992,550-

     1000,516 1000,484 992,450 980,418 962,386 940,360 640,60 614,36-

     582,18 550,6 516,0 484,0 450,6 418,18 386,36 360,60-

     60,360

  }

  Hot 41 60,360 38,386 20,418 8,450 0,484 0,516 8,550 20,582-

   38,614 60,640 395,955 414,973 438,986 462,995 488,1000 512,1000-

   537,995 561,986 585,973 605,955 940,640 962,614 980,582 992,550-

   1000,516 1000,484 992,450 980,418 962,386 940,360 605,45 585,27-

   561,13 537,4 512,0 488,0 462,4 438,13 414,27 395,45-

   60,360

}



FigureSymbol "sort"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  Fill

  {

    Polygon 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

    Line 0,500 1000,500

  }

  Hot 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

}



FigureSymbol "auxiliary"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >75,>75,<918.75,<918.75 0,0,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

}



FigureSymbol "core"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >175,>175,<918.75,<918.75 >100,>100,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line >100,0 >100,1000

    Line 0,>100 1000,>100

  }

  MiniOutline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line >250,0 >250,1000

    Line 0,>250 1000,>250

  }

}



FigureSymbol "merge"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox 250,100,750,600

  Fill

  {

    Polygon 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

  }

  Hot 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

}



FigureSymbol "extract"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox 250,400,750,900

  Fill

  {

    Polygon 4 0,1000 500,0 1000,1000 0,1000

  }

  Outline

  {

    Polyline 4 0,1000 500,0 1000,1000 0,1000

  }

  Hot 4 0,1000 500,0 1000,1000 0,1000

}



FigureSymbol "collate"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  Fill

  {

    Polygon 4 0,0 1000,0 500,500 0,0

    Polygon 4 0,1000 1000,1000 500,500 0,1000

  }

  Outline

  {

    Polyline 4 0,0 1000,0 500,500 0,0

    Polyline 4 0,1000 1000,1000 500,500 0,1000

  }

  Hot 7 500,500 0,0 1000,0 500,500 0,1000 1000,1000 500,500

}



FigureSymbol "predefined"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >175,>75,<818.75,<918.75 >100,0,<900,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line >100,0 >100,1000

    Line <900,0 <900,1000

  }

  MiniOutline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line 100,0 100,1000

    Line 880,0 880,1000

  }

}



FigureSymbol "preparation"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >150,>75,<843.75,<918.75 >150,0,<850,1000 1 0 1 0

  Fill

  {

    Polygon 7 >200,0 <800,0 1000,500 <800,1000 >200,1000 0,500 >200,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 7 >200,0 <800,0 1000,500 <800,1000 >200,1000 0,500 >200,0

  }

  Hot 7 >200,0 <800,0 1000,500 <800,1000 >200,1000 0,500 >200,0

}



FigureSymbol "manual operation"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >200,>75,<793.75,<918.75 >200,0,<800,1000 1 0 1 0

  Fill

  {

    Polygon 5 0,0 1000,0 <800,1000 >200,1000 0,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 0,0 1000,0 <800,1000 >200,1000 0,0

  }

  Hot 5 0,0 1000,0 <800,1000 >200,1000 0,0

}



FigureSymbol "connector"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox 100,100,900,900

  Fill

  {

    Ellipse 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Ellipse 0,0,1000,1000

  }

  Hot 17 599,1000 783,924 924,783 1000,599 1000,402 924,218 783,77 599,1-

   402,1 218,77 77,218 1,402 1,599 77,783 218,924 402,1000-

   599,1000

}



FigureSymbol "terminal"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox >200,>100,<800,<900

  Fill

  {

    Rect >500,0,<500,1000

    Ellipse 0,0,>999,1000

    Ellipse <1,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Line >500,0 <500,0

    Line >500,1000 <500,1000

    Arc 0,0,>999,1000 >500,0 >500,1000

    Arc <1,0,1000,1000 <500,1000 <500,0

  }

  Hot 17 >401,1 >217,77 >77,218 >1,402 >1,599 >77,783 >217,924 >401,1000-

   <599,1000 <783,924 <923,783 <999,599 <999,402 <923,218 <783,77 <599,1-

   >401,1

}



FigureSymbol "punched card"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >75,>75,<918.75,<918.75 0,0,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Polygon 6 >250,0 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250 >250,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 6 >250,0 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250 >250,0

  }

  MiniOutline

  {

    Polyline 6 250,0 1000,0 1000,1000 0,1000 0,400 250,0

  }

  Hot 6 >250,0 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250 >250,0

}



FigureSymbol "card file"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >75,>150,<818.75,<918.75 0,>75,<900,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Polygon 6 >300,>75 <900,>75 <900,1000 0,1000 0,>375 >300,>75

  }

  Outline

  {

    Polyline 6 >300,>75 <900,>75 <900,1000 0,1000 0,>375 >300,>75

    Polyline 3 <700,0 1000,0 1000,>250

  }

  MiniOutline

  {

    Polyline 6 250,150 900,150 900,1000 0,1000 0,500 250,150

    Polyline 3 700,0 1000,0 1000,500

  }

  Hot 6 >300,>75 <900,>75 <900,1000 0,1000 0,>375 >300,>75

}



FigureSymbol "combined"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 192

  Width 192

  TextBox >100,>100,<900,<900

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Ellipse 0,0,1000,1000

  }

}



FigureSymbol "card deck"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >150,>150,<918.75,<918.75 >75,>75,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Polygon 8 1000,1000 1000,>75 <925,0 >300,0 0,>300 0,<925 >75,1000 1000,1000

  }

  Outline

  {

    Polyline 8 1000,1000 1000,>75 <925,0 >300,0 0,>300 0,<925 >75,1000 1000,1000

    Polyline 4 >75,1000 >75,>375 >375,>75 1000,>75

    Line 0,>300 >75,>375

    Line >300,0 >375,>75

  }

  MiniOutline

  {

    Polyline 8 1000,1000 1000,150 900,0 250,0 0,250 0,900 100,1000 1000,1000

    Polyline 4 100,1000 100,400 400,150 1000,150

    Line 0,250 100,400

    Line 250,0 400,150

  }

  Hot 7 >375,0 1000,0 1000,<925 <900,1000 0,1000 0,>375 >375,0

}



FigureSymbol "document"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >75,>75,<918.75,<743.75 0,0,1000,<750 0 0 0 1

  Fill

  {

    Polygon 26 1000,<900 1000,0 0,0 0,<900 14,<928 39,<955 86,<976 146,<992-

     215,1000 286,1000 355,<992 415,<976 462,<955 487,<928 500,<900 514,<873-

     539,<846 586,<825 646,<809 715,<801 786,<801 855,<809 915,<825 962,<846-

     987,<873 1000,<900

  }

  Outline

  {

    Polyline 26 1000,<900 1000,0 0,0 0,<900 14,<928 39,<955 86,<976 146,<992-

     215,1000 286,1000 355,<992 415,<976 462,<955 487,<928 500,<900 514,<873-

     539,<846 586,<825 646,<809 715,<801 786,<801 855,<809 915,<825 962,<846-

     987,<873 1000,<900

  }

  Hot 26 1000,<900 1000,0 0,0 0,<900 14,<928 39,<955 86,<976 146,<992-

   215,1000 286,1000 355,<992 415,<976 462,<955 487,<928 500,<900 514,<873-

   539,<846 586,<825 646,<809 715,<801 786,<801 855,<809 915,<825 962,<846-

   987,<873 1000,<900

}



FigureSymbol "punched tape"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >75,>250,<918.75,<743.75 0,>250,1000,<750 0 1 0 1

  Fill

  {

    Polygon 47 0,<900 0,>100 14,>128 39,>155 86,>176 146,>192 215,>200 286,>200-

     355,>192 415,>176 462,>155 487,>128 500,>100 514,>73 539,>46 586,>25-

     646,>9 715,0 786,0 855,>9 915,>25 962,>46 987,>73 1000,>100-

     1000,<900 987,<873 962,<846 915,<825 855,<809 786,<801 715,<801 646,<809-

     586,<825 539,<846 514,<873 500,<900 487,<928 462,<955 415,<976 355,<992-

     286,1000 215,1000 146,<992 86,<976 39,<955 14,<928 0,<900

  }

  Outline

  {

    Polyline 47 0,<900 0,>100 14,>128 39,>155 86,>176 146,>192 215,>200 286,>200-

     355,>192 415,>176 462,>155 487,>128 500,>100 514,>73 539,>46 586,>25-

     646,>9 715,0 786,0 855,>9 915,>25 962,>46 987,>73 1000,>100-

     1000,<900 987,<873 962,<846 915,<825 855,<809 786,<801 715,<801 646,<809-

     586,<825 539,<846 514,<873 500,<900 487,<928 462,<955 415,<976 355,<992-

     286,1000 215,1000 146,<992 86,<976 39,<955 14,<928 0,<900

  }

  Hot 47 0,<900 0,>100 14,>128 39,>155 86,>176 146,>192 215,>200 286,>200-

   355,>192 415,>176 462,>155 487,>128 500,>100 514,>73 539,>46 586,>25-

   646,>9 715,0 786,0 855,>9 915,>25 962,>46 987,>73 1000,>100-

   1000,<900 987,<873 962,<846 915,<825 855,<809 786,<801 715,<801 646,<809-

   586,<825 539,<846 514,<873 500,<900 487,<928 462,<955 415,<976 355,<992-

   286,1000 215,1000 146,<992 86,<976 39,<955 14,<928 0,<900

}



FigureSymbol "manual input"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >75,>250,<918.75,<918.75 0,250,1000,1000 0 1 0 0

  Fill

  {

    Polygon 5 0,>250 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 0,>250 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250

  }

  Hot 5 0,>250 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250

}



FigureSymbol "drum"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >275,>75,<868.75,<918.75 >200,0,<950,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect >100,0,<900,1000

    Ellipse 0,0,>200,1000

    Ellipse <800,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Line >100,0 <900,0

    Line >100,1000 <900,1000

    Ellipse 0,0,>200,1000

    Arc <800,0,1000,1000 <900,1000 <900,0

  }

  MiniOutline

  {

    Line 100,0 950,0

    Line 100,1000 900,1000

    Ellipse 0,0,200,1000

    Arc 800,0,1000,1000 900,1000 900,0

  }

  Hot 17 >81,1 >44,77 >16,218 >1,402 >1,599 >16,783 >44,924 >81,1000-

   <920,1000 <957,924 <985,783 <1000,599 <1000,402 <985,218 <957,77 <920,1-

   >81,1

}



FigureSymbol "disk"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >75,>350,<918.75,<893.75 0,>350,1000,<900 0 1 0 1

  Fill

  {

    Rect 0,>100,1000,<900

    Ellipse 0,0,1000,>200

    Ellipse 0,<800,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Line 0,>100 0,<900

    Line 1000,>100 1000,<900

    Ellipse 0,0,1000,>200

    Arc 0,<800,1000,1000 0,<900 1000,<900

    Arc 0,>50,1000,>250 0,>150 1000,>150

    Arc 0,>100,1000,>300 0,>200 1000,>200

  }

  MiniOutline

  {

    Line 0,200 0,800

    Line 1000,100 1000,900

    Ellipse 0,0,1000,400

    Arc 0,600,1000,1000 0,800 1000,800

  }

  Hot 17 1,>81 77,>44 218,>16 402,>1 599,>1 783,>16 924,>44 1000,>81-

   1000,<920 924,<957 783,<985 599,<1000 402,<1000 218,<985 77,<957 1,<920-

   1,>81

}



FigureSymbol "magtape"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox >150,>150,<850,<850

  Fill

  {

    Ellipse 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Ellipse 0,0,1000,1000

    Line 500,1000 1000,1000

  }

  Hot 17 599,1000 783,924 924,783 1000,599 1000,402 924,218 783,77 599,1-

   402,1 218,77 77,218 1,402 1,599 77,783 218,924 402,1000-

   599,1000

}



FigureSymbol "offline storage"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox 250,100,750,600

  Fill

  {

    Polygon 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

    Line 375,750 625,750

  }

  Hot 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

}



FigureSymbol "online storage"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >225,>75,<768.75,<918.75 >150,0,<850,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Polygon 27 >150,0 >129,1 >88,42 >52,119 >24,228 >6,359 0,500 >6,642-

     >24,773 >52,882 >88,959 >129,1000 >150,1000 1000,1000 <979,1000 <938,959-

     <902,882 <874,773 <856,642 <850,500 <856,359 <874,228 <902,119 <938,42-

     <979,1 1000,0 >150,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 27 >150,0 >129,1 >88,42 >52,119 >24,228 >6,359 0,500 >6,642-

     >24,773 >52,882 >88,959 >129,1000 >150,1000 1000,1000 <979,1000 <938,959-

     <902,882 <874,773 <856,642 <850,500 <856,359 <874,228 <902,119 <938,42-

     <979,1 1000,0 >150,0

  }

  Hot 27 >150,0 >129,1 >88,42 >52,119 >24,228 >6,359 0,500 >6,642-

   >24,773 >52,882 >88,959 >129,1000 >150,1000 1000,1000 <979,1000 <938,959-

   <902,882 <874,773 <856,642 <850,500 <856,359 <874,228 <902,119 <938,42-

   <979,1 1000,0 >150,0

}



FigureSymbol "display"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >400,>75,<793.75,<918.75 >400,0,<800,1000 1 0 1 0

  Fill

  {

    Ellipse <800,0,1000,1000

    Polygon 6 0,500 >400,0 <900,0 <900,1000 >400,1000 0,500

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 <900,1000 >400,1000 0,500 >400,0 <900,0

    Arc <800,0,1000,1000 <900,1000 <900,0

  }

  Hot 12 <920,1000 <957,924 <985,783 <1000,599 <1000,402 <985,218 <957,77 <920,0-

   >400,0 0,500 >400,1000 <920,1000

}



FigureSymbol "comment"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >75,>75,996.528,<918.75 0,0,1000,1000 0 0 1 0

  Outline

  {

    Polyline 4 1000,0 0,0 0,1000 1000,1000

  }

}



FigureSymbol "process:1"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >75,>75,<918.75,<918.75 0,0,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

}



## End Symbols Section:



EndSymbol "block"

{

  LineTo 100

  Fill

  {

    Polygon 4 500,500 1000,300 1000,700 500,500

  }

  Outline

  {

    Polyline 4 500,500 1000,300 1000,700 500,500

  }

}



EndSymbol "stick"

{

  Outline

  {

    Line 500,500 1000,300

    Line 500,500 1000,700

  }

}



## Figure Styles Section:



FigureStyle "Label"

{

  Label TRUE

  Height 64

  Width 128

  Description "An annotation or comment"

  TextFormat 0x0044

  Behavior 0x018241E1

  Symbol "lbl"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Title"

{

  Label TRUE

  Height 64

  Width 128

  Description "A heading or title"

  TextFormat 0x0044

  Behavior 0x018241E1

  Symbol "lbl"

  TypeSize 14

  TypeWeight 700

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Process"

{

  HasButton TRUE

  Height 160

  Width 288

  Description "A process, operation, or function"

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Input/Output"

{

  HasButton TRUE

  Height 160

  Width 288

  Description "An input or output operation"

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "input/output"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Decision"

{

  HasButton TRUE

  Height 160

  Width 288

  Description "A branch of control based on a conditional expression"

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x05024E12

  Symbol "decision"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Decision2"

{

  Height 160

  Width 288

  Description "A branch of control based on a conditional expression"

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x05024E12

  Symbol "decision2"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Auxiliary Operation"

{

  HasButton TRUE

  Height 160

  Width 160

  Description "An operation carried out offline"

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "auxiliary"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Preparation"

{

  HasButton TRUE

  Height 160

  Width 288

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "preparation"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Predefined Process"

{

  HasButton TRUE

  Height 160

  Width 288

  Description "A process (such as a subroutine) that has been defined elsewhere"

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "predefined"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Manual Operation"

{

  HasButton TRUE

  Height 160

  Width 288

  Description "An operation performed offline by hand"

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "manual operation"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Merge"

{

  Height 160

  Width 288

  Description "Two or more files to be merged together"

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "merge"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Extract"

{

  Height 160

  Width 288

  Description "Data removed from (a file)"

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "extract"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Terminal"

{

  HasButton TRUE

  Height 64

  Width 288

  Description "A beginning, end, or interruption point"

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "terminal"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Connector"

{

  HasButton TRUE

  Height 64

  Width 64

  Description "A symbol for connecting two parts of a flowchart"

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "connector"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Off-page Connector"

{

  HasButton TRUE

  Height 64

  Width 64

  Description "A symbol for connecting two parts of a flowchart on different pag-

es"

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "home base"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Manual Input"

{

  HasButton TRUE

  Height 160

  Width 288

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "manual input"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Internal Subroutine"

{

  Height 160

  Width 288

  Description "An internal subroutine or procedure"

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "internal sub"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Document"

{

  HasButton TRUE

  Height 160

  Width 288

  Description "Data output in the form of a document"

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "document"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Disk"

{

  HasButton TRUE

  Height 160

  Width 288

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "disk"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Display"

{

  Height 160

  Width 288

  Description "Output to a display device"

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "display"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Sort"

{

  Height 128

  Width 128

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "sort"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Collate"

{

  Height 128

  Width 128

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "collate"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Punched Card"

{

  Height 160

  Width 288

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "punched card"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Card Deck"

{

  Height 160

  Width 288

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "card deck"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Card File"

{

  InMenu FALSE

  Height 160

  Width 288

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "card file"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Combined Operation"

{

  Height 160

  Width 160

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "combined"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Online Storage"

{

  Height 160

  Width 288

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "online storage"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Magnetic Tape"

{

  Height 160

  Width 160

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "magtape"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Core"

{

  Height 160

  Width 160

  Description "I/O operation using primary storage"

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "core"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Offline Storage"

{

  Height 160

  Width 288

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "offline storage"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Punched Tape"

{

  Height 160

  Width 288

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "punched tape"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Magnetic Drum"

{

  Height 160

  Width 288

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "drum"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Comment"

{

  HasButton TRUE

  Height 160

  Width 288

  Description "Explanatory notes"

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "comment"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "yes"

{

  Label TRUE

  HasButton TRUE

  Height 0

  Width 0

  Description "True decision branch"

  DefaultText "yes"

  BorderWidth 3

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0044

  Behavior 0x00A241E1

  Symbol "lbl"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "no"

{

  Label TRUE

  HasButton TRUE

  Height 0

  Width 0

  Description "False decision branch"

  DefaultText "no"

  BorderWidth 3

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0044

  Behavior 0x00A241E1

  Symbol "lbl"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



## Connector Styles Section:



ConnectorStyle "No Arrow"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "No Arrow - Dashed"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 18

  End2Length 18

  PenStyle 12

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Stick Arrow"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "stick"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Stick Arrow - Dashed"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "stick"

  End1Length 18

  End2Length 18

  PenStyle 12

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Solid Arrow"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Solid Arrow - Dashed"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  PenStyle 12

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Outline Arrow"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  End2FillColor 255,255,255

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Outline Arrow - Dashed"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  PenStyle 12

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  End2FillColor 255,255,255

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "No Arrow - Dashed Rnd"

{

  InMenu FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 18

  End2Length 18

  PenStyle 12

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000010

}



ConnectorStyle "No Arrow - Rnd"

{

  InMenu FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000010

}



ConnectorStyle "Solid Arrow - Rnd"

{

  InMenu FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000010

}



ConnectorStyle "Solid Arrow - Dashed Rnd"

{

  InMenu FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  PenStyle 12

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000010

}



## Figures & Connectors Section:



Figure 1

{

  Style "Process"

  Text "\b1 \i1 Problema Físico"

  Bounds 800,192,1056,256

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 2

{

  Style "Process"

  Text "\i1Mudança do \line Problema Físico"

  Bounds 1344,160,1664,288

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 3

{

  Style "Process"

  Text "\b1\i1 Modelo Matemático\line \b0 Governado por equações diferenc-

iais\line \line Geometria\line Cinemática\line Critério de Escoam-

ento\line Propriedades do Material\line Carregamentos\line Condiç-

ões de Contorno\line "

  Bounds 672,320,1184,768

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0044

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 4

{

  Style "Process"

  Text "\i1Melhorar o Modelo\line Matemático"

  Bounds 1344,512,1600,640

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 5

{

  Style "Process"

  Text "\b1\i1 Solução por Elementos Finitos\line \i0\line \b0\i1 Tipo de-

 Elemento\line Densidade da Malha\line Parâmetros de Solução"

  Bounds 704,832,1152,1088

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 6

{

  Style "Process"

  Text "\i1Refinamento da Malha,\line Parâmetros de Solução, etc\fs24 ."

  Bounds 1312,1024,1696,1152

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 7

{

  Style "Process"

  Text "\i1Estabelecimento da Acuracidade da Solução\line por Elementos F-

initos de Modelo Matemático"

  Bounds 640,1184,1216,1312

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 8

{

  Style "Process"

  Text "\b1\i1 Interpretação dos\fs24  \fs16 Resultados"

  Bounds 736,1408,1120,1536

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 9

{

  Style "Process"

  Text "\i1Refinamento da Análise"

  Bounds 1216,1440,1536,1504

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 10

{

  Style "Process"

  Text "\i1Melhorias de Projeto \line Otimização Estrutural"

  Bounds 1024,1600,1344,1728

  BorderWidth 3

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



Connector 11

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 5

  Figure2 7

  EndPoint1 928,1088

  EndPoint2 928,1184

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 12

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 2

  Figure2 1

  EndPoint1 1344,224

  EndPoint2 1056,224

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 13

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 7

  Figure2 8

  EndPoint1 928,1312

  EndPoint2 928,1408

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 14

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 8

  Figure2 9

  EndPoint1 1120,1472

  EndPoint2 1216,1472

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 15

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 3

  Figure2 5

  EndPoint1 928,768

  EndPoint2 928,832

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 16

{

  Text ""

  Bounds 537,1369,552,1384

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 17

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 -1

  Figure2 16

  EndPoint1 544,800

  EndPoint2 544,1376

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 18

  End2Length 18

  PenStyle 16

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 18

{

  Text ""

  Bounds 1721,1369,1736,1384

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 19

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 16

  Figure2 18

  EndPoint1 544,1376

  EndPoint2 1728,1376

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 18

  End2Length 18

  PenStyle 16

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 20

{

  Text ""

  Bounds 1721,793,1736,808

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 21

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 18

  Figure2 20

  EndPoint1 1728,1376

  EndPoint2 1728,800

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 18

  End2Length 18

  PenStyle 16

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 22

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 20

  Figure2 -1

  EndPoint1 1728,800

  EndPoint2 544,800

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 18

  End2Length 18

  PenStyle 16

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 23

{

  Label TRUE

  Text "\b1\i1 Solução por\line Elementos Finitos\line do Modelo Matemáti-

co"

  Bounds 246,1006,511,1102

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x00A241D2

  Symbol "lbl"

  TypeSize 8

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 24

{

  Text ""

  Bounds 921,1657,936,1672

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 25

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 8

  Figure2 24

  EndPoint1 928,1536

  EndPoint2 928,1664

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 26

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 24

  Figure2 10

  EndPoint1 928,1664

  EndPoint2 1024,1664

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 27

{

  Text ""

  Bounds 1753,1465,1768,1480

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 28

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 9

  Figure2 27

  EndPoint1 1536,1472

  EndPoint2 1760,1472

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 29

{

  Text ""

  Bounds 1753,569,1768,584

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 30

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 27

  Figure2 29

  EndPoint1 1760,1472

  EndPoint2 1760,576

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 31

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 29

  Figure2 4

  EndPoint1 1760,576

  EndPoint2 1600,576

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 32

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 4

  Figure2 -1

  EndPoint1 1344,576

  EndPoint2 1184,576

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 33

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 1

  Figure2 3

  EndPoint1 928,256

  EndPoint2 928,320

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 34

{

  Text ""

  Bounds 1497,1241,1512,1256

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 35

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 7

  Figure2 34

  EndPoint1 1216,1248

  EndPoint2 1504,1248

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 36

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 34

  Figure2 -1

  EndPoint1 1504,1248

  EndPoint2 1504,1152

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 37

{

  Text ""

  Bounds 1497,953,1512,968

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 38

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 6

  Figure2 37

  EndPoint1 1504,1024

  EndPoint2 1504,960

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 39

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 37

  Figure2 -1

  EndPoint1 1504,960

  EndPoint2 1152,960

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 40

{

  Text ""

  Bounds 1817,1657,1832,1672

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 41

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 10

  Figure2 40

  EndPoint1 1344,1664

  EndPoint2 1824,1664

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 42

{

  Text ""

  Bounds 1817,217,1832,232

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 43

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 40

  Figure2 42

  EndPoint1 1824,1664

  EndPoint2 1824,224

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 44

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 42

  Figure2 2

  EndPoint1 1824,224

  EndPoint2 1664,224

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 18

  End2Length 18

  LineWidth 3

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



## Staples Section:



## Groups Section:




_1185388175.unknown

_1185388189.unknown

_1185385061.txt
EDGE Diagram File

Version 4.16



## Globals Section:



X 0

Y 694

Scale 109.053

Orientation 1

Paper 1

PaperWidth 2159

PaperLength 2794

PageMarginLeft 128

PageMarginTop 128

PageMarginRight 128

PageMarginBottom 128

PosterRows 1

PosterCols 1

Color1 255,255,255

Color2 192,192,192

Color3 130,130,130

Color4 0,0,0

Color5 0,255,255

Color6 0,0,255

Color7 0,0,160

Color8 128,0,128

Color9 255,128,0

Color10 255,0,0

Color11 128,0,64

Color12 128,64,0

Color13 0,255,0

Color14 0,128,0

Color15 128,128,255

Color16 205,114,203

GridX 32

GridY 32

SnapX 16

SnapY 16

SnapConPtsCentersEdges TRUE

ShadowColor 130,130,130

ShadowX 5

ShadowY 5

ShowGrid TRUE

AlignToGrid FALSE

AlignToGridConPts FALSE

AttachMode 1

SBarWidth 128

SBarFigCols 2

SBarLblCols 2

SBarConCols 2

SBarFigHeight 34

SBarLblHeight 20

SBarConHeight 20

Parent ""

LargeDropMenus FALSE

LastEnd "null"

LastEndLen 36

EnableConPts TRUE

ConPointMarks 1

CornerRadius 43

FigMarginMode 0

FigMarginTop 12

FigMarginBottom 12

FigMarginLeft 12

FigMarginRight 12

Template "Flowchart.EDG"

TypeSize 7

TypeWeight 400

TypeFace "Times New Roman"

ConnectorJogs TRUE

ConnectorJogRadius 13

JunctionDots FALSE

FigLblPrimarySector 8

SelfReferenceRadius 64

OversizeTextRect FALSE

LineSpacingMode 0

LineSpacingValue 0



DevMode 756

{

4850205053432037353000000000000000000000000000000000000000000000

010400059C00580243FF800701000100EA0A6F08640001000F002C0101000100

2C01020001004C65747465720000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000010000000000000002000000

0200000001000000020100000000000000000000000000000000000044494E55

2200000034022400F40C86D10000000000000000000000000200000000000000

0000000000000000150000000000000000000000000000000000000001000000

0000010000000000000002000200020002000200010000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000024000000981924020100000000000000

0000000000000000240000009819240201000000

}



DevNames 56

{

080012001E00010077696E73706F6F6C0000485020505343203735300000444F

54345F303031000000000000000000000000000000000000

}



Preview 3556

{

FC424DF6A20600FF360300FF280300FF700300FF7C0300FD0100180500F6C0A2

00001F0D00001F0D0A007FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF

7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF

7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF

7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF

7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF

7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF5AFF15007BFF1B00

7FFF23FFFDDFFFFF0300F189655FC4BFA7A89C9C89749C8974880300FDFFFFDF

75FFFDDFFFFF0300F7A89C74ACBFBF92747403DFF7A89C9C89749CA89C880300

7FFF26FF15007BFF1B007FFF32FF03007FFF0EFF03007FFF1DFF0C000FFF0900

09FF0F000FFF060012FF0C000FFF0C000FFF0F0009FF03000CFF0F000FFF0C00

0FFF0C000FFF09002AFF030057FF030003FF03007FFF44FF030027FF570003FF

030003FF03007FFF44FF030027FF0600FDBF9C9C03FFDC3F74BFA8885F00489C

660035A89C74A89C9C89749CC4BFA789749CA89C889C749CFFFFDF24FF030003

FF030003FF030045FF3F0069FF06004EFF030003FF030003FF030003FF3C0006

FF0300EBBF7474DFFFFF3F489CA8885F74749C660065A89C7403DFDFA89C9C89

749C897488897488A89C88DFBFBFDFFFFFC4BFBF74749C660065A89C740300FA

894848DFDFC4360030FF0300D6BF9C9CBFFFFF660074897474DFDFC4C4BFBF89

749CC4BFA7A89C9C74749C660065DFDFA89C749CFFFFDF24FF03000FFF0300CA

BF9C9CDFFFFF89749CDFDFC400489CDFA866C4BFBFA89C9CDFBFBFDFFFFF8974

9CA89C88A89C9C89749C5F668889483E897488A89C880300FA895748A89C8803

0039FF030006FF030030FF030030FF03004EFF03000FFF030036FF030006FF03

00FDBF9C9C03FFE83F74BF89655FC4BFA7A89C9CA89C9C89749C897488A89C88

03DFFA89749CDFBFA712FF030006FF0300D0BF9C9CDFFFFF89749CDFDFC40048

9CDFA866ACBFBFA87474DFFFFF89749CBF9C88DFFFFFA89C9C74749C66006589

7474030003DFF489749C897488897488BF9C8821FF0300EEBF9C9CDFFFFF8974

9CA89C8889749CC4BFA703DFF766489CDFDFA8C4BFBF03DFD389749C89748889

7488BF9C88DFFFFF9C749CDFFFDFC4BFBF89749CA89C889C749CDFFFDF89749C

BF9C88DFFFFF1500DCDFFFFF66489C744874DFFFBF3F489CA8885F66489C6648

74664874C4BF8F74489CFFFFBF12FF030006FF030039FF030006FF030030FF03

0030FF03004EFF030003FF0F0036FF030006FF0300DF66489C744874DFFFBF3F

489CA8885F66489C664874664874C4BF8F74489CFFFFBF18FF030006FF0300D9

3F489C89655F66488888A88F660048897474004888DFBF74A89C9C66489CACBF

8F663674FFFFBF09FF030003FF03002AFF0300D6BF7474DFFFFF3F489C89655F

A89C88A89C9C89749C897488004888A8744889749CC4BFA79C749CFFFFDF24FF

030003FF030003FF030003FF0300F13F489CA8885F89749C664888C4BF8F0203

C4BFBFE266489CC4BF8F37489C93664800489CFFBF74C4FFFF66485FC4BFA766

489C030006FF030039FF030006FF030030FF030003FF030027FF06004EFF0300

03FF030003FF030003FF030036FF030006FF0300F13F489CA8885F89749C6648

88C4BF8F0203C4BFBFDF66489CDFBF8FDFFFFF66489CA89C74A89C9C66489C66

4874664874897474A89C880300FA66489CDFBF8F030030FF030003FF030027FF

0600B83F489C89655FA89C8889749C004888DFBF74A89C9CC4BFBFA89C9C6648

9CDFBF8FDFFFFF66489C744874DFFFBF00489C894800897488C4BFA7A89C9CA8

9C9CC4BFBF89749CDFBFA706FF0F0003FF030036FF030006FF030039FF030006

FF030030FF030003FF030027FF06004EFF030006FF060003FF3C0006FF3F0006

FF360003FF030027FF570006FF030024FF030042FF03003CFF030045FF03005A

FF030024FF030042FF03003CFF03007FFF20FF060024FF030042FF03003CFF03

007FFF20FF060024FF030042FF03003CFF03007FFF20FF060024FF06003FFF03

003CFF03001BFF03007FFFFEFFFF12000FFF0F000CFF0F000CFF0F0006FF0C00

0FFF0C000FFF0F0003FF0F0009FF03002AFF450012FF060024FF030042FF0300

3CFF030045FF0600E8BF9C9CDFFFFF00489CA8740089749CC4BFA7A89C9CA89C

9C03DFFA89749CDFBFA71EFF030015FF030024FF030042FF03003CFF030045FF

06003FFF030015FF030024FF03000CFF39003CFF030045FF0600D3BF9C9CDFFF

FF89749C897488664888A89C749CC4DF894848DFDFC4A89C9C89749CA89C8889

749C9C7488FFFFDF12FF030015FF030024FF03000CFF030072FF030045FF0600

3FFF030015FF030024FF03000CFF030072FF030048FF0300FDBF9C9C03FFDC3F

74BFA8885F00489C660035A89C74A89C9C89749CC4BFA789749CA89C889C749C

FFFFDF15FF120006FF030024FF03000CFF030072FF030048FF03003FFF03000C

FF030003FF060024FF03000CFF030072FF030048FF0300C4BF9C9CDFFFFF0048

9CA8740089749C897488DFDFC400489CA8744889749CC4BFA79C749CDFFFDF89

749C9C7488DFFFDF00489C895748C4BFA7A89C9C03DF0300F48F9C9C66007489

74748974880300FD89749C060024FF03000CFF030072FF030048FF03003FFF03

000CFF030003FF060024FF03000CFF03000CFF690048FF0300C13F489C89655F

A89C8889749C004888DFBF74A89C9CC4BFBFA89C9C66489CDFBF8FDFFFFF6648

9C744874DFFFBF3F489CA8885F66489CA89C74A89C9CC4BFBF0300FA74489CFF

FFBF06FF030003FF060024FF03000CFF03000CFF03007FFF2CFF06003FFF0300

0CFF030003FF060024FF03000CFF03000CFF03007FFF2CFF48000CFF030006FF

030024FF03000CFF03000CFF03007FFF2CFF030051FF030006FF030024FF0300

0CFF03000CFF03007FFF2CFF030051FF030006FF030024FF03000CFF03000CFF

03007FFF2CFF030051FF030006FF030024FF03000CFF03000CFF03007FFF7FFF

FFFF030006FF030024FF03000CFF03000CFF03007FFF7FFFFFFF030003FF0600

24FF03000CFF03000CFF03007FFF7FFFFFFF030003FF060024FF030009FF0600

09FF06007FFF2FFF3F0012FF030003FF060006FF5A007FFF14FF030039FF0300

12FF030003FF060003FF060054FF03000CFF57002DFF0600E5BF9C9CDFFFFF00

489CA8744889749C004888A87448C4BFBFA89C9C03DFE59C749CDFFFDF89749C

9C74889CDFDF894848A89C88A89C9CA89C9C0400EF14496E36144A355F978F6D

5F355FFFFFC4030006FF0C00AC748988894848897488A89C8800489C895748A8

9C8889749C747488FFBFA7DFFFFFC4BFBFA89C9C00489C660035A89C74A89C9C

89749CC4BFA789749CA89C8874749CFFBFA79CDFFF894848C4BFA789749CA89C

880300F4DFFFDF89749C9C7488DFFFDF0300F4A87448C4BFBF89749CDFBFA745

FF03002DFF060039FF030012FF030003FF030009FF030054FF0300F4BF9C9CDF

FFFFA89C9C89749C0300AF897488DFDFC4A89C9C89749CA89C88DFBFBFDFFFFF

89749CBF9C88DFFFFF89749CA89C88C4BFBFA89C9C00489C660035A89C748974

9C8974889C7488DFFFDF89749C747488660065A89C7489749CA89C880300F4C4

BFBFC4BFBF9C749CFFFFDF21FF0600E5BF9C9CDFFFFF00489CA8744889749C00

4888A87448C4BFBFA89C9C03DFEA9C749CDFFFDF89749C9C7488BFFFDF660074

A89C74A8039CFE749C030012FF1500AC89655FA89C88A89C9CA89C9C89749C89

7488004888A8744889749CC4BFA774749CFFBFA7DFFFFFA89C9C89749CA89C88

A89C9C89749CDFDFC474749CFFBFA7DFFFFFC4BFBFA89C9C89749CC4BFA78974

9C747488120051FF03002DFF060039FF030018FF030009FF030054FF0400F548

9CA87448C4BFBFA89C9C0400CB489CDFA86689749C897488A89C8889749C9C74

88DFFFDF89749C9C7488DFFFDF89749CA89C8889749C004888A87448C4BFBFA8

9C9C03DFE89C749CDFFFDF89749C747488660065A89C7489749CA89C880300F4

C4BFBFC4BFBF9C749CFFFFDF21FF0600C73F489C89655FA89C8889749C004888

DFBF74A89C9CC4BFBFA89C9C66489CDFBF8FDFFFFF00489CA8744866489C0048

74DFBF7489749CC4BFA72A00F3663E5F897474C4BFA7C4BFBFC403BFBC9C9CDF

FFFF66489C744874DFFFBF3F489CA8885F66489CA89C74A89C9CC4BFBFC4BFBF

74489CDFFFBFBF9C9CDFFFFF00489CC48F57C4BFBF00489CDFBF74C4BFBFA89C

9C0300F4A89C8889749C744888FFFFBF030051FF030030FF030039FF030024FF

030054FF03000CFF570030FF3F0024FF5A0036FF03007FFF6BFF030060FF0300

60FF0F000FFF0C000FFF0C0045FF030057FF15007FFF62FF030057FF03000FFF

03007FFF62FF030057FF0300F189749C897488C4BFA789749C9C748803007FFF

62FF030057FF03000FFF03007FFF3BFF4B0036FF15007FFF3BFF0400BC489C89

48000048880035482F35481D002B003E483F3548003E5F9C4800DFFFDF00489C

003548DFBF743F489C3F3E5F003E5F0035483F3548663E5F664874004874FFBF

7403007FFF7FFF07FF030045FF03007FFF7FFF07FF4B007FFF7FFF7FFF7FFF7F

FF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7F

FF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7F

FF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7F

FF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7F

FF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7F

FF59FF00

}



## Graphics Section:



## Figure Symbols Section:



FigureSymbol "home base"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 64

  Width 80

  TextBox >100,>100,<900,<750

  Fill

  {

    Polygon 6 0,0 1000,0 1000,<700 500,1000 0,<700 0,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 6 0,0 1000,0 1000,<700 500,1000 0,<700 0,0

  }

  Hot 6 0,0 1000,0 1000,<700 500,1000 0,<700 0,0

}



FigureSymbol "process"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,<898.438,<898.438 0,0,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

}



FigureSymbol "internal sub"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>195.313,<898.438,<898.438 0,>100,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line 0,>100 1000,>100

  }

  MiniOutline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line 0,200 1000,200

  }

}



FigureSymbol "input/output"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >195.313,>93.75,<796.875,<898.438 >200,0,<800,1000 1 0 1 0

  Fill

  {

    Polygon 5 >200,0 1000,0 <800,1000 0,1000 >200,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 >200,0 1000,0 <800,1000 0,1000 >200,0

  }

  Hot 5 >200,0 1000,0 <800,1000 0,1000 >200,0

}



FigureSymbol "decision"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  OversizeText TRUE

  TextBox 200,255,800,750

  TextBox 800,375,950,625

  TextBox 425,750,575,1000

  TextBox 50,375,200,625

  TextBox 425,0,575,250

  Fill

  {

    Polygon 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

  }

  Hot 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

}



FigureSymbol "decision2"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  OversizeText TRUE

  TextBox 125,225,875,775

  TextBox 875,375,1000,625

  TextBox 425,750,575,1000

  TextBox 0,375,125,625

  TextBox 425,0,575,250

  Fill

  {

    Polygon 41 60,360 38,386 20,418 8,450 0,484 0,516 8,550 20,582-

     38,614 60,640 395,955 414,973 438,986 462,995 488,1000 512,1000-

     537,995 561,986 585,973 605,955 940,640 962,614 980,582 992,550-

     1000,516 1000,484 992,450 980,418 962,386 940,360 605,45 585,27-

     561,13 537,4 512,0 488,0 462,4 438,13 414,27 395,45-

     60,360

  }

  Outline

  {

    Polyline 41 60,360 38,386 20,418 8,450 0,484 0,516 8,550 20,582-

     38,614 60,640 395,955 414,973 438,986 462,995 488,1000 512,1000-

     537,995 561,986 585,973 605,955 940,640 962,614 980,582 992,550-

     1000,516 1000,484 992,450 980,418 962,386 940,360 605,45 585,27-

     561,13 537,4 512,0 488,0 462,4 438,13 414,27 395,45-

     60,360

  }

  MiniOutline

  {

    Polyline 41 60,360 38,386 20,418 8,450 0,484 0,516 8,550 20,582-

     38,614 60,640 360,940 386,964 418,982 450,994 484,1000 516,1000-

     550,994 582,982 614,964 640,940 940,640 962,614 980,582 992,550-

     1000,516 1000,484 992,450 980,418 962,386 940,360 640,60 614,36-

     582,18 550,6 516,0 484,0 450,6 418,18 386,36 360,60-

     60,360

  }

  Hot 41 60,360 38,386 20,418 8,450 0,484 0,516 8,550 20,582-

   38,614 60,640 395,955 414,973 438,986 462,995 488,1000 512,1000-

   537,995 561,986 585,973 605,955 940,640 962,614 980,582 992,550-

   1000,516 1000,484 992,450 980,418 962,386 940,360 605,45 585,27-

   561,13 537,4 512,0 488,0 462,4 438,13 414,27 395,45-

   60,360

}



FigureSymbol "sort"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  Fill

  {

    Polygon 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

    Line 0,500 1000,500

  }

  Hot 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

}



FigureSymbol "auxiliary"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,<898.438,<898.438 0,0,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

}



FigureSymbol "core"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >195.313,>195.313,<898.438,<898.438 >100,>100,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line >100,0 >100,1000

    Line 0,>100 1000,>100

  }

  MiniOutline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line >250,0 >250,1000

    Line 0,>250 1000,>250

  }

}



FigureSymbol "merge"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox 250,100,750,600

  Fill

  {

    Polygon 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

  }

  Hot 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

}



FigureSymbol "extract"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox 250,400,750,900

  Fill

  {

    Polygon 4 0,1000 500,0 1000,1000 0,1000

  }

  Outline

  {

    Polyline 4 0,1000 500,0 1000,1000 0,1000

  }

  Hot 4 0,1000 500,0 1000,1000 0,1000

}



FigureSymbol "collate"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  Fill

  {

    Polygon 4 0,0 1000,0 500,500 0,0

    Polygon 4 0,1000 1000,1000 500,500 0,1000

  }

  Outline

  {

    Polyline 4 0,0 1000,0 500,500 0,0

    Polyline 4 0,1000 1000,1000 500,500 0,1000

  }

  Hot 7 500,500 0,0 1000,0 500,500 0,1000 1000,1000 500,500

}



FigureSymbol "predefined"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >195.313,>93.75,<796.875,<898.438 >100,0,<900,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line >100,0 >100,1000

    Line <900,0 <900,1000

  }

  MiniOutline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line 100,0 100,1000

    Line 880,0 880,1000

  }

}



FigureSymbol "preparation"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >148.438,>93.75,<843.75,<898.438 >150,0,<850,1000 1 0 1 0

  Fill

  {

    Polygon 7 >200,0 <800,0 1000,500 <800,1000 >200,1000 0,500 >200,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 7 >200,0 <800,0 1000,500 <800,1000 >200,1000 0,500 >200,0

  }

  Hot 7 >200,0 <800,0 1000,500 <800,1000 >200,1000 0,500 >200,0

}



FigureSymbol "manual operation"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >195.313,>93.75,<796.875,<898.438 >200,0,<800,1000 1 0 1 0

  Fill

  {

    Polygon 5 0,0 1000,0 <800,1000 >200,1000 0,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 0,0 1000,0 <800,1000 >200,1000 0,0

  }

  Hot 5 0,0 1000,0 <800,1000 >200,1000 0,0

}



FigureSymbol "connector"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox 100,100,900,900

  Fill

  {

    Ellipse 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Ellipse 0,0,1000,1000

  }

  Hot 17 599,1000 783,924 924,783 1000,599 1000,402 924,218 783,77 599,1-

   402,1 218,77 77,218 1,402 1,599 77,783 218,924 402,1000-

   599,1000

}



FigureSymbol "terminal"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox >200,>100,<800,<900

  Fill

  {

    Rect >500,0,<500,1000

    Ellipse 0,0,>999,1000

    Ellipse <1,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Line >500,0 <500,0

    Line >500,1000 <500,1000

    Arc 0,0,>999,1000 >500,0 >500,1000

    Arc <1,0,1000,1000 <500,1000 <500,0

  }

  Hot 17 >401,1 >217,77 >77,218 >1,402 >1,599 >77,783 >217,924 >401,1000-

   <599,1000 <783,924 <923,783 <999,599 <999,402 <923,218 <783,77 <599,1-

   >401,1

}



FigureSymbol "punched card"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,<898.438,<898.438 0,0,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Polygon 6 >250,0 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250 >250,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 6 >250,0 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250 >250,0

  }

  MiniOutline

  {

    Polyline 6 250,0 1000,0 1000,1000 0,1000 0,400 250,0

  }

  Hot 6 >250,0 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250 >250,0

}



FigureSymbol "card file"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>171.875,<796.875,<898.438 0,>75,<900,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Polygon 6 >300,>75 <900,>75 <900,1000 0,1000 0,>375 >300,>75

  }

  Outline

  {

    Polyline 6 >300,>75 <900,>75 <900,1000 0,1000 0,>375 >300,>75

    Polyline 3 <700,0 1000,0 1000,>250

  }

  MiniOutline

  {

    Polyline 6 250,150 900,150 900,1000 0,1000 0,500 250,150

    Polyline 3 700,0 1000,0 1000,500

  }

  Hot 6 >300,>75 <900,>75 <900,1000 0,1000 0,>375 >300,>75

}



FigureSymbol "combined"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 192

  Width 192

  TextBox >100,>100,<900,<900

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Ellipse 0,0,1000,1000

  }

}



FigureSymbol "card deck"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >171.875,>171.875,<898.438,<898.438 >75,>75,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Polygon 8 1000,1000 1000,>75 <925,0 >300,0 0,>300 0,<925 >75,1000 1000,1000

  }

  Outline

  {

    Polyline 8 1000,1000 1000,>75 <925,0 >300,0 0,>300 0,<925 >75,1000 1000,1000

    Polyline 4 >75,1000 >75,>375 >375,>75 1000,>75

    Line 0,>300 >75,>375

    Line >300,0 >375,>75

  }

  MiniOutline

  {

    Polyline 8 1000,1000 1000,150 900,0 250,0 0,250 0,900 100,1000 1000,1000

    Polyline 4 100,1000 100,400 400,150 1000,150

    Line 0,250 100,400

    Line 250,0 400,150

  }

  Hot 7 >375,0 1000,0 1000,<925 <900,1000 0,1000 0,>375 >375,0

}



FigureSymbol "document"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,<898.438,<742.188 0,0,1000,<750 0 0 0 1

  Fill

  {

    Polygon 26 1000,<900 1000,0 0,0 0,<900 14,<928 39,<955 86,<976 146,<992-

     215,1000 286,1000 355,<992 415,<976 462,<955 487,<928 500,<900 514,<873-

     539,<846 586,<825 646,<809 715,<801 786,<801 855,<809 915,<825 962,<846-

     987,<873 1000,<900

  }

  Outline

  {

    Polyline 26 1000,<900 1000,0 0,0 0,<900 14,<928 39,<955 86,<976 146,<992-

     215,1000 286,1000 355,<992 415,<976 462,<955 487,<928 500,<900 514,<873-

     539,<846 586,<825 646,<809 715,<801 786,<801 855,<809 915,<825 962,<846-

     987,<873 1000,<900

  }

  Hot 26 1000,<900 1000,0 0,0 0,<900 14,<928 39,<955 86,<976 146,<992-

   215,1000 286,1000 355,<992 415,<976 462,<955 487,<928 500,<900 514,<873-

   539,<846 586,<825 646,<809 715,<801 786,<801 855,<809 915,<825 962,<846-

   987,<873 1000,<900

}



FigureSymbol "punched tape"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>250,<898.438,<742.188 0,>250,1000,<750 0 1 0 1

  Fill

  {

    Polygon 47 0,<900 0,>100 14,>128 39,>155 86,>176 146,>192 215,>200 286,>200-

     355,>192 415,>176 462,>155 487,>128 500,>100 514,>73 539,>46 586,>25-

     646,>9 715,0 786,0 855,>9 915,>25 962,>46 987,>73 1000,>100-

     1000,<900 987,<873 962,<846 915,<825 855,<809 786,<801 715,<801 646,<809-

     586,<825 539,<846 514,<873 500,<900 487,<928 462,<955 415,<976 355,<992-

     286,1000 215,1000 146,<992 86,<976 39,<955 14,<928 0,<900

  }

  Outline

  {

    Polyline 47 0,<900 0,>100 14,>128 39,>155 86,>176 146,>192 215,>200 286,>200-

     355,>192 415,>176 462,>155 487,>128 500,>100 514,>73 539,>46 586,>25-

     646,>9 715,0 786,0 855,>9 915,>25 962,>46 987,>73 1000,>100-

     1000,<900 987,<873 962,<846 915,<825 855,<809 786,<801 715,<801 646,<809-

     586,<825 539,<846 514,<873 500,<900 487,<928 462,<955 415,<976 355,<992-

     286,1000 215,1000 146,<992 86,<976 39,<955 14,<928 0,<900

  }

  Hot 47 0,<900 0,>100 14,>128 39,>155 86,>176 146,>192 215,>200 286,>200-

   355,>192 415,>176 462,>155 487,>128 500,>100 514,>73 539,>46 586,>25-

   646,>9 715,0 786,0 855,>9 915,>25 962,>46 987,>73 1000,>100-

   1000,<900 987,<873 962,<846 915,<825 855,<809 786,<801 715,<801 646,<809-

   586,<825 539,<846 514,<873 500,<900 487,<928 462,<955 415,<976 355,<992-

   286,1000 215,1000 146,<992 86,<976 39,<955 14,<928 0,<900

}



FigureSymbol "manual input"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>250,<898.438,<898.438 0,250,1000,1000 0 1 0 0

  Fill

  {

    Polygon 5 0,>250 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 0,>250 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250

  }

  Hot 5 0,>250 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250

}



FigureSymbol "drum"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >289.063,>93.75,<851.563,<898.438 >200,0,<950,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect >100,0,<900,1000

    Ellipse 0,0,>200,1000

    Ellipse <800,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Line >100,0 <900,0

    Line >100,1000 <900,1000

    Ellipse 0,0,>200,1000

    Arc <800,0,1000,1000 <900,1000 <900,0

  }

  MiniOutline

  {

    Line 100,0 950,0

    Line 100,1000 900,1000

    Ellipse 0,0,200,1000

    Arc 800,0,1000,1000 900,1000 900,0

  }

  Hot 17 >81,1 >44,77 >16,218 >1,402 >1,599 >16,783 >44,924 >81,1000-

   <920,1000 <957,924 <985,783 <1000,599 <1000,402 <985,218 <957,77 <920,1-

   >81,1

}



FigureSymbol "disk"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>343.75,<898.438,<890.625 0,>350,1000,<900 0 1 0 1

  Fill

  {

    Rect 0,>100,1000,<900

    Ellipse 0,0,1000,>200

    Ellipse 0,<800,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Line 0,>100 0,<900

    Line 1000,>100 1000,<900

    Ellipse 0,0,1000,>200

    Arc 0,<800,1000,1000 0,<900 1000,<900

    Arc 0,>50,1000,>250 0,>150 1000,>150

    Arc 0,>100,1000,>300 0,>200 1000,>200

  }

  MiniOutline

  {

    Line 0,200 0,800

    Line 1000,100 1000,900

    Ellipse 0,0,1000,400

    Arc 0,600,1000,1000 0,800 1000,800

  }

  Hot 17 1,>81 77,>44 218,>16 402,>1 599,>1 783,>16 924,>44 1000,>81-

   1000,<920 924,<957 783,<985 599,<1000 402,<1000 218,<985 77,<957 1,<920-

   1,>81

}



FigureSymbol "magtape"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox >150,>150,<850,<850

  Fill

  {

    Ellipse 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Ellipse 0,0,1000,1000

    Line 500,1000 1000,1000

  }

  Hot 17 599,1000 783,924 924,783 1000,599 1000,402 924,218 783,77 599,1-

   402,1 218,77 77,218 1,402 1,599 77,783 218,924 402,1000-

   599,1000

}



FigureSymbol "offline storage"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox 250,100,750,600

  Fill

  {

    Polygon 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

    Line 375,750 625,750

  }

  Hot 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

}



FigureSymbol "online storage"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >242.187,>93.75,<750,<898.438 >150,0,<850,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Polygon 27 >150,0 >129,1 >88,42 >52,119 >24,228 >6,359 0,500 >6,642-

     >24,773 >52,882 >88,959 >129,1000 >150,1000 1000,1000 <979,1000 <938,959-

     <902,882 <874,773 <856,642 <850,500 <856,359 <874,228 <902,119 <938,42-

     <979,1 1000,0 >150,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 27 >150,0 >129,1 >88,42 >52,119 >24,228 >6,359 0,500 >6,642-

     >24,773 >52,882 >88,959 >129,1000 >150,1000 1000,1000 <979,1000 <938,959-

     <902,882 <874,773 <856,642 <850,500 <856,359 <874,228 <902,119 <938,42-

     <979,1 1000,0 >150,0

  }

  Hot 27 >150,0 >129,1 >88,42 >52,119 >24,228 >6,359 0,500 >6,642-

   >24,773 >52,882 >88,959 >129,1000 >150,1000 1000,1000 <979,1000 <938,959-

   <902,882 <874,773 <856,642 <850,500 <856,359 <874,228 <902,119 <938,42-

   <979,1 1000,0 >150,0

}



FigureSymbol "display"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >398.438,>93.75,<796.875,<898.438 >400,0,<800,1000 1 0 1 0

  Fill

  {

    Ellipse <800,0,1000,1000

    Polygon 6 0,500 >400,0 <900,0 <900,1000 >400,1000 0,500

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 <900,1000 >400,1000 0,500 >400,0 <900,0

    Arc <800,0,1000,1000 <900,1000 <900,0

  }

  Hot 12 <920,1000 <957,924 <985,783 <1000,599 <1000,402 <985,218 <957,77 <920,0-

   >400,0 0,500 >400,1000 <920,1000

}



FigureSymbol "comment"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,995.536,<898.438 0,0,1000,1000 0 0 1 0

  Outline

  {

    Polyline 4 1000,0 0,0 0,1000 1000,1000

  }

}



FigureSymbol "process:1"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,<898.438,<898.438 0,0,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

}



## End Symbols Section:



EndSymbol "block"

{

  LineTo 100

  Fill

  {

    Polygon 4 500,500 1000,300 1000,700 500,500

  }

  Outline

  {

    Polyline 4 500,500 1000,300 1000,700 500,500

  }

}



EndSymbol "stick"

{

  Outline

  {

    Line 500,500 1000,300

    Line 500,500 1000,700

  }

}



## Figure Styles Section:



FigureStyle "Label"

{

  Label TRUE

  Height 64

  Width 128

  Description "An annotation or comment"

  TextFormat 0x0044

  Behavior 0x018241E1

  Symbol "lbl"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Title"

{

  Label TRUE

  Height 64

  Width 128

  Description "A heading or title"

  TextFormat 0x0044

  Behavior 0x018241E1

  Symbol "lbl"

  TypeSize 12

  TypeWeight 700

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Process"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  Description "A process, operation, or function"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Input/Output"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  Description "An input or output operation"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "input/output"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Decision"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  Description "A branch of control based on a conditional expression"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x05024E12

  Symbol "decision"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Decision2"

{

  Height 128

  Width 224

  Description "A branch of control based on a conditional expression"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x05024E12

  Symbol "decision2"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Auxiliary Operation"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 128

  Description "An operation carried out offline"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "auxiliary"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Preparation"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "preparation"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Predefined Process"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  Description "A process (such as a subroutine) that has been defined elsewhere"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "predefined"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Manual Operation"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  Description "An operation performed offline by hand"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "manual operation"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Merge"

{

  Height 128

  Width 224

  Description "Two or more files to be merged together"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "merge"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Extract"

{

  Height 128

  Width 224

  Description "Data removed from (a file)"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "extract"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Terminal"

{

  HasButton TRUE

  Height 51

  Width 224

  Description "A beginning, end, or interruption point"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "terminal"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Connector"

{

  HasButton TRUE

  Height 64

  Width 64

  Description "A symbol for connecting two parts of a flowchart"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "connector"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Off-page Connector"

{

  HasButton TRUE

  Height 64

  Width 64

  Description "A symbol for connecting two parts of a flowchart on different pag-

es"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "home base"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Manual Input"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "manual input"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Internal Subroutine"

{

  Height 128

  Width 224

  Description "An internal subroutine or procedure"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "internal sub"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Document"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  Description "Data output in the form of a document"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "document"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Disk"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "disk"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Display"

{

  Height 128

  Width 224

  Description "Output to a display device"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "display"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Sort"

{

  Height 128

  Width 128

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "sort"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Collate"

{

  Height 128

  Width 128

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "collate"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Punched Card"

{

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "punched card"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Card Deck"

{

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "card deck"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Card File"

{

  InMenu FALSE

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "card file"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Combined Operation"

{

  Height 128

  Width 128

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "combined"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Online Storage"

{

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "online storage"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Magnetic Tape"

{

  Height 128

  Width 128

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "magtape"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Core"

{

  Height 128

  Width 128

  Description "I/O operation using primary storage"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "core"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Offline Storage"

{

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "offline storage"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Punched Tape"

{

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "punched tape"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Magnetic Drum"

{

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "drum"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Comment"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  Description "Explanatory notes"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "comment"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "yes"

{

  Label TRUE

  HasButton TRUE

  Height 0

  Width 0

  Description "True decision branch"

  DefaultText "yes"

  BorderWidth 3

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0044

  Behavior 0x00A241E1

  Symbol "lbl"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "no"

{

  Label TRUE

  HasButton TRUE

  Height 0

  Width 0

  Description "False decision branch"

  DefaultText "no"

  BorderWidth 3

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0044

  Behavior 0x00A241E1

  Symbol "lbl"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



## Connector Styles Section:



ConnectorStyle "No Arrow"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "No Arrow - Dashed"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Stick Arrow"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "stick"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Stick Arrow - Dashed"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "stick"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Solid Arrow"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Solid Arrow - Dashed"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Outline Arrow"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  End2FillColor 255,255,255

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Outline Arrow - Dashed"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  End2FillColor 255,255,255

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "No Arrow - Dashed Rnd"

{

  InMenu FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000010

}



ConnectorStyle "No Arrow - Rnd"

{

  InMenu FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000010

}



ConnectorStyle "Solid Arrow - Rnd"

{

  InMenu FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000010

}



ConnectorStyle "Solid Arrow - Dashed Rnd"

{

  InMenu FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000010

}



## Figures & Connectors Section:



Figure 1

{

  Style "Process"

  Text "\b1\i1 Parâmetros Geométricos\line \b0 - Geometria da peça\line --

 Geometria da ferramenta"

  Bounds 159,288,449,416

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0024

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 2

{

  Style "Process"

  Text "\b1\i1 Parâmetros do Processo\line \b0 - Movimento da matriz/punç-

ão\line - Temperatura\line - Lubrificação\line - Material"

  Bounds 154,507,487,677

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0024

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 3

{

  Style "Process"

  Text "\b1\i1 Parâmetros do Material\line \i0- - \b0\i1 Encruamento\line-

 - Sensibilidade à taxa de deformação\line - Anisotropia\line - T-

emperatura"

  Bounds 154,747,551,917

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0024

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 4

{

  Style "Process"

  Text "\b1\i1 RequisitosPrimários\line  do Produto\line \b0 - Limites de-

 conformação"

  Bounds 622,768,910,896

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0024

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 5

{

  Style "Process"

  Text "\b1\i1 Equipamentos\line \b0 - Limites de capacidade"

  Bounds 1263,768,1521,896

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0024

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 6

{

  Style "Process"

  Text "\b1\i1 Requisitos Secundários\line do Produto\line \b0 - Tolerânc-

ias\line \i0 \b1 - \b0\i1 Propriedades superficiais"

  Bounds 940,763,1236,901

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0024

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 7

{

  Style "Process"

  Text "\i1 Determinação da geometria do processo\line e condições de des-

empenho do processo"

  Bounds 1101,304,1523,400

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 8

{

  Style "Process"

  Text "\b1 \i1 MODELAGEM DO PROCESSO"

  Bounds 654,160,1006,224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 9

{

  Style "Process"

  Text "\i1 Saída"

  Bounds 1264,208,1360,272

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 10

{

  Style "Process"

  Text "\b1\i1 Parâmetros Geométricos\line \b0 - Geometria da peça\line --

 Geometria da ferramenta"

  Bounds 159,288,449,416

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0024

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 11

{

  Style "Process"

  Text "\i1 Entrada"

  Bounds 281,960,387,1013

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 12

{

  Style "Process"

  Text "\i1 Restrições"

  Bounds 966,960,1095,1013

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Connector 13

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 8

  Figure2 23

  EndPoint1 831,224

  EndPoint2 831,288

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 14

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 9

  Figure2 7

  EndPoint1 1312,272

  EndPoint2 1312,304

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 15

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 23

  Figure2 7

  EndPoint1 1047,352

  EndPoint2 1101,352

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 16

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 3

  Figure2 4

  EndPoint1 551,832

  EndPoint2 622,832

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 17

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 -1

  Figure2 -1

  EndPoint1 449,322

  EndPoint2 617,322

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 18

{

  Text ""

  Bounds 526,585,541,600

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 19

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 2

  Figure2 18

  EndPoint1 487,592

  EndPoint2 533,592

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 20

{

  Text ""

  Bounds 526,345,541,360

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 21

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 18

  Figure2 20

  EndPoint1 533,592

  EndPoint2 533,352

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 22

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 20

  Figure2 23

  EndPoint1 533,352

  EndPoint2 618,352

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 23

{

  Style "Process"

  Text "\b1\i1 Análise do Processo e Otimização\line \b0 Carregamento, en-

ergia, tensão, \line deformação, temperatura, fluxo do metal"

  Bounds 618,288,1047,416

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0024

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 24

{

  Text ""

  Bounds 1081,634,1096,649

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 25

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 6

  Figure2 24

  EndPoint1 1088,763

  EndPoint2 1088,641

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 26

{

  Text ""

  Bounds 825,634,840,649

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 27

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 24

  Figure2 26

  EndPoint1 1088,641

  EndPoint2 832,641

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 28

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 26

  Figure2 23

  EndPoint1 832,641

  EndPoint2 832,416

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 29

{

  Text ""

  Bounds 1385,537,1400,552

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 30

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 5

  Figure2 29

  EndPoint1 1392,768

  EndPoint2 1392,544

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 31

{

  Text ""

  Bounds 898,537,913,552

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 32

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 29

  Figure2 31

  EndPoint1 1392,544

  EndPoint2 905,544

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 33

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 31

  Figure2 -1

  EndPoint1 905,544

  EndPoint2 905,414

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 34

{

  Text ""

  Bounds 572,780,587,795

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 35

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 -1

  Figure2 34

  EndPoint1 551,787

  EndPoint2 579,787

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 36

{

  Text ""

  Bounds 572,377,587,392

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 37

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 34

  Figure2 36

  EndPoint1 579,787

  EndPoint2 579,384

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 38

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 36

  Figure2 -1

  EndPoint1 579,384

  EndPoint2 617,384

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 39

{

  Style "No Arrow - Dashed"

  Figure1 45

  Figure2 41

  EndPoint1 589,937

  EndPoint2 589,685

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 40

{

  Style "Solid Arrow"

  Figure1 4

  Figure2 -1

  EndPoint1 766,768

  EndPoint2 766,416

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 41

{

  Text ""

  Bounds 582,678,597,693

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 42

{

  Style "No Arrow - Dashed"

  Figure1 41

  Figure2 43

  EndPoint1 589,685

  EndPoint2 1534,685

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 43

{

  Text ""

  Bounds 1527,678,1542,693

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 44

{

  Style "No Arrow - Dashed"

  Figure1 43

  Figure2 -1

  EndPoint1 1534,685

  EndPoint2 1530,685

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 45

{

  Text ""

  Bounds 582,930,597,945

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 46

{

  Style "No Arrow - Dashed"

  Figure1 45

  Figure2 47

  EndPoint1 589,937

  EndPoint2 1030,937

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 47

{

  Text ""

  Bounds 1023,930,1038,945

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 48

{

  Style "No Arrow - Dashed"

  Figure1 47

  Figure2 49

  EndPoint1 1030,937

  EndPoint2 1534,937

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 49

{

  Text ""

  Bounds 1527,930,1542,945

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 50

{

  Style "No Arrow - Dashed"

  Figure1 49

  Figure2 -1

  EndPoint1 1534,937

  EndPoint2 1530,937

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 51

{

  Style "No Arrow - Dashed"

  Figure1 43

  Figure2 49

  EndPoint1 1534,685

  EndPoint2 1534,937

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 52

{

  Text ""

  Bounds 133,928,148,943

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 53

{

  Style "No Arrow - Dashed"

  Figure1 -1

  Figure2 54

  EndPoint1 563,935

  EndPoint2 334,935

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 54

{

  Text ""

  Bounds 327,928,342,943

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 55

{

  Style "No Arrow - Dashed"

  Figure1 54

  Figure2 52

  EndPoint1 334,935

  EndPoint2 140,935

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 56

{

  Text ""

  Bounds 133,251,148,266

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 57

{

  Style "No Arrow - Dashed"

  Figure1 52

  Figure2 56

  EndPoint1 140,935

  EndPoint2 140,258

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 58

{

  Text ""

  Bounds 556,251,571,266

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 59

{

  Style "No Arrow - Dashed"

  Figure1 56

  Figure2 58

  EndPoint1 140,258

  EndPoint2 563,258

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 60

{

  Style "No Arrow - Dashed"

  Figure1 58

  Figure2 -1

  EndPoint1 563,258

  EndPoint2 563,937

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 61

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 11

  Figure2 54

  EndPoint1 334,960

  EndPoint2 334,935

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 62

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 12

  Figure2 47

  EndPoint1 1030,960

  EndPoint2 1030,937

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



## Staples Section:



## Groups Section:




_1185121664.unknown

_1185122454.unknown

_1185121624.unknown

_1185107075.unknown

_1185107227.unknown

_1185107313.unknown

_1185107328.unknown

_1185107254.unknown

_1185107198.unknown

_1185106748.unknown

_1185106785.unknown

_1185084551.unknown

_1185081834.unknown

_1185083433.unknown

_1185083989.unknown

_1185081900.unknown

_1184062188.unknown

_1184063812.unknown

_1184067716.unknown

_1184067804.unknown

_1184067841.unknown

_1184067758.unknown

_1184064543.unknown

_1184066147.unknown

_1184066176.unknown

_1184066107.unknown

_1184063847.unknown

_1184062345.unknown

_1184062521.unknown

_1184062249.unknown

_1183906987.unknown

_1184061998.unknown

_1184062063.unknown

_1183906999.unknown

_1183915754.unknown

_1183906961.unknown

_1183906975.unknown

_1183906908.unknown

_1183735464.unknown

_1183736335.unknown

_1183904315.unknown

_1183906809.unknown

_1183906820.unknown

_1183906830.unknown

_1183906676.unknown

_1183736562.unknown

_1183739525.unknown

_1183739646.unknown

_1183736599.unknown

_1183736444.unknown

_1183736099.unknown

_1183736315.unknown

_1183736041.unknown

_1183729483.unknown

_1183729683.unknown

_1183729504.unknown

_1183729605.unknown

_1183729257.unknown

_1183729285.unknown

_1183729217.unknown

_1183727749.unknown

_1183728044.unknown

_1183728565.unknown

_1183728879.unknown

_1183728225.unknown

_1183727968.unknown

_1183727990.unknown

_1183727841.unknown

_1178107925.unknown

_1183726920.unknown

_1183727648.unknown

_1183727685.unknown

_1183726986.unknown

_1182324645.unknown

_1183448657.unknown

_1183726612.unknown

_1182336184.unknown

_1178107971.unknown

_1178107987.unknown

_1177417676.unknown

_1178107574.unknown

_1178107590.unknown

_1177417691.unknown

_1177422028.unknown

_1177315174.unknown

_1177315233.unknown

_1176193716.txt
EDGE Diagram File

Version 4.16



## Globals Section:



X -184

Y 85

Scale 102.849

Orientation 1

Paper 1

PaperWidth 2159

PaperLength 2794

PageMarginLeft 128

PageMarginTop 128

PageMarginRight 128

PageMarginBottom 128

PosterRows 1

PosterCols 1

Color1 255,255,255

Color2 192,192,192

Color3 130,130,130

Color4 0,0,0

Color5 0,255,255

Color6 0,0,255

Color7 0,0,160

Color8 128,0,128

Color9 255,128,0

Color10 255,0,0

Color11 128,0,64

Color12 128,64,0

Color13 0,255,0

Color14 0,128,0

Color15 128,128,255

Color16 205,114,203

GridX 32

GridY 32

SnapX 16

SnapY 16

SnapConPtsCentersEdges TRUE

ShadowColor 130,130,130

ShadowX 5

ShadowY 5

ShowGrid FALSE

AlignToGrid TRUE

AlignToGridConPts FALSE

AttachMode 1

SBarWidth 128

SBarFigCols 2

SBarLblCols 2

SBarConCols 2

SBarFigHeight 34

SBarLblHeight 20

SBarConHeight 20

Parent ""

LargeDropMenus FALSE

LastEnd "null"

LastEndLen 36

EnableConPts TRUE

ConPointMarks 1

CornerRadius 43

FigMarginMode 0

FigMarginTop 12

FigMarginBottom 12

FigMarginLeft 12

FigMarginRight 12

Template "Flowchart.EDG"

TypeSize 7

TypeWeight 400

TypeFace "Times New Roman"

ConnectorJogs TRUE

ConnectorJogRadius 13

JunctionDots FALSE

FigLblPrimarySector 8

SelfReferenceRadius 64

OversizeTextRect FALSE

LineSpacingMode 0

LineSpacingValue 0



DevMode 756

{

4850205053432037353000000000000000000000000000000000000000000000

010400059C00580243FF800701000100EA0A6F08640001000F002C0102000100

2C01020001004C65747465720000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000010000000000000002000000

0200000001000000010100000000000000000000000000000000000044494E55

2200000034022400F40C86D10000000000000000000000000100000000000000

0000000000000000150000000100000000000000000000000000000001000400

0000010003000100000002000200020002000200010000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000024000000981924020100000000000000

0000000000000000240000009819240201000000

}



DevNames 56

{

080012001E00010077696E73706F6F6C0000485020505343203735300000444F

54345F303031000000000000000000000000000000000000

}



## Graphics Section:



## Figure Symbols Section:



FigureSymbol "home base"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 64

  Width 80

  TextBox >100,>100,<900,<750

  Fill

  {

    Polygon 6 0,0 1000,0 1000,<700 500,1000 0,<700 0,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 6 0,0 1000,0 1000,<700 500,1000 0,<700 0,0

  }

  Hot 6 0,0 1000,0 1000,<700 500,1000 0,<700 0,0

}



FigureSymbol "process"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,<898.438,<898.438 0,0,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

}



FigureSymbol "internal sub"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>195.313,<898.438,<898.438 0,>100,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line 0,>100 1000,>100

  }

  MiniOutline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line 0,200 1000,200

  }

}



FigureSymbol "input/output"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >195.313,>93.75,<796.875,<898.438 >200,0,<800,1000 1 0 1 0

  Fill

  {

    Polygon 5 >200,0 1000,0 <800,1000 0,1000 >200,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 >200,0 1000,0 <800,1000 0,1000 >200,0

  }

  Hot 5 >200,0 1000,0 <800,1000 0,1000 >200,0

}



FigureSymbol "decision"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  OversizeText TRUE

  TextBox 200,255,800,750

  TextBox 800,375,950,625

  TextBox 425,750,575,1000

  TextBox 50,375,200,625

  TextBox 425,0,575,250

  Fill

  {

    Polygon 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

  }

  Hot 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

}



FigureSymbol "decision2"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  OversizeText TRUE

  TextBox 125,225,875,775

  TextBox 875,375,1000,625

  TextBox 425,750,575,1000

  TextBox 0,375,125,625

  TextBox 425,0,575,250

  Fill

  {

    Polygon 41 60,360 38,386 20,418 8,450 0,484 0,516 8,550 20,582-

     38,614 60,640 395,955 414,973 438,986 462,995 488,1000 512,1000-

     537,995 561,986 585,973 605,955 940,640 962,614 980,582 992,550-

     1000,516 1000,484 992,450 980,418 962,386 940,360 605,45 585,27-

     561,13 537,4 512,0 488,0 462,4 438,13 414,27 395,45-

     60,360

  }

  Outline

  {

    Polyline 41 60,360 38,386 20,418 8,450 0,484 0,516 8,550 20,582-

     38,614 60,640 395,955 414,973 438,986 462,995 488,1000 512,1000-

     537,995 561,986 585,973 605,955 940,640 962,614 980,582 992,550-

     1000,516 1000,484 992,450 980,418 962,386 940,360 605,45 585,27-

     561,13 537,4 512,0 488,0 462,4 438,13 414,27 395,45-

     60,360

  }

  MiniOutline

  {

    Polyline 41 60,360 38,386 20,418 8,450 0,484 0,516 8,550 20,582-

     38,614 60,640 360,940 386,964 418,982 450,994 484,1000 516,1000-

     550,994 582,982 614,964 640,940 940,640 962,614 980,582 992,550-

     1000,516 1000,484 992,450 980,418 962,386 940,360 640,60 614,36-

     582,18 550,6 516,0 484,0 450,6 418,18 386,36 360,60-

     60,360

  }

  Hot 41 60,360 38,386 20,418 8,450 0,484 0,516 8,550 20,582-

   38,614 60,640 395,955 414,973 438,986 462,995 488,1000 512,1000-

   537,995 561,986 585,973 605,955 940,640 962,614 980,582 992,550-

   1000,516 1000,484 992,450 980,418 962,386 940,360 605,45 585,27-

   561,13 537,4 512,0 488,0 462,4 438,13 414,27 395,45-

   60,360

}



FigureSymbol "sort"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  Fill

  {

    Polygon 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

    Line 0,500 1000,500

  }

  Hot 5 500,0 1000,500 500,1000 0,500 500,0

}



FigureSymbol "auxiliary"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,<898.438,<898.438 0,0,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

}



FigureSymbol "core"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >195.313,>195.313,<898.438,<898.438 >100,>100,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line >100,0 >100,1000

    Line 0,>100 1000,>100

  }

  MiniOutline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line >250,0 >250,1000

    Line 0,>250 1000,>250

  }

}



FigureSymbol "merge"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox 250,100,750,600

  Fill

  {

    Polygon 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

  }

  Hot 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

}



FigureSymbol "extract"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox 250,400,750,900

  Fill

  {

    Polygon 4 0,1000 500,0 1000,1000 0,1000

  }

  Outline

  {

    Polyline 4 0,1000 500,0 1000,1000 0,1000

  }

  Hot 4 0,1000 500,0 1000,1000 0,1000

}



FigureSymbol "collate"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  Fill

  {

    Polygon 4 0,0 1000,0 500,500 0,0

    Polygon 4 0,1000 1000,1000 500,500 0,1000

  }

  Outline

  {

    Polyline 4 0,0 1000,0 500,500 0,0

    Polyline 4 0,1000 1000,1000 500,500 0,1000

  }

  Hot 7 500,500 0,0 1000,0 500,500 0,1000 1000,1000 500,500

}



FigureSymbol "predefined"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >195.313,>93.75,<796.875,<898.438 >100,0,<900,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line >100,0 >100,1000

    Line <900,0 <900,1000

  }

  MiniOutline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Line 100,0 100,1000

    Line 880,0 880,1000

  }

}



FigureSymbol "preparation"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >148.438,>93.75,<843.75,<898.438 >150,0,<850,1000 1 0 1 0

  Fill

  {

    Polygon 7 >200,0 <800,0 1000,500 <800,1000 >200,1000 0,500 >200,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 7 >200,0 <800,0 1000,500 <800,1000 >200,1000 0,500 >200,0

  }

  Hot 7 >200,0 <800,0 1000,500 <800,1000 >200,1000 0,500 >200,0

}



FigureSymbol "manual operation"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >195.313,>93.75,<796.875,<898.438 >200,0,<800,1000 1 0 1 0

  Fill

  {

    Polygon 5 0,0 1000,0 <800,1000 >200,1000 0,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 0,0 1000,0 <800,1000 >200,1000 0,0

  }

  Hot 5 0,0 1000,0 <800,1000 >200,1000 0,0

}



FigureSymbol "connector"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox 100,100,900,900

  Fill

  {

    Ellipse 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Ellipse 0,0,1000,1000

  }

  Hot 17 599,1000 783,924 924,783 1000,599 1000,402 924,218 783,77 599,1-

   402,1 218,77 77,218 1,402 1,599 77,783 218,924 402,1000-

   599,1000

}



FigureSymbol "terminal"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox >200,>100,<800,<900

  Fill

  {

    Rect >500,0,<500,1000

    Ellipse 0,0,>999,1000

    Ellipse <1,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Line >500,0 <500,0

    Line >500,1000 <500,1000

    Arc 0,0,>999,1000 >500,0 >500,1000

    Arc <1,0,1000,1000 <500,1000 <500,0

  }

  Hot 17 >401,1 >217,77 >77,218 >1,402 >1,599 >77,783 >217,924 >401,1000-

   <599,1000 <783,924 <923,783 <999,599 <999,402 <923,218 <783,77 <599,1-

   >401,1

}



FigureSymbol "punched card"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,<898.438,<898.438 0,0,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Polygon 6 >250,0 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250 >250,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 6 >250,0 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250 >250,0

  }

  MiniOutline

  {

    Polyline 6 250,0 1000,0 1000,1000 0,1000 0,400 250,0

  }

  Hot 6 >250,0 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250 >250,0

}



FigureSymbol "card file"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>171.875,<796.875,<898.438 0,>75,<900,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Polygon 6 >300,>75 <900,>75 <900,1000 0,1000 0,>375 >300,>75

  }

  Outline

  {

    Polyline 6 >300,>75 <900,>75 <900,1000 0,1000 0,>375 >300,>75

    Polyline 3 <700,0 1000,0 1000,>250

  }

  MiniOutline

  {

    Polyline 6 250,150 900,150 900,1000 0,1000 0,500 250,150

    Polyline 3 700,0 1000,0 1000,500

  }

  Hot 6 >300,>75 <900,>75 <900,1000 0,1000 0,>375 >300,>75

}



FigureSymbol "combined"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 192

  Width 192

  TextBox >100,>100,<900,<900

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

    Ellipse 0,0,1000,1000

  }

}



FigureSymbol "card deck"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >171.875,>171.875,<898.438,<898.438 >75,>75,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Polygon 8 1000,1000 1000,>75 <925,0 >300,0 0,>300 0,<925 >75,1000 1000,1000

  }

  Outline

  {

    Polyline 8 1000,1000 1000,>75 <925,0 >300,0 0,>300 0,<925 >75,1000 1000,1000

    Polyline 4 >75,1000 >75,>375 >375,>75 1000,>75

    Line 0,>300 >75,>375

    Line >300,0 >375,>75

  }

  MiniOutline

  {

    Polyline 8 1000,1000 1000,150 900,0 250,0 0,250 0,900 100,1000 1000,1000

    Polyline 4 100,1000 100,400 400,150 1000,150

    Line 0,250 100,400

    Line 250,0 400,150

  }

  Hot 7 >375,0 1000,0 1000,<925 <900,1000 0,1000 0,>375 >375,0

}



FigureSymbol "document"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,<898.438,<742.188 0,0,1000,<750 0 0 0 1

  Fill

  {

    Polygon 26 1000,<900 1000,0 0,0 0,<900 14,<928 39,<955 86,<976 146,<992-

     215,1000 286,1000 355,<992 415,<976 462,<955 487,<928 500,<900 514,<873-

     539,<846 586,<825 646,<809 715,<801 786,<801 855,<809 915,<825 962,<846-

     987,<873 1000,<900

  }

  Outline

  {

    Polyline 26 1000,<900 1000,0 0,0 0,<900 14,<928 39,<955 86,<976 146,<992-

     215,1000 286,1000 355,<992 415,<976 462,<955 487,<928 500,<900 514,<873-

     539,<846 586,<825 646,<809 715,<801 786,<801 855,<809 915,<825 962,<846-

     987,<873 1000,<900

  }

  Hot 26 1000,<900 1000,0 0,0 0,<900 14,<928 39,<955 86,<976 146,<992-

   215,1000 286,1000 355,<992 415,<976 462,<955 487,<928 500,<900 514,<873-

   539,<846 586,<825 646,<809 715,<801 786,<801 855,<809 915,<825 962,<846-

   987,<873 1000,<900

}



FigureSymbol "punched tape"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>250,<898.438,<742.188 0,>250,1000,<750 0 1 0 1

  Fill

  {

    Polygon 47 0,<900 0,>100 14,>128 39,>155 86,>176 146,>192 215,>200 286,>200-

     355,>192 415,>176 462,>155 487,>128 500,>100 514,>73 539,>46 586,>25-

     646,>9 715,0 786,0 855,>9 915,>25 962,>46 987,>73 1000,>100-

     1000,<900 987,<873 962,<846 915,<825 855,<809 786,<801 715,<801 646,<809-

     586,<825 539,<846 514,<873 500,<900 487,<928 462,<955 415,<976 355,<992-

     286,1000 215,1000 146,<992 86,<976 39,<955 14,<928 0,<900

  }

  Outline

  {

    Polyline 47 0,<900 0,>100 14,>128 39,>155 86,>176 146,>192 215,>200 286,>200-

     355,>192 415,>176 462,>155 487,>128 500,>100 514,>73 539,>46 586,>25-

     646,>9 715,0 786,0 855,>9 915,>25 962,>46 987,>73 1000,>100-

     1000,<900 987,<873 962,<846 915,<825 855,<809 786,<801 715,<801 646,<809-

     586,<825 539,<846 514,<873 500,<900 487,<928 462,<955 415,<976 355,<992-

     286,1000 215,1000 146,<992 86,<976 39,<955 14,<928 0,<900

  }

  Hot 47 0,<900 0,>100 14,>128 39,>155 86,>176 146,>192 215,>200 286,>200-

   355,>192 415,>176 462,>155 487,>128 500,>100 514,>73 539,>46 586,>25-

   646,>9 715,0 786,0 855,>9 915,>25 962,>46 987,>73 1000,>100-

   1000,<900 987,<873 962,<846 915,<825 855,<809 786,<801 715,<801 646,<809-

   586,<825 539,<846 514,<873 500,<900 487,<928 462,<955 415,<976 355,<992-

   286,1000 215,1000 146,<992 86,<976 39,<955 14,<928 0,<900

}



FigureSymbol "manual input"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>250,<898.438,<898.438 0,250,1000,1000 0 1 0 0

  Fill

  {

    Polygon 5 0,>250 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 0,>250 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250

  }

  Hot 5 0,>250 1000,0 1000,1000 0,1000 0,>250

}



FigureSymbol "drum"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >289.063,>93.75,<851.563,<898.438 >200,0,<950,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect >100,0,<900,1000

    Ellipse 0,0,>200,1000

    Ellipse <800,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Line >100,0 <900,0

    Line >100,1000 <900,1000

    Ellipse 0,0,>200,1000

    Arc <800,0,1000,1000 <900,1000 <900,0

  }

  MiniOutline

  {

    Line 100,0 950,0

    Line 100,1000 900,1000

    Ellipse 0,0,200,1000

    Arc 800,0,1000,1000 900,1000 900,0

  }

  Hot 17 >81,1 >44,77 >16,218 >1,402 >1,599 >16,783 >44,924 >81,1000-

   <920,1000 <957,924 <985,783 <1000,599 <1000,402 <985,218 <957,77 <920,1-

   >81,1

}



FigureSymbol "disk"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>343.75,<898.438,<890.625 0,>350,1000,<900 0 1 0 1

  Fill

  {

    Rect 0,>100,1000,<900

    Ellipse 0,0,1000,>200

    Ellipse 0,<800,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Line 0,>100 0,<900

    Line 1000,>100 1000,<900

    Ellipse 0,0,1000,>200

    Arc 0,<800,1000,1000 0,<900 1000,<900

    Arc 0,>50,1000,>250 0,>150 1000,>150

    Arc 0,>100,1000,>300 0,>200 1000,>200

  }

  MiniOutline

  {

    Line 0,200 0,800

    Line 1000,100 1000,900

    Ellipse 0,0,1000,400

    Arc 0,600,1000,1000 0,800 1000,800

  }

  Hot 17 1,>81 77,>44 218,>16 402,>1 599,>1 783,>16 924,>44 1000,>81-

   1000,<920 924,<957 783,<985 599,<1000 402,<1000 218,<985 77,<957 1,<920-

   1,>81

}



FigureSymbol "magtape"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox >150,>150,<850,<850

  Fill

  {

    Ellipse 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Ellipse 0,0,1000,1000

    Line 500,1000 1000,1000

  }

  Hot 17 599,1000 783,924 924,783 1000,599 1000,402 924,218 783,77 599,1-

   402,1 218,77 77,218 1,402 1,599 77,783 218,924 402,1000-

   599,1000

}



FigureSymbol "offline storage"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  TextBox 250,100,750,600

  Fill

  {

    Polygon 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

    Line 375,750 625,750

  }

  Hot 4 0,0 1000,0 500,1000 0,0

}



FigureSymbol "online storage"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >242.187,>93.75,<750,<898.438 >150,0,<850,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Polygon 27 >150,0 >129,1 >88,42 >52,119 >24,228 >6,359 0,500 >6,642-

     >24,773 >52,882 >88,959 >129,1000 >150,1000 1000,1000 <979,1000 <938,959-

     <902,882 <874,773 <856,642 <850,500 <856,359 <874,228 <902,119 <938,42-

     <979,1 1000,0 >150,0

  }

  Outline

  {

    Polyline 27 >150,0 >129,1 >88,42 >52,119 >24,228 >6,359 0,500 >6,642-

     >24,773 >52,882 >88,959 >129,1000 >150,1000 1000,1000 <979,1000 <938,959-

     <902,882 <874,773 <856,642 <850,500 <856,359 <874,228 <902,119 <938,42-

     <979,1 1000,0 >150,0

  }

  Hot 27 >150,0 >129,1 >88,42 >52,119 >24,228 >6,359 0,500 >6,642-

   >24,773 >52,882 >88,959 >129,1000 >150,1000 1000,1000 <979,1000 <938,959-

   <902,882 <874,773 <856,642 <850,500 <856,359 <874,228 <902,119 <938,42-

   <979,1 1000,0 >150,0

}



FigureSymbol "display"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >398.438,>93.75,<796.875,<898.438 >400,0,<800,1000 1 0 1 0

  Fill

  {

    Ellipse <800,0,1000,1000

    Polygon 6 0,500 >400,0 <900,0 <900,1000 >400,1000 0,500

  }

  Outline

  {

    Polyline 5 <900,1000 >400,1000 0,500 >400,0 <900,0

    Arc <800,0,1000,1000 <900,1000 <900,0

  }

  Hot 12 <920,1000 <957,924 <985,783 <1000,599 <1000,402 <985,218 <957,77 <920,0-

   >400,0 0,500 >400,1000 <920,1000

}



FigureSymbol "comment"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,995.536,<898.438 0,0,1000,1000 0 0 1 0

  Outline

  {

    Polyline 4 1000,0 0,0 0,1000 1000,1000

  }

}



FigureSymbol "process:1"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,<898.438,<898.438 0,0,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

}



FigureSymbol "process:36"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,<898.438,<898.438 0,0,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

}



FigureSymbol "process:37"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,<898.438,<898.438 0,0,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

}



FigureSymbol "process:38"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,<898.438,<898.438 0,0,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

}



FigureSymbol "process:2"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,<898.438,<898.438 0,0,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

}



FigureSymbol "process:3"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,<898.438,<898.438 0,0,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

}



FigureSymbol "process:4"

{

  FixedAspect FALSE

  Height 0

  Width 0

  FramedTextBox >93.75,>93.75,<898.438,<898.438 0,0,1000,1000 0 0 0 0

  Fill

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

  Outline

  {

    Rect 0,0,1000,1000

  }

}



## End Symbols Section:



EndSymbol "block"

{

  LineTo 100

  Fill

  {

    Polygon 4 500,500 1000,300 1000,700 500,500

  }

  Outline

  {

    Polyline 4 500,500 1000,300 1000,700 500,500

  }

}



EndSymbol "stick"

{

  Outline

  {

    Line 500,500 1000,300

    Line 500,500 1000,700

  }

}



## Figure Styles Section:



FigureStyle "Label"

{

  Label TRUE

  Height 64

  Width 128

  Description "An annotation or comment"

  TextFormat 0x0044

  Behavior 0x018241E1

  Symbol "lbl"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Title"

{

  Label TRUE

  Height 64

  Width 128

  Description "A heading or title"

  TextFormat 0x0044

  Behavior 0x018241E1

  Symbol "lbl"

  TypeSize 12

  TypeWeight 700

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Process"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  Description "A process, operation, or function"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Input/Output"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  Description "An input or output operation"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "input/output"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Decision"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  Description "A branch of control based on a conditional expression"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x05024E12

  Symbol "decision"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Decision2"

{

  Height 128

  Width 224

  Description "A branch of control based on a conditional expression"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x05024E12

  Symbol "decision2"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Auxiliary Operation"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 128

  Description "An operation carried out offline"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "auxiliary"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Preparation"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "preparation"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Predefined Process"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  Description "A process (such as a subroutine) that has been defined elsewhere"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "predefined"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Manual Operation"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  Description "An operation performed offline by hand"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "manual operation"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Merge"

{

  Height 128

  Width 224

  Description "Two or more files to be merged together"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "merge"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Extract"

{

  Height 128

  Width 224

  Description "Data removed from (a file)"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "extract"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Terminal"

{

  HasButton TRUE

  Height 51

  Width 224

  Description "A beginning, end, or interruption point"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "terminal"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Connector"

{

  HasButton TRUE

  Height 64

  Width 64

  Description "A symbol for connecting two parts of a flowchart"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "connector"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Off-page Connector"

{

  HasButton TRUE

  Height 64

  Width 64

  Description "A symbol for connecting two parts of a flowchart on different pag-

es"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "home base"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Manual Input"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "manual input"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Internal Subroutine"

{

  Height 128

  Width 224

  Description "An internal subroutine or procedure"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "internal sub"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Document"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  Description "Data output in the form of a document"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "document"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Disk"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "disk"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Display"

{

  Height 128

  Width 224

  Description "Output to a display device"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "display"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Sort"

{

  Height 128

  Width 128

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "sort"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Collate"

{

  Height 128

  Width 128

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "collate"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Punched Card"

{

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "punched card"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Card Deck"

{

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "card deck"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Card File"

{

  InMenu FALSE

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "card file"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Combined Operation"

{

  Height 128

  Width 128

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "combined"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Online Storage"

{

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "online storage"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Magnetic Tape"

{

  Height 128

  Width 128

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "magtape"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Core"

{

  Height 128

  Width 128

  Description "I/O operation using primary storage"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "core"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Offline Storage"

{

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "offline storage"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Punched Tape"

{

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "punched tape"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Magnetic Drum"

{

  Height 128

  Width 224

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "drum"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "Comment"

{

  HasButton TRUE

  Height 128

  Width 224

  Description "Explanatory notes"

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "comment"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "yes"

{

  Label TRUE

  HasButton TRUE

  Height 0

  Width 0

  Description "True decision branch"

  DefaultText "yes"

  BorderWidth 3

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0044

  Behavior 0x00A241E1

  Symbol "lbl"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



FigureStyle "no"

{

  Label TRUE

  HasButton TRUE

  Height 0

  Width 0

  Description "False decision branch"

  DefaultText "no"

  BorderWidth 3

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0044

  Behavior 0x00A241E1

  Symbol "lbl"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



## Connector Styles Section:



ConnectorStyle "No Arrow"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "No Arrow - Dashed"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Stick Arrow"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "stick"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Stick Arrow - Dashed"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "stick"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Solid Arrow"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Solid Arrow - Dashed"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Outline Arrow"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  End2FillColor 255,255,255

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "Outline Arrow - Dashed"

{

  HasButton TRUE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  End2FillColor 255,255,255

  Behavior 0x00000000

}



ConnectorStyle "No Arrow - Dashed Rnd"

{

  InMenu FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000010

}



ConnectorStyle "No Arrow - Rnd"

{

  InMenu FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000010

}



ConnectorStyle "Solid Arrow - Rnd"

{

  InMenu FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000010

}



ConnectorStyle "Solid Arrow - Dashed Rnd"

{

  InMenu FALSE

  End1 "null"

  End2 "block"

  End1Length 14

  End2Length 14

  PenStyle 12

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000010

}



## Figures & Connectors Section:



Figure 1

{

  Style "Process"

  Text "\i1\fs20 Embutimento"

  Bounds 1056,160,1280,288

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 2

{

  Style "Process"

  Text "\i1\fs20 Embutimento\line com\line Ferramentas"

  Bounds 432,356,656,508

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 3

{

  Style "Process"

  Text "Embutimento\line com Meios \line Pressurizados"

  Bounds 1307,356,1542,509

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 10

  TypeItalic TRUE

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 4

{

  Style "Process"

  Text "\i1\fs20 Embutimento\line com Meios\line Energéticos"

  Bounds 1696,356,1920,508

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 5

{

  Style "Process"

  Text "\i1\fs20 Embutimento\line com  Ferramantas\line Rígidas"

  Bounds 558,595,850,749

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:4"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 6

{

  Style "Process"

  Text "\i1\fs20 Embutimento\line com  Ferramentas\line Elásticas "

  Bounds 240,596,529,749

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:3"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 7

{

  Style "Process"

  Text "\i1\fs20 Embutimento\line com Punção\line Elástico"

  Bounds 144,836,368,988

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 8

{

  Style "Process"

  Text "\i1\fs20 Embutimento\line com  Matriz\line Elástica"

  Bounds 384,836,608,988

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 10

{

  Style "Process"

  Text "\i1\fs20 Embutimento\line com Meio de \line Ativação\line de Forç-

a"

  Bounds 960,832,1216,1056

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:1"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 12

{

  Style "Process"

  Text "\i1\fs20 Embutimento\line com Meio de \line Ativação\line de Ener-

gia"

  Bounds 1616,832,1872,1056

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:36"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 13

{

  Style "Process"

  Text "\i1\fs20 Embutimento\line com Meio de \line Ativação de Força\lin-

e por Elementos\line Líquidos"

  Bounds 272,1152,592,1408

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:2"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 18

{

  Style "Process"

  Text "\i1\fs20 Embutimento\line com Meio de \line Ativação de Força\lin-

e por Elementos\line Gasosos"

  Bounds 1008,1152,1360,1408

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:37"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 19

{

  Style "Process"

  Text "\i1\fs20 Embutimento\line com Meio de \line Ativação de Força\lin-

e por Elementos\line Sólidos Granulares"

  Bounds 624,1152,976,1408

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:38"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 20

{

  Style "Process"

  Text "\i1\fs20 Embutimento\line com Meio de \line Ativação de Energia\l-

ine por Elementos\line Líquidos"

  Bounds 882,1584,1231,1840

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:36"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 21

{

  Style "Process"

  Text "\i1\fs20 Embutimento\line com Meio de \line Ativação de Energia\l-

ine por Elementos\line Sólidos"

  Bounds 1250,1584,1599,1840

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:36"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 22

{

  Style "Process"

  Text "\i1\fs20 Embutimento\line com Meio de \line Ativação de Energia\l-

ine por Elementos\line Gasosos"

  Bounds 1634,1584,1983,1840

  BorderWidth 2

  TextFormat 0x0022

  Behavior 0x01024E12

  Symbol "process:36"

  TypeSize 7

  TypeFace "Times New Roman"

}



Figure 23

{

  Text ""

  Bounds 1017,313,1032,328

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Figure 25

{

  Text ""

  Bounds 537,313,552,328

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 26

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 23

  Figure2 25

  EndPoint1 1024,320

  EndPoint2 544,320

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 27

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 25

  Figure2 2

  EndPoint1 544,320

  EndPoint2 544,356

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 33

{

  Text ""

  Bounds 537,537,552,552

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 34

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 2

  Figure2 33

  EndPoint1 544,508

  EndPoint2 544,544

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 35

{

  Text ""

  Bounds 377,537,392,552

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 36

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 33

  Figure2 35

  EndPoint1 544,544

  EndPoint2 384,544

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 37

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 35

  Figure2 6

  EndPoint1 384,544

  EndPoint2 384,596

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 38

{

  Text ""

  Bounds 697,537,712,552

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 39

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 33

  Figure2 38

  EndPoint1 544,544

  EndPoint2 704,544

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 40

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 38

  Figure2 5

  EndPoint1 704,544

  EndPoint2 704,595

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 41

{

  Text ""

  Bounds 1417,313,1432,328

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 60

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 23

  Figure2 59

  EndPoint1 1024,320

  EndPoint2 1168,320

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 59

{

  Text ""

  Bounds 1161,313,1176,328

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 61

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 59

  Figure2 41

  EndPoint1 1168,320

  EndPoint2 1424,320

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 43

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 41

  Figure2 3

  EndPoint1 1424,320

  EndPoint2 1424,356

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 44

{

  Text ""

  Bounds 1801,313,1816,328

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 45

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 41

  Figure2 44

  EndPoint1 1424,320

  EndPoint2 1808,320

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 46

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 44

  Figure2 4

  EndPoint1 1808,320

  EndPoint2 1808,356

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 51

{

  Text ""

  Bounds 1417,553,1432,568

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 52

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 3

  Figure2 51

  EndPoint1 1424,509

  EndPoint2 1424,560

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 53

{

  Text ""

  Bounds 1081,553,1096,568

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 54

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 51

  Figure2 53

  EndPoint1 1424,560

  EndPoint2 1088,560

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 55

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 53

  Figure2 10

  EndPoint1 1088,560

  EndPoint2 1088,832

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 62

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 1

  Figure2 59

  EndPoint1 1168,288

  EndPoint2 1168,320

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 63

{

  Text ""

  Bounds 377,793,392,808

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 64

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 6

  Figure2 63

  EndPoint1 384,749

  EndPoint2 384,800

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 65

{

  Text ""

  Bounds 249,793,264,808

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 66

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 63

  Figure2 65

  EndPoint1 384,800

  EndPoint2 256,800

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 67

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 65

  Figure2 7

  EndPoint1 256,800

  EndPoint2 256,836

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 68

{

  Text ""

  Bounds 489,793,504,808

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 69

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 63

  Figure2 68

  EndPoint1 384,800

  EndPoint2 496,800

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 70

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 68

  Figure2 8

  EndPoint1 496,800

  EndPoint2 496,836

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 74

{

  Text ""

  Bounds 1737,553,1752,568

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 75

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 51

  Figure2 74

  EndPoint1 1424,560

  EndPoint2 1744,560

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 76

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 74

  Figure2 12

  EndPoint1 1744,560

  EndPoint2 1744,832

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 77

{

  Text ""

  Bounds 1081,1097,1096,1112

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Figure 79

{

  Text ""

  Bounds 425,1097,440,1112

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 83

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 77

  Figure2 82

  EndPoint1 1088,1104

  EndPoint2 800,1104

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 82

{

  Text ""

  Bounds 793,1097,808,1112

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 84

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 82

  Figure2 79

  EndPoint1 800,1104

  EndPoint2 432,1104

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 81

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 79

  Figure2 13

  EndPoint1 432,1104

  EndPoint2 432,1152

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 85

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 19

  Figure2 82

  EndPoint1 800,1152

  EndPoint2 800,1104

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 86

{

  Text ""

  Bounds 1177,1097,1192,1112

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 87

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 18

  Figure2 86

  EndPoint1 1184,1152

  EndPoint2 1184,1104

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 88

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 86

  Figure2 77

  EndPoint1 1184,1104

  EndPoint2 1088,1104

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 89

{

  Text ""

  Bounds 1049,1529,1064,1544

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 90

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 20

  Figure2 89

  EndPoint1 1056,1584

  EndPoint2 1056,1536

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 91

{

  Text ""

  Bounds 1417,1529,1432,1544

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 92

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 89

  Figure2 91

  EndPoint1 1056,1536

  EndPoint2 1424,1536

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 93

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 91

  Figure2 21

  EndPoint1 1424,1536

  EndPoint2 1424,1584

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 94

{

  Text ""

  Bounds 1801,1529,1816,1544

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 95

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 22

  Figure2 94

  EndPoint1 1808,1584

  EndPoint2 1808,1536

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 96

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 94

  Figure2 91

  EndPoint1 1808,1536

  EndPoint2 1424,1536

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 97

{

  Text ""

  Bounds 1417,1481,1432,1496

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 98

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 91

  Figure2 97

  EndPoint1 1424,1536

  EndPoint2 1424,1488

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 99

{

  Text ""

  Bounds 1737,1481,1752,1496

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 100

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 97

  Figure2 99

  EndPoint1 1424,1488

  EndPoint2 1744,1488

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 101

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 99

  Figure2 12

  EndPoint1 1744,1488

  EndPoint2 1744,1056

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Figure 102

{

  Text ""

  Bounds 793,937,808,952

  FillColor 0,0,0

  BorderWidth 0

  BindToStyle FALSE

  TextFormat 0x0000

  Behavior 0x00327A12

  Symbol "null"

  TypeSize 8

  TypeFace "Arial"

}



Connector 103

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 82

  Figure2 102

  EndPoint1 800,1104

  EndPoint2 800,944

  SuppressEnd1 FALSE

  SuppressEnd2 TRUE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



Connector 104

{

  Style "No Arrow"

  Figure1 102

  Figure2 10

  EndPoint1 800,944

  EndPoint2 960,944

  SuppressEnd1 TRUE

  SuppressEnd2 FALSE

  End1 "null"

  End2 "null"

  End1Length 14

  End2Length 14

  LineWidth 2

  EndBorderWidth 2

  Behavior 0x00000000

}



## Staples Section:



## Groups Section:




_1177314950.unknown

_1176029880.unknown

_1175693849.unknown

_1176012984.unknown

_1176015323.unknown

_1176015657.unknown

_1176015918.unknown

_1176016107.unknown

_1176016232.unknown

_1176016066.unknown

_1176015886.unknown

_1176015398.unknown

_1176015619.unknown

_1176015362.unknown

_1176014562.unknown

_1176014745.unknown

_1176014797.unknown

_1176014600.unknown

_1176014411.unknown

_1176014440.unknown

_1176013522.unknown

_1176014166.unknown

_1175699715.unknown

_1175700977.unknown

_1175869525.unknown

_1175869639.unknown

_1175869455.unknown

_1175700827.unknown

_1175700880.unknown

_1175700093.unknown

_1175698696.unknown

_1175698919.unknown

_1175699632.unknown

_1175699694.unknown

_1175699127.unknown

_1175699329.unknown

_1175699043.unknown

_1175698782.unknown

_1175698819.unknown

_1175698722.unknown

_1175694438.unknown

_1175694529.unknown

_1175698641.unknown

_1175694466.unknown

_1175694221.unknown

_1175694346.unknown

_1175693977.unknown

_1171263419.unknown

_1175692528.unknown

_1175692736.unknown

_1175692885.unknown

_1175693157.unknown

_1175692796.unknown

_1175692633.unknown

_1175692661.unknown

_1175692570.unknown

_1175690086.unknown

_1175692410.unknown

_1175692486.unknown

_1175690256.unknown

_1175680123.unknown

_1175688728.unknown

_1175689016.unknown

_1175689150.unknown

_1175688881.unknown

_1175680388.unknown

_1175680407.unknown

_1175680544.unknown

_1175680177.unknown

_1171279310.unknown

_1175679306.unknown

_1175679881.unknown

_1175679831.unknown

_1175674016.unknown

_1171263797.unknown

_1169963126.unknown

_1170756829.unknown

_1170757389.unknown

_1171262180.unknown

_1171262753.unknown

_1170763644.unknown

_1171260736.unknown

_1170763562.unknown

_1170756879.unknown

_1170756690.unknown

_1170756774.unknown

_1169972132.unknown

_1169985206.unknown

_1169971781.unknown

_1169901109.unknown

_1169962809.unknown

_1169962847.unknown

_1169901168.unknown

_1169899655.unknown

_1169901025.unknown

_1169898280.unknown

_1169889763.unknown

